ICS 37.100.01

A 17

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××

印后加工材料分类

The Classification of Postpress Materials

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（本稿完成日期：2012.06.14）

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

前  言

本标准根据GB/T 1.1-2009要求进行编写。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由新闻出版总署提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）归口。

本标准起草单位：深圳职业技术学院、安徽新华印刷股份有限公司、常德金鹏印务有限公司、深圳市裕同印刷股份有限公司、鹤山雅图仕印刷有限公司、恒昌石油化工有限公司、东莞市星宇高分子材料有限公司、山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司、上海烟草包装印刷有限公司、中华商务联合印刷（广东）有限公司。

本标准起草人：王利婕、王淮珠、许向阳、吴宁、徐军、尹福寿、邓国康、杨爱军、赖淦荷、孟庆方、晁宏峰、罗海平。

印后加工材料分类

- 范围

本标准规定了印后加工材料的术语和定义、分类原则、分类及适用范围。

- 2术语和定义

- 2.1

连接类材料 connection materials

能将物质粘接或缝订在一起的材料。

- 2.2

表面整饰类材料 decorative finishing materials

通过一定的印后加工工艺，使印刷品表面具有某种保护、装饰效果的材料。

- 2.3

装帧类材料 bookbinding materials

书籍造型及加工所需的各种装饰材料。

- 2.4

功能类材料 functional materials

能使印刷品具备一定的发射、感应、识别等效果的材料。

- 分类原则

按照印后加工所涉及材料的应用功能进行分类。

- 4  分类

印后加工材料分为连接类材料、表面整饰类材料、装帧类材料、功能类材料四大类，具体见表1。

- 印后加工材料分类

| 类别 |  |  | 常用品种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接类材料 | 胶粘材料 | 动植物胶 | 淀粉黏合剂、松香、骨胶、明胶 |
|  |  | 合成树脂黏合剂 | 乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚氨酯（PUR）、聚烯烃（PO）、苯丙树脂（PA）、聚醋酸乙烯脂（PVAC）、聚乙烯醇（PVA）、乙烯醋酸乙烯脂(VAE)、丙烯醋酸酯（PMA）。 |
|  | 缝订材料 | 线 | 金属丝、化纤线、棉线 |
|  |  | 环（卡） | 塑料环（卡）、金属环（卡） |
| 表面整饰类材料 | 上光材料 | 油性光油 |  |
|  |  | 水性光油 |  |
|  |  | UV光油 |  |
|  |  | 吸塑油 |  |
|  | 覆膜材料 |  | 双向拉伸聚丙烯（BOPP）、聚酯（PET） |
|  | 烫印材料 | 金属箔 | 金箔、银箔 |
|  |  | 电化铝箔 | 电化铝、镭射电化铝、珠光电化铝 |
|  |  | 粉箔 | 色箔、色片 |
|  | 植绒材料 |  | 尼龙绒、聚氨酯绒、棉绒、腈纶绒 |
|  | 其它表面整饰材料 |  | 仿蚀刻油墨、仿冰花油墨、仿磨砂油墨、发泡油墨、凸字油、硅胶、珍珠粉、闪粉（PET色片） |

- 表1（续）

| 类别 |  |  | 常用品种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装帧类材料 | 封面材料 | 纸质类 | 胶版纸、铜版纸、卡纸、花纹纸、牛皮纸、复合纸 |
|  |  | 织物类 | 丝绸、棉布、麻布、化纤织品、丝绒 |
|  |  | 涂布类 | 漆纸、漆布、PVC涂布纸、金属涂布纸 |
|  |  | 其他封面材料 | 皮革、再生皮、塑料 |
|  | 书壳材料 |  | 纸板、复合板、木板 |
|  | 书背材料 | 书背纸 | 牛皮纸、胶版纸、皱纹纸 |
|  |  | 书背布 | 纱布、无纺布、棉布、复合布 |
|  |  | 堵头布 | 棉、丝、化纤织品 |
|  |  | 丝带 | 丝、化纤织品 |
|  |  | 筒子纸 | 牛皮纸 |
|  | 衬纸材料 |  | 胶版纸、铜版纸、卡纸、花纹纸 |
|  | 其它装帧类材料 |  | 金属、骨签、木轴、绳、磁铁、色料、木板等 |
| 功能类材料 | 发射类材料 |  | 荧光、蓄光、自发光、反光等品种 |
|  | 感应类材料 |  | 温变、感微波、感辐射、电致变色、感香、磁性防伪等品种 |
|  | 识别类材料 |  | 防涂改、化学加密、压敏等品种 |
|  | 显示类材料 |  | 光学可变、镜像变色、遇水变色（湿敏）、光致色变、液晶等品种 |
|  | 其它功能类材料 |  | 激光全息膜、激光全息贴纸，防水、防腐等品种 |

- 适用范围

- 5.1连接类材料

    - 胶粘材料

适用于印后加工中各种物料的粘结。

    - 缝订材料

适用于骑马订、古线订、锁线订、缝纫订、活页订等装订形式书页的连接。

  - 表面整饰类材料

    - 上光材料

适用于包装装潢、书刊封面、商标、广告、挂历、大幅装饰、招贴画等印刷品的表面涂布。

    - 覆膜材料

适用于各类纸质印刷品的表面覆膜加工。

    - 烫印材料

适用于各类书刊产品、包装装潢产品等的表面烫饰加工。

    - 植绒材料

适用于各类书刊产品、包装装潢产品等的表面装饰加工。

  - 装帧类材料

    - 封面材料

适用于制作各种书刊的封面。

    - 书壳材料

适用于硬质封面的书壳及函套、函盒。

    - 书背材料

适用于书背的加工。

    - 衬纸材料

适用于书芯和书封的过渡连接及书壳、函盒内衬的装饰加工。

  - 功能类材料

适用于书刊、包装装潢、有价证券等产品的防伪标识、信息识别、装饰及其它特殊功能的加工。

___________________