ICS 37.100.01

A 17

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

纸质印刷品紫外线固化光油上光过程控制要求及检验方法

Ultraviolet curable varnishing process control requirements and testing methods for paper prints

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	III

引言	IV

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　原材料要求	2

5　工艺要求	3

6　设备要求	3

7　成品质量要求	3

8　检测方法	4

9　成品贮存、运输要求	5

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由新闻出版总署提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会(SAC/TC 170)归口。

本标准主要起草单位：恒昌涂料（惠阳）有限公司、鹤山雅图仕印刷有限公司、星光印刷（深圳）有限公司、中荣印刷集团有限公司、中华商务联合（广东）印刷有限公司、上海天岑机械制造有限公司、汉高股份有限公司、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司、国际纸业舒尔物德包装（广州）有限公司、安徽安泰新型包装材料有限公司。

本标准主要起草人：杨爱军、李永超、邓国康、孙小玉、戴祖玺、谭荣洪、吴湛锡、周国煜、祝斌伟、王徽、廖文。

引  言

紫外线固化光油上光（简称UV上光）属印刷品表面装饰加工工艺，是指在印刷品表面经过UV光油涂布固化的加工技术。UV上光具有固化速度快、膜层光泽度高、耐磨性强、可使UV上光图文产生强烈的立体感、主体感，色彩更加鲜艳的特点，在印刷行业已广泛使用。

纸质印刷品上光质量与UV光油质量、工作环境、纸张特性、油墨特性、加工工艺等诸多因素有关，特别当前国内外对重金属、挥发性有机化合物（VOCs）、邻苯二甲酸酯类等有害物质的含量均有明确要求，因此，制定纸质印刷品UV上光过程控制要求及检测方法标准，是非常必要的。

纸质印刷品紫外线固化光油上光过程控制要求及检验方法

- 范围

本标准规定了纸质印刷品紫外线固化光油上光术语和定义、原材料要求、工艺要求、设备要求、成品质量要求、检测方法及成品贮存、运输要求。

本标准适用于纸质印刷品的紫外线固化光油上光过程控制要求及检验方法。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1723-1993　  涂料粘度测定法

GB/T 7706         凸版装潢印刷品

GB/T 9278-1988    涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB/T 9754-1988    色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜之20°、60°和80°镜面光泽的测定

GB/T 14216        塑料 膜和片润湿张力试验方法

GB/T 18722        印刷技术  反射密度测量和色度测量在印刷过程控制中的应用

GB/T 23986        色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法

GB/T 24613        玩具用涂料中有害物质限量

CY/T3-1999        色评价照明和观察条件

ASTM D5264        用苏瑟兰德磨擦试验机对印刷品抗磨性的试验方法（Standard Practice for

Abrasion Resistance of Printed Materials by the Sutherland Rub Tester）

- 术语和定义

下列术语和定义适合用于本文件。

- 3.1

紫外线固化光油  ultraviolet curable varnish

利用紫外光能量进行固化的涂饰剂，亦称UV光油。

- 3.2

固化能量   curing energy

使UV光油从液态迅速聚合转化为固态所需的紫外线能量。

- 3.3

结合牢度  bonding strength

UV光油与印刷品的连结强度。

- 3.4

耐磨性 rub resistance

在一定的磨擦条件下抵抗磨损的能力。

- 3.5

爆线  cracking;fracture

压、折痕处出现破损的现象。

[CY/T 59-2009 第3.1条]

- 3.6

底油 primer varnish

加强UV光油与印刷品之间结合牢度、提升印刷品视觉效果的一种涂饰剂。

- 原材料要求

- 4.1 UV光油

- 4.1.1  相同型号粘度允差±10%。

- 4.1.2  最低固化能量为80mJ/cm2。

4.1.3  UV光油固化所需的波长应为330nm -420nm。

- 4.1.4  挥发性有机化合物限量(VOCs)不大于20g/kg。

- 4.1.5  苯类溶剂限量应符合表1的要求。

表1 苯类溶剂限量

| 种类 | A类 | B类 |
| --- | --- | --- |
| 苯 | ≤1mg/kg | ≤100 mg/kg |
| 甲苯、乙苯和二甲苯总和 | ≤100 mg/kg | ≤2000 mg/kg |
| 注：A类适用于烟包等要求严格产品的UV上光，B类适用于一般产品的UV上光。 |  |  |

- 4.1.6  重金属、邻苯二甲酸酯类物质限量符合GB 24613的要求。

- 4.2 底油

- 4.2.1相同型号粘度允差±10%。

4.2.2 对印刷品具有良好的封底功能。

4.2.3 对UV光油具有良好的结合牢度。

- 4.3 纸质印刷品

- 4.3.1  表面应平整、清洁。

- 4.3.2  油墨应充分干燥。

- 4.3.3  表面张力应不小于38 mN/m。

- 设备要求

- 5.1 紫外灯线功率应不小于80W/cm；在额定速度下，紫外灯发射的能量应不小于80 mJ/cm2。紫外灯主要发射波长应在330nm～420nm之间。

- 5.2 紫外灯箱应具有冷却、抽风功能，保证灯管正常工作。

- 5.3 对印刷品应具有冷却功能，保证印刷品上光后温度在60℃以下。

- 5.4 UV光油油槽应加盖，具有搅拌、加热、过滤功能。

- 工艺要求

- 6.1上光准备

底油、UV光油与纸质印刷品在上光环境中至少放置4小时,使之与上光环境温湿度适应后再上光。

- 6.2上光环境

- 6.2.1上光车间的温度应控制在（23±7）℃。

- 6.2.2上光车间的相对湿度应控制在 (60±20)%。

- 6.2.3上光环境应洁净、避光。

- 6.3 固化能量

印刷品表面吸收紫外线能量不小于80 mJ/cm2。

- 6.4 UV光油涂布量

- 6.4.1根据纸质印刷品材质设定UV光油涂布量，应控制在3g/m2～6g/m2之间。

- 6.4.2同批次产品涂布量应均匀一致。

- 6.5 操作要求

- 6.5.1 纸质印刷品应除粉、压平。

- 6.5.2 输纸正确，避免歪斜。

- 6.5.3 UV光油应避光，温度保持在25℃～50℃之间。

- 成品质量要求

- 7.1外观

成品表面应干净、平整、光滑，无明显的外观缺陷。

- 7.2光泽度

同一批次印品相同部位的光泽度差別应不大于10GU。

注：光泽度75GU以上为高光，光泽度30GU以下为亚光，光泽度在30GU～75GU之间为半亚光。

- 7.3  UV光油与印刷品的结合牢度

- 结合牢度不小于90%。

- 7.4 耐磨性

- 符合下列情形之一，耐磨性即为合格

- 摩擦50次，无明显划痕；

- 摩擦200次，无油墨转移。

- 7.5 爆线

每10cm长度内，长度不大于1mm、宽度不小于0.2mm的裂痕应不多于6个；不允许出现长度大于1mm、宽度大于0.2mm的裂痕。

- 7.6色差

UV上光后，四色实地油墨及纸张空白位的CIELAB ΔΕab*色差值应符合表2的要求。

表2  UV上光后四色实地油墨及纸张空白位的CIELAB ΔΕab*色差值

| 黄 | 品红 | 青 | 黑 | 空白位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤2.0 |

- 检验方法

- 8.1试样状态调节和试验的标准环境

按GB/T 9278-1988规定的标准环境和允许偏差范围进行,温度为(23±2)℃,相对湿度为(50±10)%,状态调节时间不少于4小时,并在此条件试验。

- 8.2原材料的检测

- 8.2.1 UV光油的粘度

- 使用涂－4杯及按GB/T 1723-1993中粘度杯法的要求检测。

- 8.2.2 UV光油最低固化能量

- 使用能量为80mJ/cm2的固化设备对UV光油的最低固化能量进行检测。

- 8.2.3 UV光油挥发性有机化合物限量(VOCs)

按照GB/T 23986的规定检测。

- 8.2.4 苯类溶剂限量

按照GB/T 24613的规定检测。

- 8.2.5 重金属、邻苯二甲酸酯类物质限量

按照GB/T 24613的规定检测。

- 8.2.6底油

- 底油粘度使用涂－4杯及按GB/T 1723-1993中粘度杯法的要求检测。

- 8.2.7纸质印刷品

纸质印刷品油墨层的表面张力检测按照GB/T 14216的标准检测。

- 8.3环境温湿度

使用检定的温湿度计检测。

- 8.4.固化能量

使用检定的UV能量计检测。

- 8.5 UV光油涂布量

用定量的UV光油重量除以UV上光的总面积得出涂布量，单位为g/m2。

- 8.6设备

- 8.6.1  使用检定的UV能量计测量紫外灯管发射的能量。

8.6.2  使用检定的红外测温计测量印刷品的温度。

- 8.7成品

- 8.7.1外观

在符合CY/T3的条件下，目测。

- 8.7.2光泽度

按照GB/T 9754-1988的规定入射角为60°的方法检测。

- 8.7.3結合牢度

- 按照GB/T 7706的规定检测。

- 8.7.4耐磨性

- 按照ASTM D5264规定检测，磨擦纸为80 g/m2胶版纸，磨擦体荷重（18±0.5）N。

- 8.7.5爆线

压线痕后正折180°一次，使用精度为0.02mm的放大镜进行检测。

- 8.7.6色差

UV光油上光前后纸质印刷品的色差按照GB/T 18722中的要求和方法进行检测。

- 成品储存、运输要求

- 9.1储存环境应洁净。

- 9.2储存环境温度5℃～40℃。

- 9.3成品避免阳光直射，与热源保持2m以上间隔，防止潮湿。

- 9.4运输时应防止碰撞或接触锐利的物体，轻装轻卸，避免日晒雨淋。

________________