《用于纸质印刷品的印刷材料挥发性有机化合物检测试样的制备方法》新闻出版行业标准编制说明

# 一、工作简况

（一）任务来源

随着“绿色印刷”在我国的推广，特别是“HJ2503环境标志产品技术要求 印刷 第一部分 平版印刷”标准的颁布，给我国印刷企业发展指明了方向。随着“YC263卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物限量标准”、“YC/T207卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的测定”等行业标准陆续颁布，印刷品中“挥发性有机化合物（VOC）”的含量控制将成为印刷行业关注的焦点。

为了更好地控制印刷成品的VOC限量，各印刷企业纷纷加强对原辅材料VOC限量进行检测、控制，但是，全国各地的印刷企业、印刷材料制造企业在印刷材料挥发性有机化合物检测上，有着不同的检测方式和检测标准，导致时有争议发生，制订统一的行业标准刻不容缓。

2012年12月10日新闻出版总署批准立项，全国印刷标准化技术委员会(SAC/TC 170)下达《用于纸质印刷品的印刷材料挥发性有机化合物检测试样的制备方法》新闻出版行业标准制定项目任务书。

（二）标准的起草单位及起草人

本标准起草单位为常德金鹏印务有限公司、上海烟草包装印刷有限公司、杭华油墨化学有限公司、山西精华科工贸有限公司、深圳市科彩印务有限公司、汕头万顺包装材料股份有限公司、大亚科技丹阳新型包装材料分公司、北京泰利恒友科技开发有限公司、库尔兹压烫科技（合肥）有限公司、珠海市乐通化工股份有限公司、深圳职业技术学院、汕头东风印刷股份有限公司、广西真龙彩印包装有限公司、浙江美浓世纪集团有限公司、北京黎马敦太平洋包装有限公司。

本标准主要起草人为孔繁辉、徐军、欧立国、徐继俊、沈剑彬、陈明权、朱宏昆、陈小勇、唐国方、蒯舒洪、王重声、陈松青、朱虹、黄荣海、谢名优、肖勇、周琼、柏雪松。

（三）主要工作过程

2012年2月8日，常德金鹏印务有限公司与SAC/TC 170就《用于纸质印刷品的印刷材料挥发性有机化合物检测试样的制备方法》行业标准起草工作进行了协商，并确定由常德金鹏印务有限公司牵头承担标准起草任务；

2012年8月20日，由常德金鹏印务有限公司撰写了“中华人民共和国新闻出版总署 新闻出版印刷科研项目开题报告”与标准框架草案上报新闻出版总署；

2012年12月10日，新闻出版总署批准立项，全国印刷标准化技术委员会(SAC/TC 170)下达《用于纸质印刷品的印刷材料挥发性有机化合物检测试样的制备方法》新闻出版行业标准制定项目任务书；

2013年1月-2月，由常德金鹏印务有限公司负责联系标准起草参编单位，并预备起草组成立事宜；

2013年3月13日，全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC170）在湖南省常德市召开新闻出版行业标准“印刷、印后材料挥发性有机化合物检测试样的制备方法”起草组成立会议。常德金鹏印务有限公司承办本次会议。会议首先组建了起草组，确定了起草人和执笔人名单。之后，会议围绕着标准题目、框架、内容及相关检测试样制备的方法进行了认真研究，并将标准中试样制备的范围锁定为包装印刷用材料中纸张、油墨、电化铝三类材料，主要规范卷烟条与盒包装印刷用材料中纸张、油墨、电化铝三类材料的挥发性有机化合物检测试样的制备方法，其他印刷领域的类似材料可以参照使用。会议讨论与确定了标准起草的框架、内容、工作任务与分工，形成了“3.13起草组成立会议纪要”；

2013年6月8日，全国印刷标准化技术委员会在杭州召开《烟包印刷材料挥发性有机化合物检测试样的制备方法》行业标准起草组第1次工作会议。根据“3.13会议纪要”的要求，由杭华油墨化学有限公司承担此次工作会议。会议首先回顾了起草组成立至今的工作进展情况，听取了常德金鹏印务有限公司对起草组第1稿形成过程的介绍。随后，起草组成员对第1稿的具体内容进行了讨论修改，会议确定修改本标准的题目为《用于纸质印刷品的印刷材料挥发性有机化合物检测试样的制备方法》，并对试样制备各方面进行了深度细致的探讨，对存在的问题进行修订，并对修改部分的数据收集工作进行了分工。形成了标准第2稿以及起草组第1次工作会议纪要；

2014年1月10日，全国印刷标准化技术委员会在北京召开起草组第2次工作会议，会议就《用于纸质印刷品的印刷材料挥发性有机化合物检测试样的制备方法》行业标准制定的相关测试数据进行了讨论，提出了修改意见及下一步工作计划，形成了标准第3稿以及起草组第2次工作会议纪要；

2014年4月21日，全国印刷标准化技术委员会在北京召开起草组第3次工作会议，会议主要对标准文本的内容按标准格式进行修改。形成了起草组第3次工作会议纪要和《用于纸质印刷品的印刷材料挥发性有机化合物检测试样的制备方法（征求意见稿初稿）》；

# 二、标准编制原则与确定标准主要内容的依据

（一）标准编制原则

坚持高起点、严要求与适宜性、可操作性相结合的原则。高起点即标准编制所涉及的检测方法，均要求涉及专用仪器，从而减少人为制样的误差；严要求即标准的编制应严格遵循GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》及相关法规的要求进行；适宜性既要充分考虑到印刷行业及其上、下游企业的发展现状与特点制定检测方法。

（二）本标准主要内容

本标准主要提出了用于纸质印刷品的印刷材料中纸张、油墨、电化铝三类材料的挥发性有机化合物检测试样的制备方法。

（三）本标准制定参考的主要依据

标准制定中参考了YC/T 207-2006《卷烟条与盒包装纸中挥发性有机物的测定》标准。

# 三、主要试验（或验证）的分析及技术经济效益评估

（一）基准承印物的确定实验（测试数据见附件1）

1、材料准备

类别：铜版纸70 g/m2、80g/m2、90g/m2、100g/m2、110g/m2

白卡纸200g/m2、210g/m2、220g/m2、230g/m2、250g/m2

数量：各10张

规格：A4

厂家：金东、宁波纸业

2、试验步骤

对各类白料进行VOC检测，取平均值比较后，选择含量最低的白料纸张（初选纸）；分别在80℃、100℃、120℃、150℃、200℃的烘箱条件下，按3分钟、4分钟、10分钟、30分钟、60分钟的时间段对“初选纸”进行处理，然后进行VOC检测，取平均值比较，得出最合理的处理参数数据。

3、实验结论

选取90 g/m2单面铜版纸，裁取足够面积，置于预热温度120℃鼓风干燥箱内,10分钟后取出，装入密封袋密封保存。

（二）UV干燥处理条件的确定实验（测试数据见附件2）

1、实验过程：对于不同的纸张，预处理后VOC的变化是不同的，我们参照主要物质“苯”来做对比。常规检测的标准纸张（如采用的双面铜版纸及郑州烟草研究院采用的白卡纸），在过UV灯前后苯的变化值对后续的测试不会造成干扰；而对于不同厂家印刷所使用的纸张，在过UV灯前后苯的变化值有一些会产生很大的影响，甚至会导致该产品的VOC不合格，在检测纸张中，过UV灯前后苯的变化值最大的达到了400%的增幅，所以，在对印刷不同的印刷产品做检测时，应该对纸张进行预处理同时进行测试。

2、实验结论

主发光波长（280~420）纳米高压汞灯下，紫外灯线功率应不小于80W/cm，灯管高度距离测试面不大于10cm、预热时间不小于5 min，运行速度（10~20）m/min。

（三）非紫外光固化型油墨干燥时间的确定实验（测试数据见附件3）

1、实验过程：胶印油墨的制备条件主要问题点在于需要经过多少时间，才能确定其完全干燥。我们选取了有代表性的3个厂家的油墨进行了对比，展色后分别放置6、8、10、12个小时后，进行挥发性测试，看它们的数据变化情况。结果显示，不同厂家的油墨，干燥速度是不一样的，实验中最快的8小时后就已经干燥了，最慢的是10小时以后基本干燥，12小时以后，所有的油墨都已经全部干燥了，所以，针对不同厂家的油墨，应该在制备是放置12小时后进行测试，这样可以确保所有的油墨都已经完全干燥，不会影响测试的准确性。

2、实验结论

非紫外光固化型油墨，应将展色样置于空气中自然干燥（8～12）h。

（四）凹印油墨干燥时间的确定实验（测试数据见附件4）

1、实验过程

油墨采样：2个水墨、2个溶剂墨、1个特制有苯溶剂墨，收集不同印刷厂不同印刷品共4个水墨、3个溶剂墨的测试结果。

油墨样品制样条件：用3#Sheen丝棒刮样后，在60℃鼓风烘干0s、10s、20s、30s、45s、60s、75s；

基材准备条件：100g铜版纸在80℃鼓风烘干2hr；

数据取值条件：同等条件下检测5个平行样取其平均值。

2、实验结论

取下展色样，置入鼓风干燥箱内，在60℃条件下烘烤2min；

（五）基准承印物限定值

1、对照表

单位mg/m2

| 序号 | 有机化合物 名称 | 基准物 标准限值 | YC/T207-2006 定性限值 | YC/T207-2006 定量限值 | YC/T263-2008 国标限量值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.01 |
| 2 | 乙醇 | 0.5 | 0.001 | 0.003 | 50 |
| 3 | 异丙醇 | 0.05 | 0.006 | 0.02 | 5 |
| 4 | 丙酮 | 0.01 | 0.002 | 0.007 | 1.0 |
| 5 | 丁酮 | 0.007 | 0.002 | 0.007 | 0.5 |
| 6 | 乙酸乙酯 | 0.1 | 0.002 | 0.007 | 10 |
| 7 | 乙酸异丙酯 | 0.05 | 0.003 | 0.01 | 5 |
| 8 | 正丁醇 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 2.5 |
| 9 | 丙二醇甲醚 | 0.6 | 0.02 | 0.003 | 60 |
| 10 | 乙酸正丙酯 | 0.5 | 0.003 | 0.07 | 50 |
| 11 | 4-甲基-3-戊酮 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 1.0 |
| 12 | 甲苯 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.5 |
| 13 | 乙酸正丁酯 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 5.0 |
| 14 | 乙苯 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.25 |
| 15 | 二甲苯 | 0.009 | 0.009 | 0.03 | 0.25 |
| 16 | 环己酮 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 1.0 |

- 重点关注物质“苯系物”——第1项物质“苯”、第12项物质“甲苯”、第14项物质“乙苯”和第15项物质“二甲苯”，参考《YC/T207-2006》中4项物质的“定性限值”，作为基准承印物的“标准限值”

- 其他物质以《YC/T 263-2008》 “国标限量值”的百分之一，作为“参考值”，“参考值”与《YC/T 207-2006》中的“定性限值”和“定量限值”进行比对，出现3种情况。

  - “参考值”≤ “定性限值”的情况下，以“定性限值”定为基准承印物的“标准限量”，涉及的物质包括2个：第11、16项物质；

  - “定性限值”＜“参考值”≤“定量限值”的情况下，以“定量限值”为基准承印物的“标准限值”，涉及的物质包括2个：第5、8项物质；

  - “参考值”＞ “定量限值”的，以“参考值”作为基准承印物的“标准限值”，涉及的物质包括8个：第2、3、4、6、7、9、10、13项物质。

2、实验过程

选取90 g/m2单面铜版纸，裁取足够面积，置于预热温度120℃鼓风干燥箱内,10分钟后取出，装入密封袋密封保存，按照YC/T 207的测试方法进行检。

（六）技术经济评估

1、测试方法基本模拟印刷品制造过程，印刷材料对于印刷品有机化合物含量的影响与实际情况接近，本标准方法所测数据可以客观反映印刷品中材料所占比重，因此是适宜的。

2、对有害物质限量进行管控是本标准的目的，既符合国际、国内相关法规的要求；又能结合国情、行业现状与发展需要，使标准的贯彻实施更能切实可行。

3、本标准的贯彻实施经济效益是显著的。本标准的制定，不仅为印刷企业对印刷品中有害物质限量的管控提供了依据,还可以统一全国的印刷企业、印刷材料制造企业在印刷材料挥发性有机化合物检测方法，对促进我国印刷包装工业的发展，引领行业的科技进步，倡导环境友好，减少争议的发生风险等方面均将产生良好的社会效益与经济效益。

# 四、本标准参照采用的国际或国内法规及相关标准

本标准查阅的相关国家标准、行业标准和其他国家的标准, 见附件5。

# 五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准内容符合国家现行法律、法规要求，并与参照采用的相关标准有一定的对应关系。

# 六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准的制定过程中出现的分歧意见, 主要集中在本标准适用范围划定、检测手段以及检测预处理等方面。

（一）第1次起草组工作会议决定将标准名称《烟包印刷材料挥发性有机化合物检测试样的制备方法》修改为《用于纸质印刷品的印刷材料挥发性有机化合物检测试样的制备方法》。

（二）考虑到UV印刷工艺对纸张挥发性有机化合物造成的影响，增加UV预处理试样制备方法。

（三）针对凹印油墨采用网纹辊凹版打样机制样，还是涂布器方式制样存在较大分歧，最后，在第2次工作会议上确定为网纹辊凹版打样机制样，将涂布器方式制样方法应用在丝印油墨制样，以替代丝网版刮样方式。

# 七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准建议为推荐性标准。

# 八、贯彻标准的要求措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

(一)组织措施:在SAC/TC 170的组织协调下，以标准起草组成员为主，成立标准宣贯小组。

(二)技术措施：组织撰写标准宣贯材料，组织标准宣贯培训，争取标准颁布实施后尽快在全行业推广。

# 九、废止现行有关标准的建议

不存在可废除的对应标准。

# 十、本标准编制说明的附件

附件1：基准承印物的测试方案；

附件2：UV干燥处理条件的确定实验；

附件3：非紫外光固化型油墨干燥时间的确定实验；

附件4：凹印水墨干燥时间的确定实验。

附件1-1

基准承印物的测试方案（第一阶段检测结果）

| 序号 | 有机物名称 | 80g单铜 | 90g单铜 | 长鹤128g | 长鹤157g | 白卡200g | 白卡225g | 白卡230g | 白卡250g | 白卡300g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 乙醇 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| 2 | 异丙醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 3 | 丙酮 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 4 | 丁酮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 乙酸乙酯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 乙酸异丙酯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 正丁醇 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 8 | 丙二醇甲醚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 9 | 乙酸正丙酯 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 10 | 4-甲基-2-戊酮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 12 | 乙酸正丁酯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.04 |
| 13 | 乙苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 二甲苯 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| 15 | 环己酮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.03 |

附件1-2

基准承印物的测试方案（第二阶段平行样1检测结果）

| 序号 | 有机物名称 | 80℃（3min） | 100℃（4min） | 120℃（10min） | 150℃（30min） | 200℃（60min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 苯 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 乙醇 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 2 | 异丙醇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 丙酮 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 4 | 丁酮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 5 | 乙酸乙酯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 乙酸异丙酯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 正丁醇 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 8 | 丙二醇甲醚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 乙酸正丙酯 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 10 | 4-甲基-3-戊酮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 甲苯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 乙酸正丁酯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 13 | 乙苯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 二甲苯 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 环己酮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附件1-3

基准承印物的测试方案（第二阶段平行样2检测结果）

| 序号 | 有机物名称 | 80℃（3min） | 100℃（4min） | 120℃（10min） | 150℃（30min） | 200℃（60min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 苯 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 乙醇 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 2 | 异丙醇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 丙酮 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 4 | 丁酮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 5 | 乙酸乙酯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 乙酸异丙酯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 正丁醇 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | 丙二醇甲醚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 乙酸正丙酯 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 10 | 4-甲基-3-戊酮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 甲苯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 乙酸正丁酯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 乙苯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 二甲苯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 环己酮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附件1-4

基准承印物的测试方案（第二阶段平行样3检测结果）

| 序号 | 有机物名称 | 80℃（3min） | 100℃（4min） | 120℃（10min） | 150℃（30min） | 200℃（60min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 苯 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 乙醇 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 2 | 异丙醇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 丙酮 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 4 | 丁酮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 乙酸乙酯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 乙酸异丙酯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 正丁醇 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | 丙二醇甲醚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 乙酸正丙酯 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 4-甲基-3-戊酮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 甲苯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 乙酸正丁酯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 乙苯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 二甲苯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 环己酮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附件1-5

基准承印物的测试方案（第二阶段平行样4检测结果）

| 序号 | 有机物名称 | 80℃（3min） | 100℃（4min） | 120℃（10min） | 150℃（30min） | 200℃（60min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 苯 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 乙醇 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 2 | 异丙醇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 丙酮 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 丁酮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 乙酸乙酯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 乙酸异丙酯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 正丁醇 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | 丙二醇甲醚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 乙酸正丙酯 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 4-甲基-3-戊酮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 甲苯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 乙酸正丁酯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 乙苯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 二甲苯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 环己酮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附件2-1

UV干燥处理条件的确定实验（一）

| 品名 | 定量限 | 711镀铝纸常规 | 711镀铝纸固化 | 常规/固化 | 702金卡常规 | 702金卡固化 | 常规/固化 | 711镭射纸常规 | 711镭射纸固化 | 常规/固化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 0.0030 | 0.0879 | 0.1096 | 24.6871 | 0.2542 | 0.3547 | 39.5358 | 0.5459 | 0.5637 | 3.2607 |
| 异丙醇 | 0.0200 | ND | ND |  | ND | ND |  | 0.0404 | 0.0434 | 7.4257 |
| 丙酮 | 0.0070 | 0.1732 | 0.1816 | 4.8499 | 0.2121 | 0.2099 | 1.0372 | 0.2615 | 0.2677 | 2.3709 |
| 丁酮 | 0.0070 | 0.0597 | 0.0603 | 1.0050 | 0.0638 | 0.0686 | 7.5235 | 0.0708 | ND |  |
| 乙酸乙酯 | 0.0070 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 乙酸异丙酯 | 0.0100 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 正丁醇 | 0.0300 | ND | ND |  | ND | ND |  | 0.0610 | 0.1038 | 70.1639 |
| 苯 | 0.0070 | 0.0009 | 0.0029 | 222.2222 | 0.0022 | 0.0048 | 118.1818 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 |
| 丙二醇甲醚 | 0.0700 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 乙酸正丙酯 | 0.0100 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 4甲基2戊酮 | 0.0300 | ND | ND |  | 0.0176 | ND |  | ND | ND |  |
| 甲苯 | 0.0100 | 0.0081 | 0.0159 | 96.2963 | 0.2349 | 0.2289 | 2.5543 | 0.0244 | 0.0304 | 24.5902 |
| 乙酸正丁酯 | 0.0300 | ND | ND |  | 1.6696 | 1.4732 |  | ND | 0.1346 |  |
| 乙苯 | 0.0200 | ND | ND |  | 0.0888 | ND |  | ND | ND |  |
| 二甲苯 | 0.0300 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 二甲苯 |  | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 环己酮 | 0.0700 | ND | ND |  | 0.1163 | ND |  | ND | ND |  |
| 总量 |  | 1.0013 | 1.1760 | 17.4473 | 5.2833 | 4.9555 | 6.2045 | 2.4305 | 2.7076 | 11.4009 |

附件2-2

UV干燥处理条件的确定实验（二）

| 品名 | 定量限 | 719金卡常规 | 719金卡固化 | 常规/固化 | 719镭射纸1#常规 | 719镭射纸1#固化 | 常规/固化 | 719镭射纸2#常规 | 719镭射纸2#固化 | 常规/固化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 0.0030 | 0.3162 | 0.3143 | 0.6041 | 0.2902 | 0.3626 | 24.9354 | 0.3144 | 0.2291 | 27.1438 |
| 异丙醇 | 0.0200 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 丙酮 | 0.0070 | 0.1666 | 0.1625 | 2.4434 | 0.1527 | 0.1583 | 3.6741 | 0.1994 | 0.2192 | 9.9147 |
| 丁酮 | 0.0070 | 0.0520 | 0.0631 | 21.2547 | 0.0364 | ND |  | 0.0621 | ND |  |
| 乙酸乙酯 | 0.0070 | ND | ND |  | ND | ND |  | 0.0158 | ND |  |
| 乙酸异丙酯 | 0.0100 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 正丁醇 | 0.0300 | 0.1266 | 0.1349 | 6.5734 | 0.0508 | 0.1229 | 141.8549 | 0.2895 | 0.4192 | 44.8079 |
| 苯 | 0.0070 | ND | ND |  | ND | ND |  | 0.0004 | 0.0020 | 400.0000 |
| 丙二醇甲醚 | 0.0700 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 乙酸正丙酯 | 0.0100 | 0.0136 | ND |  | 0.0124 | 0.0141 | 13.7652 | 0.0257 | 0.0513 | 99.4942 |
| 4甲基2戊酮 | 0.0300 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 甲苯 | 0.0100 | 0.0152 | 0.0132 | 12.9947 | ND | ND |  | 0.1455 | 0.1725 | 18.5636 |
| 乙酸正丁酯 | 0.0300 | 0.0504 | ND |  | ND | ND |  | 1.4907 | 1.4382 | 3.5212 |
| 乙苯 | 0.0200 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 二甲苯 | 0.0300 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 二甲苯 |  | 0.0609 | 0.0721 | 18.4358 | 0.0744 | 0.0541 | 27.3651 | 0.1388 | 0.1186 | 14.5779 |
| 环己酮 | 0.0700 | 0.4626 | 0.3512 | 24.0900 | 0.2539 | 0.2782 | 9.5696 | ND | ND |  |
| 总量 |  | 2.3034 | 2.0658 | 10.3164 | 1.6779 | 1.8439 | 9.8902 | 4.6727 | 4.5689 | 2.2214 |

附件2-3

UV干燥处理条件的确定实验（三）

| 品名 | 定量限 | 719镭射纸3#常规 | 719镭射纸3#固化 | 常规/固化 | 719银卡1#常规 | 719银卡1#固化 | 常规/固化 | 719银卡2#常规 | 719银卡2#固化 | 常规/固化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 0.0030 | 0.1394 | 0.1478 | 6.0334 | 0.2964 | 0.3599 | 21.4238 | 0.2316 | 0.2065 | 10.8243 |
| 异丙醇 | 0.0200 | 0.0403 | 0.0398 | 1.3648 | 0.0274 | 0.0183 | 33.2117 | 0.0368 | 0.0607 | 65.0340 |
| 丙酮 | 0.0070 | 0.2480 | 0.2775 | 11.8831 | 0.2348 | 0.2428 | 3.4072 | 0.2424 | 0.2725 | 12.4175 |
| 丁酮 | 0.0070 | 0.0649 | 0.0750 | 15.5932 | 0.0587 | 0.1083 | 84.4660 | ND | ND |  |
| 乙酸乙酯 | 0.0070 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 乙酸异丙酯 | 0.0100 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 正丁醇 | 0.0300 | ND | 0.0511 |  | ND | 0.0566 |  | ND | 0.0681 |  |
| 苯 | 0.0070 | 0.0011 | 0.0034 | 209.0909 | 0.0019 | 0.0020 | 5.2632 | 0.0055 | 0.0058 | 6.2271 |
| 丙二醇甲醚 | 0.0700 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 乙酸正丙酯 | 0.0100 | ND | 0.0209 |  | 0.0240 | 0.0166 | 30.6375 | ND | ND |  |
| 4甲基2戊酮 | 0.0300 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 甲苯 | 0.0100 | 0.0190 | 0.0185 | 2.8208 | ND | ND |  | 0.0230 | 0.0255 | 11.0675 |
| 乙酸正丁酯 | 0.0300 | 0.1056 | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 乙苯 | 0.0200 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 二甲苯 | 0.0300 | ND | ND |  | ND | ND |  | ND | ND |  |
| 二甲苯 |  | 0.0836 | 0.0876 | 4.8582 | 0.0812 | 0.1038 | 27.7956 | 0.0551 | 0.0500 | 9.1101 |
| 环己酮 | 0.0700 | 0.1199 | 0.0886 | 26.1218 | ND | ND |  | 0.0978 | 0.1763 | 80.2802 |
| 总量 |  | 2.0069 | 1.8146 | 9.5823 | 1.3487 | 1.6436 | 21.8655 | 2.2442 | 2.4974 | 11.2812 |

附件3-1

非紫外光固化型油墨干燥时间的确定实验（一）

| 品名 | 定量限 | EX红6小时 | EX红8小时 | EX红10小时 | EX红12小时 | EX黄6小时 | EX黄8小时 | EX黄10小时 | EX黄12小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 0.003 | 0.1596 | 0.2586 | 0.0628 | 0.0602 | 0.1784 | 0.2439 | 0.0632 | 0.0751 |
| 异丙醇 | 0.02 | 0.4103 | 0.3374 | 0.3180 | 0.3039 | 0.1442 | 0.1598 | 0.1422 | 0.1381 |
| 丙酮 | 0.007 | 1.9938 | 1.7851 | 1.8080 | 1.7575 | 1.6584 | 1.5869 | 1.4927 | 1.5703 |
| 丁酮 | 0.007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙酸乙酯 | 0.007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙酸异丙酯 | 0.01 | 0.0229 | 0.0283 | 0.0332 | 0.0359 | 0.0250 | 0.0307 | 0.0351 | 0.0167 |
| 正丁醇 | 0.03 | 0.0288 | 0.0343 | 0.0403 | 0.0340 | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 丙二醇甲醚 | 0.07 | 10.9942 | 9.7065 | 10.2668 | 9.6857 | 7.4913 | 7.1260 | 6.7125 | 8.0721 |
| 乙酸正丙酯 | 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 4甲基2戊酮 | 0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | 0.01 | 0.0105 | ND | 0.0131 | 0.0161 | ND | ND | 0.0125 | ND |
| 乙酸正丁酯 | 0.03 | 2.7493 | 2.6394 | 2.6574 | 2.6049 | 1.7074 | 1.7726 | 1.7905 | 1.9791 |
| 乙苯 | 0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 |  | 0.0805 | 0.0956 | 0.0926 | 0.0825 | 0.0572 | 0.0557 | 0.0517 | 0.0577 |
| 环己酮 | 0.07 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总量 |  | 17.2359 | 15.6194 | 15.9551 | 15.2306 | 11.9446 | 11.7072 | 10.9574 | 12.5676 |

附件3-2

非紫外光固化型油墨干燥时间的确定实验（二）

| 品名 | 定量限 | EX黑6小时 | EX黑8小时 | EX黑10小时 | EX黑12小时 | EX蓝6小时 | EX蓝8小时 | EX蓝10小时 | EX蓝12小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 0.003 | 0.1746 | 0.1893 | 0.2375 | 0.0596 | 0.1253 | 0.1763 | 0.2399 | 0.0558 |
| 异丙醇 | 0.02 | 0.1738 | 0.1674 | 0.1495 | 0.1503 | 0.1587 | 0.1382 | 0.1489 | 0.1438 |
| 丙酮 | 0.007 | 1.8266 | 1.7601 | 1.6486 | 1.6314 | 1.9110 | 1.6450 | 1.5978 | 1.5068 |
| 丁酮 | 0.007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙酸乙酯 | 0.007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙酸异丙酯 | 0.01 | 0.0140 | 0.0130 | 0.0157 | 0.0183 | ND | 0.0138 | 0.0111 | 0.0154 |
| 正丁醇 | 0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 丙二醇甲醚 | 0.07 | 7.9816 | 8.2184 | 7.7982 | 7.7470 | 8.9196 | 7.8989 | 8.0019 | 7.7519 |
| 乙酸正丙酯 | 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 4甲基2戊酮 | 0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙酸正丁酯 | 0.03 | 2.0543 | 2.1997 | 2.1960 | 2.1409 | 2.0633 | 1.8928 | 1.9828 | 1.8428 |
| 乙苯 | 0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 |  | 0.0577 | 0.0618 | 0.0724 | 0.0673 | 0.0679 | 0.0668 | 0.0667 | 0.0752 |
| 环己酮 | 0.07 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总量 |  | 12.8947 | 13.2158 | 12.7121 | 12.5281 | 14.1414 | 12.1459 | 12.6565 | 11.9977 |

附件3-3

非紫外光固化型油墨干燥时间的确定实验（三）

| 品名 | 定量限 | 红6小时 | 红8小时 | 红10小时 | 红12小时 | 黄6小时 | 黄8小时 | 黄10小时 | 黄12小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 0.003 | 0.1066 | 0.0454 | 0.0241 | 0.0751 | 0.1051 | 0.0463 | 0.0161 | 0.0155 |
| 异丙醇 | 0.02 | 0.1411 | 0.1307 | 0.1114 | 0.1375 | 0.1456 | 0.1541 | 0.1383 | 0.1059 |
| 丙酮 | 0.007 | 0.7400 | 0.7774 | 0.7558 | 0.9263 | 0.6320 | 0.8103 | 0.7165 | 0.6997 |
| 丁酮 | 0.007 | ND | ND | ND | ND | 0.1321 | ND | ND | ND |
| 乙酸乙酯 | 0.007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙酸异丙酯 | 0.01 | 0.0135 | 0.0126 | 0.0149 | 0.0154 | 0.0100 | 0.0176 | 0.0174 | 0.0148 |
| 正丁醇 | 0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 丙二醇甲醚 | 0.07 | 1.5838 | 1.7676 | 1.5667 | 2.0171 | 1.1132 | 1.8017 | 1.5555 | 1.5382 |
| 乙酸正丙酯 | 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 4甲基2戊酮 | 0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙酸正丁酯 | 0.03 | 0.7170 | 1.0220 | 1.2161 | 1.5998 | 0.5846 | 1.2804 | 1.4404 | 1.5588 |
| 乙苯 | 0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 |  | 0.1059 | 0.0909 | 0.0974 | 0.1191 | 0.0470 | 0.0553 | 0.0623 | 0.0535 |
| 环己酮 | 0.07 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总量 |  | 3.9209 | 4.3873 | 4.4728 | 5.5858 | 3.2577 | 4.6943 | 4.5093 | 4.5467 |

附件3-4

非紫外光固化型油墨干燥时间的确定实验（四）

| 品名 | 定量限 | 蓝6小时 | 蓝8小时 | 蓝10小时 | 蓝12小时 | 黑6小时 | 黑8小时 | 黑10小时 | 黑12小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 0.003 | 0.1505 | 0.0380 | 0.0203 | 0.0202 | 0.4960 | 0.0374 | 0.0208 | 0.0208 |
| 异丙醇 | 0.02 | 0.1163 | 0.1322 | 0.1246 | 0.1119 | 0.2776 | 0.2436 | 0.2169 | 0.2246 |
| 丙酮 | 0.007 | 0.6283 | 0.7614 | 0.7459 | 0.7221 | 1.1226 | 1.1255 | 1.0845 | 1.1382 |
| 丁酮 | 0.007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙酸乙酯 | 0.007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙酸异丙酯 | 0.01 | ND | 0.0218 | 0.0198 | 0.0232 | 0.0332 | 0.0195 | 0.0268 | 0.0274 |
| 正丁醇 | 0.03 | ND | ND | ND | ND | 0.0503 | ND | ND | ND |
| 苯 | 0.007 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 丙二醇甲醚 | 0.07 | 1.6065 | 2.1923 | 2.0240 | 1.8723 | 6.0534 | 5.8246 | 5.5697 | 5.9099 |
| 乙酸正丙酯 | 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 4甲基2戊酮 | 0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙酸正丁酯 | 0.03 | 0.5918 | 0.9942 | 1.2131 | 1.3165 | 2.5538 | 2.9329 | 3.1300 | 3.4192 |
| 乙苯 | 0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | 0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 |  | 0.1052 | 0.1138 | 0.1137 | 0.1299 | 0.0797 | 0.1686 | 0.1852 | 0.1657 |
| 环己酮 | 0.07 | 0.1127 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总量 |  | 3.8680 | 4.9124 | 4.8868 | 4.8957 | 11.5871 | 11.3263 | 11.1816 | 11.8673 |

附件4-1

凹印水墨干燥时间的确定实验（水性墨一）

| 品种 | 水性墨样品一 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥时间/秒 | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| 乙醇 | 23.140 | 12.148 | 3.652 | 2.935 | 2.433 | 2.058 | 2.010 |
| 异丙醇 | 0.208 | 0.221 | - | - | - | - | - |
| 丙酮 | 0.051 | 0.052 | 0.034 | 0.032 | 0.024 | 0.024 | 0.030 |
| 丁酮 | 1.150 | 0.835 | 0.041 | 0.040 | 0.034 | 0.031 | 0.028 |
| 乙酸乙酯 | 0.706 | 0.930 | 0.618 | 0.583 | 0.621 | 0.606 | 0.550 |
| 乙酸异丙酯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 正丁醇 | 0.230 | 0.156 | 0.079 | 0.065 | 0.057 | 0.052 | 0.050 |
| 苯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 丙二醇甲醚 | 2.173 | 1.127 | 0.558 | 0.480 | 0.322 | 0.284 | 0.251 |
| 乙酸正丙酯 | 0.927 | 0.811 | 0.836 | 0.412 | 0.371 | 0.390 | 0.255 |
| 4-甲基-2-戊酮 | - | - | - | - | - | - | - |
| 甲苯 | 0.481 | 0.358 | 0.082 | 0.071 | 0.071 | 0.055 | 0.060 |
| 乙酸正丁酯 | 0.063 | 0.050 | 0.032 | 0.030 | - | - | - |
| 乙苯 | 0.206 | 0.135 | 0.033 | - | - | - | - |
| 二甲苯 | 0.211 | 0.212 | 0.220 | 0.280 | 0.149 | 0.121 | 0.132 |
| 环己酮 | 0.680 | 0.568 | 0.293 | 0.222 | 0.108 | 0.135 | 0.140 |

附件4-2

凹印水墨干燥时间的确定实验（水性墨二）

| 品种 | 水性墨样品二 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥时间/秒 | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| 乙醇 | 112.959 | 98.875 | 68.590 | 46.221 | 32.581 | 23.235 | 21.043 |
| 异丙醇 | - | - | - | - | - | - | - |
| 丙酮 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.020 | 0.021 | 0.018 |
| 丁酮 | 0.010 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.010 | 0.010 | 0.009 |
| 乙酸乙酯 | 0.691 | 0.642 | 0.478 | 0.486 | 0.465 | 0.431 | 0.426 |
| 乙酸异丙酯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 正丁醇 | - | - | - | - | - | - | - |
| 苯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 丙二醇甲醚 | 2.144 | 1.522 | 0.675 | 0.760 | 0.658 | 0.632 | 0.628 |
| 乙酸正丙酯 | 1.513 | 1.068 | 0.876 | 0.809 | 0.789 | 0.778 | 0.780 |
| 4-甲基-2-戊酮 | - | - | - | - | - | - | - |
| 甲苯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 乙酸正丁酯 | - | 0.122 | 0.129 | 0.093 | 0.048 | 0.049 | 0.054 |
| 乙苯 | 0.037 | 0.031 | 0.031 | 0.026 | 0.021 | - | - |
| 二甲苯 | 0.231 | 0.170 | 0.180 | 0.125 | 0.120 | 0.118 | 0.119 |
| 环己酮 | - | 0.072 | - | - | - | - | - |

附件4-3

凹印水墨干燥时间的确定实验（溶剂性墨）

| 品种 | 溶剂型油墨样品一（白色） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥时间/秒 | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| 乙醇 | 20.863 | 13.321 | 5.538 | 6.090 | 6.266 | 5.608 | 6.320 |
| 异丙醇 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - |
| 丙酮 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.016 |
| 丁酮 | 0.067 | 0.060 | 0.051 | 0.040 | 0.050 | 0.045 | 0.031 |
| 乙酸乙酯 | 4.756 | 2.853 | 1.178 | 0.804 | 1.080 | 1.017 | 0.780 |
| 乙酸异丙酯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 正丁醇 | 0.032 | 0.024 | - | - | - | - | - |
| 苯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 丙二醇甲醚 | 89.023 | 63.404 | 47.941 | 26.570 | 22.662 | 15.637 | 16.701 |
| 乙酸正丙酯 | 35.982 | 17.691 | 4.724 | 2.495 | 1.963 | 2.254 | 1.370 |
| 4-甲基-2-戊酮 | - | - | - | - | - | - | - |
| 甲苯 | 0.235 | 0.204 | 0.182 | 0.115 | - | - | - |
| 乙酸正丁酯 | 0.047 | - | - | - | - | - | - |
| 乙苯 | 0.082 | 0.039 | 0.027 | 0.023 | 0.021 | 0.018 | - |
| 二甲苯 | 0.061 | 0.053 | 0.047 | 0.045 | 0.038 | 0.031 | - |
| 环己酮 | 0.843 | 0.322 | 0.105 | 0.093 | 0.091 | 0.080 | 0.082 |

附件4-4

| 凹印水墨干燥时间的确定实验（溶剂性墨） 品种 | 溶剂型油墨样品二（红色，可代表黄蓝黑） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥时间/秒 | 0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| 乙醇 | 9.543 | 4.862 | 7.670 | 5.031 | 4.764 | 5.975 | 4.326 | 4.102 | 3.128 |
| 异丙醇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 丙酮 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.020 | 0.016 | 0.015 |
| 丁酮 | 0.017 | 0.023 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.018 | 0.017 | 0.015 |
| 乙酸乙酯 | 2.756 | 2.811 | 2.86 | 2.843 | 2.840 | 2.879 | 2.315 | 2.056 | 2.011 |
| 乙酸异丙酯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 正丁醇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 丙二醇甲醚 | 58.186 | 55.845 | 62.176 | 51.241 | 45.841 | 51.721 | 44.523 | 41.562 | 40.186 |
| 乙酸正丙酯 | 2.492 | 3.030 | 2.917 | 2.243 | 1.785 | 1.963 | 1.856 | 1.512 | 1.322 |
| 4-甲基-2-戊酮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 甲苯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乙酸正丁酯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乙苯 | 0.038 | 0.039 | 0.032 | 0.030 | 0.033 | 0.033 | 0.030 | 0.027 | 0.021 |
| 二甲苯 | 0.049 | 0.036 | 0.035 | - | 0.031 | 0.032 | - | - | - |
| 环己酮 | - | 0.071 | 0.071 | 0.077 | 0.077 | 0.076 | 0.070 | - | - |

| 附件4-5 品种 | 特制有苯油墨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥时间/秒 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | - | - |
| 乙醇 | 5.270 | 4.907 | 4.637 | 4.607 | 4.587 | 4.207 | 3.985 | - | - |
| 异丙醇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 丙酮 | 0.027 | 0.031 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.021 | - | - |
| 丁酮 | 0.016 | 0.019 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | - | - | - |
| 乙酸乙酯 | 0.530 | 0.598 | 0.563 | 0.558 | 0.625 | 0.581 | 0.515 | - | - |
| 乙酸异丙酯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 正丁醇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苯 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - | - |
| 丙二醇甲醚 | 26.781 | 21.576 | 20.349 | 20.034 | 19.678 | 14.369 | 13.586 | - | - |
| 乙酸正丙酯 | 0.770 | 0.771 | 0.698 | 0.712 | 0.927 | 0.612 | 0.544 | - | - |
| 4-甲基-2-戊酮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 甲苯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乙酸正丁酯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乙苯 | 0.019 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | - | - | - |
| 二甲苯 | 0.046 | 0.072 | 0.055 | 0.040 | 0.068 | 0.040 | 0.031 | - | - |
| 环己酮 | - | - | - | - | - | 0.058 | 0.056 | - | - |

凹印水墨干燥时间的确定实验（特制有苯油墨）

附件5

相关国家标准、行业标准清单

| 序号 | 文件目录 | 文件编号 | 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂布纸和纸板 涂布美术印刷纸（铜版纸） | GB/T10335.1-2005 | 2005-03-23 |
| 2 | 涂布纸和纸板 轻量涂布纸 | GB/T10335.2-2005 | 2005-03-23 |
| 3 | 涂布纸和纸板 涂布白卡纸 | GB/T10335.3-2004 | 2004-03-15 |
| 4 | 涂布纸和纸板 涂布白板纸 | GB/T10335.4-2004 | 2004-03-15 |
| 5 | 纸张的包装和标志 | GB/T 10342-2002 | 2003-04-01 |
| 6 | 纸浆 试样的采取 | GB/T740-2003 |  |
| 7 | 印刷油墨产品分类、命名和型号 | QB/T3597-1999 | 2000-05-01 |
| 8 | 油墨术语 | GB/T15962-2008 | 2008-08-19 |
| 9 | 胶印单张纸油墨 | QB/T2624-2003 | 2003-12-11 |
| 10 | 纸张凹版油墨 | GB/T 26461 | 2011-05-12 |
| 11 | 水性烟包凹印油墨 | GB/T 26395 | 2011-05-12 |
| 12 | 胶印紫外光固化油墨 | QB/T 2826 | 2006-09-14 |
| 13 | 卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的测定 顶空-气相色谱法 | YC/T207-2006 | 2006-10-13 |
| 14 | 卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的限量 | YC263-2008 | 2008-05-27 |
| 15 | 防伪全息产品通用技术条件 | GB/T17000-2009 | 2009-11-01 |
| 16 | 电化铝烫印箔 | BB/T 0031 | 1989-03-22 |
| 17 | 防伪全息烫印箔 | GB/T 18734 | 2202-05-21 |