前言…………………………………………………………………………………………Ⅲ

引言…………………………………………………………………………………………Ⅳ

1.范围………………………………………………………………………………………1

2.规范性引用文件…………………………………………………………………………1

3.术语和定义………………………………………………………………………………1

4.原材料要求………………………………………………………………………………3

5.覆膜质量要求……………………………………………………………………………5

6.测试方法…………………………………………………………………………………6

7.抽样规则及判定原则……………………………………………………………………7

8.覆膜产品的储存和运输…………………………………………………………………8

附图……………………………………………………………………………………… 8

ICS 37.100.01

GB/T XXXXX—20XX

ICS 37.100.01

A 17

印刷技术 胶印橡皮布

Graphic technology-Blankets for offset printing

(ISO 12636:1998, MOD)

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

20XX-XX-XX 发布

20XX-XX-XX 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009和GB/T 20000.2-2009给出的规则起草。

本标准使用重新起草法在ISO 12636:1998《印刷技术 胶印橡皮布》的基础上编制，与ISO 12636:1998一致性程度为修改采用。

本标准与ISO 12636:1998相比，在结构上有较多调整，为了方便比较，在附录B中列出了本标准与ISO 12636:1998标准章条编号变化对照一览表。

本标准与ISO 12636:1998相比，存在技术性差异，这些差异涉及的技术条款已通过在其外侧页边空白位置的垂直单线（│）进行了标示，在附录C中给出了相应技术性差异及其原因的一览表以供参考。本标准还做了下列编辑性修改：

——根据我国标准编写规则，删除了ISO 12636:1998标准的前言，增加我国标准前言；

——删除了ISO 12636:1998标准的资料性附录A“SI值与FPS值的对应关系”；

——在4.6的“注”中增加了关于1000kPa条件下压缩量的参考技术数据；

——将ISO 12636:1998标准4.6.3和4.6.4的内容并入本标准5.7.1；

——增加了资料性附录A“胶印橡皮布结构示意图”；

——增加了资料性附录B“本标准章条编号与ISO12636:1998章条编号对照”；

——增加了资料性附录C“本标准与ISO12636:1998技术性差异及其原因”；

本标准由国家新闻出版广电总局提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）归口。

本标准起草单位：上海新星印刷器材有限公司、上海烟草印刷有限公司、深圳职业技术学院、上海宝春印刷橡皮研制有限公司、海德堡印刷设备（深圳）有限公司、上海出版印刷高等专科学校、江苏康普涂布科技有限公司

本标准起草人：徐毛清、蒋兆荣、陆斌、朱永双、吴宝春、刘霞、薛克、叶辉、刘竟。

- 引言

橡皮布是所有胶印机必须的组成部分。它的性能对于印刷机的机械状况和所生产的印刷品的视觉效果都有很大的影响。因此，对橡皮布的一些基本性能提供检测方法、统一的数值和允差是非常有用的。这将使供方能够使用统一的、众所周知的方法对不同类型橡皮布的性能进行描述。这还可以帮助印刷企业为特定的印刷机类型或印刷机状态选择适当的橡皮布类型。而且，印刷机也可以根据采用统一检测方法得到的橡皮布数据进行设计。

- 印刷技术 胶印橡皮布

# 范围

本标准规定了胶印橡皮布的术语和定义、技术要求和检测方法。

本标准不适用于无发泡气垫层的胶印橡皮布，不适用于不张紧或不夹紧的胶印橡皮布，也不适用于无缝套筒式胶印橡皮布。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 531.1-2008  硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（绍尔硬度）（ISO 7619-1；2004，IDT）

GB/T 6062  产品几何技术规范（GPS）  表面结构  轮廓法  接触（触针）式仪器的标称特性

# 3  术语和定义

GB/T 532、GB/T 9851.4界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 532、GB/T 9851.4中的某些术语和定义。

## 3.1

## 轴向across direction

拟使用的橡皮布垂直于转动方向那条边的方向。

## 3.2

## 周向around-the-cylinder direction

拟使用的橡皮布沿着转动方向那条边的方向。

## 3.3

## 平均厚度average thickness

对一块裁切好的橡皮布按图1所示的点进行厚度测量，其中两个点在相对的角上，另外两个点为相垂直两条边的中点，四个点厚度测量值的平均值。

图1：厚度测量点

## 3.4

## 橡皮布blanket

由橡胶涂层和基材（如织物）构成的复合材料制品，在间接平版印刷中，用于将油墨从印版转移至承印物上。

[GB/T 9851.4-2008，4.2]

注：橡皮布一般分为无发泡气垫层的橡皮布和有发泡气垫层的橡皮布，其具体结构示意图参见附录A。

## 3.5

## 压缩量compressiblity-deflection

在指定压力下所测得橡皮布平均厚度的减少量，单位为mm。

## 3.6

## 伸长率elongation

在纵向力作用下，橡皮布周向尺寸的增长量，以指定的单位宽度作用力下的长度增长百分比表示。

## 3.7

## 包衬packing

## 置于橡皮布下用于调节印刷机上橡皮布有效厚度的衬垫材料。

## 3.8

## 印刷面printing surface

橡皮布用于转移油墨的那一面。

## 3.9

## 溶缩shrinkage

橡皮布印刷面接触在液体中厚度的减少，以与橡皮布初始厚度的百分比表示；或以绝对厚度的减少量来表示，单位为mm。

## 3.10

## 规格sizes

裁切待用的橡皮布的尺寸(厚度、宽度和长度)。

## 3.11

## 溶胀swelling

橡皮布印刷面接触在液体中厚度的增加，以与橡皮布初始厚度的百分比表示；或以绝对厚度的增加量来表示，单位为mm。

## 3.12

## 抗拉强度tensile strength

在纵向力作用下，使橡皮布在周向方向断裂所施加的单位宽度作用力。

## 3.13

## 厚度极差thickness variation

最大和最小厚度值之间的差值，单位为mm。

## 3.14

## 粘合强度adhesion strength

使两个被粘合界面分离时分离单位宽度试样所需要的力。

[GB/T 532-2008，3.1]

# 4  技术要求

4.1  尺寸

4.1.1厚度

采用包衬时，标称厚度按5.1的方法测量应为1.70mm或1.97mm。不用包衬时，标称厚度宜经供方和产品用户之间商定。

注：在技术说明书中和订购时宜说明标称厚度。

不超过1.5m2面积的橡皮布的厚度极差应小于0.02mm，更大规格的厚度极差应小于0.03mm。每次厚度测量得到的值，不超过1.5m2面积的橡皮布与订购厚度相差不应大于0.03mm，更大规格的橡皮布与订购厚度相差不应大于0.04mm。

4.1.2  宽度和长度的精度

如一边长在1m或以下，公差应为3mm，否则应为4mm。

4.1.3  方正度

橡皮布四边应形成直角。对角线长度差值和任意两个平行边长度差值不应超过0.3%。

4.2  材料和表面状态

材料配方由制造商选择，可在供方的技术说明中予以说明。表面的最终工序可有很多方式，如浇注（模压）或打磨（抛光）。橡皮布标称表面粗糙度的Ra宜在0.8μm～1.4μm之间，按5.2的方法测量，并在供方的技术说明中予以说明。

4.3  伸长率

伸长率E按5.3的方法或使用结果与此方法有相关性的其它方法检测应小于1.2%。

4.4  抗拉强度

抗拉强度按5.4的方法或结果与此方法有相关性的其它方法检测，对于厚度在1.70m或以上的橡皮布，抗拉强度应大于50N/mm，对厚度较薄的橡皮布不做规定。

4.5  粘合强度

粘合强度在每一粘合界面检测，按5.5的方法测量应大于1.5N/mm。

4.6  压缩性能

橡皮布的压缩量按5.6的方法测量。在2000kPa条件下，压缩量宜在（0.25±0.04）mm。

注：建议记录1000kPa条件下的压缩量，在该条件下压缩量宜在（0.13±0.03）mm。

4.7  厚度变化

4.7.1  印刷油墨成分引起的溶胀或溶缩

由于接触印刷油墨而引起的厚度变化T按5.7的方法检测，溶胀率最大不应超过3%，溶缩率最大不应超过2%。

4.7.2  橡皮布清洗剂引起的溶胀和/或溶缩

验证橡皮布清洗剂对橡皮布的适应性时，应采用5.7的检测方法，对橡皮布清洗剂的溶胀和/或溶缩性能进行检测，是否报告检测结果由橡皮布制造商决定。

选用橡皮布清洗成分时，宜试验这些材料与橡皮布的适应性。

注：因为要在有效性与安全和环境之间作出两全的平衡，所以要选择一种合适的清洗剂是件困难的事情。

4.8  硬度

橡皮布的总硬度按5.8的方法测量的邵氏A硬度宜为75～85。

4.9  单张橡皮布的标记

在裁切好的橡皮布不印刷的一面，宜注明下列内容：

- 橡皮布尺寸(实际的平均厚度、宽度和长度)、指明哪个方向是周向方向。如标注的是标称厚度，则应予以说明；

- 批次的控制编号；

- 制造商或供方的名称，以及橡皮布的商标或商品名。

# 5  检测方法

5.1  厚度

将橡皮布放在面积为100mm2～200mm2的二块扁平的圆片之间，再对圆片施加（605）kPa的压力。测量圆片之间的间隙，单位：mm。如果其它方法（如连续法）能够得到与上述指定方法有相关性的结果，也可采用其它方法代替。

5.2  表面状态

从橡皮布上切下不小于200mm×200mm的试样，将试样平置在台面上，用符合GB/T 6062的触针式粗糙度仪进行测量，取样长度为0.8mm，评定长度为4.0mm，探针直径不大于5μm 。表面粗糙度评定采用轮廓算术平均偏差Ra标示，单位为μm。

按上述方法在橡皮布试样的周向正反方向及轴向任一方向共测量三次，取其中最大值作为橡皮布的表面粗糙度。

5.3  伸长率

从橡皮布沿平行于周向的方向裁切一块宽50mm、长度不小于350mm的试样，长边为周向方向。在试样上作出相距250mm的两个标记。将试样的短边夹持在一台夹头间距为不小于300mm的拉伸试验机上，再施加10N/mm的静态力。保持10min静止后，测定加载时标记之间的距离L。从下式中计算出伸长率E：

E = [(L- L0 )/ L0]  100%             ………………………… ⑴

式中：

E ——伸长率，单位为百分率（%）；

L0 ——两个标记之间的初始距离250mm；

L——加载10min后两个标记之间的距离，单位为mm。

5.4  抗拉强度

从橡皮布沿平行于周向的方向裁切一块宽度50mm、长度不小于300mm的试样，长边为周向方向。将试样的短边夹持在一台夹头间距为不小于200mm的拉伸强度试验机上，夹头以50mm/min的速度分离。增加负荷力，直至试样断裂。读出断裂时的力。以N/mm为单位表示抗拉强度。

5.5  粘合强度

橡皮布的粘合强度检测按GB/T 532执行。

5.6  压缩量

说明：

1——压缩检测设备的上盘；

2——700mm2的圆形试样；

3——压缩检测设备的下盘；

d——距离不小于10mm。

图2：压缩量检测示意图

- 在2000kPa的预定压力下，用绝对的压缩量来表示橡皮布的压缩性能；

- 设备：连续施力设备(拉力测试机)；

- 使用具有平行平坦表面的压缩块或是压缩件(最大直径100mm)；

- 试样尺寸（70010）mm2；

- 移动速度：1mm/min；

- 零点：（605）kPa；

- 压缩试样，直至达到2060kPa，记录1060kPa和2060kPa下的第一次与第五次测试的压缩量；

- 从4个试样的1060kPa和2060kPa下的第五次测试的数值求出平均值进行报告。

注：由于所有检测设备本身都有机械变形，在报告检测结果时，宜注意对这种变形加以补偿。在夹具中（例如压缩件）以及加载块中都可能存在这种变形。可采用一块不能压缩的（700  10）mm2扁平圆片进行检测，以测定检测系统在不同负荷下的变形量。这种圆片的厚度宜最小，使圆片在试验中能够全部受力。建议使用黄铜或钢的圆片。用应力应变曲线来修正设备的变形量，从而能显示正确的橡皮布压缩性能。

5.7  厚度变化

5.7.1  接触试液后的溶胀或溶缩

从橡皮布上切下直径50mm或50mm见方的试样，用5.1的检测方法测量橡皮布的初始厚度T0。将试样夹在测试夹具上，使印刷面接触试液，试液的深度至少为3mm，该夹具应能防止边缘和非印刷面与试液的接触（见图3）。对于印刷油墨接触时间为20h，接触温度为（35±2）℃；对于清洗剂接触时间为5h，接触温度为（23  2）℃。在上述温度下达到指定时间后，从夹具中取下试样，擦去多余的液体，并用5.1的试验方法测量橡皮布的厚度T1。按下式计算厚度变化的百分率：

T1 = [(T1-T0)/T0]  100 %         ……………………… ⑵

式中：

T1 —— 时间t后的厚度变化百分率；

T1—— 时间t后的厚度，单位为mm；

T0—— 初始厚度，单位为mm。

溶胀和溶缩也可以表示为厚度的绝对变化量，单位为mm。

说明：

1——试液；

2——测试时的上检测夹具；

3——橡皮布试样；

4——密封点；

5——测试时的下检测夹具；

6——盖。

图3：试液接触检测示意图

5.7.2  接触试液恢复后的溶胀或溶缩

使试样在（23  2）℃温度下保持72 h。用5.1的试验方法测量橡皮布的厚度T2。按下式计算厚度变化的百分率：

T2 = [(T2-T0)/T0]  100 %            ……………………… ⑶

式中：

T2——72h后的变化百分率；

T2 ——最终厚度，单位为mm；

T0——初始厚度，单位为mm。

溶涨和溶缩也可以表示为厚度的绝对变化量，单位为mm。

5.7.3  报告

报告

——厚度变化的百分率T1和T2和/或厚度的绝对变化量；

——试液和接触时间。

5.8 硬度

从橡皮布上切下直径不小于50mm的试样，试样的印刷面面向硬度计指针放置，检测的仪器、调节、程序按照GB/T 531.1-2008第4章、第6章、第7章执行。

附录A

（资料性附录）

胶印橡皮布结构示意图

A.1 无发泡气垫层的橡皮布结构图

无发泡气垫层的橡皮布由一层表面胶和多层织物涂胶粘合硫化而成，图A.1是其典型的结构图

1

2

3

图A.1 无发泡气垫层的橡皮布结构图

说明：

1 表面胶

2 布层胶

3 织物

A.2 有发泡气垫层的橡皮布结构图

有发泡气垫层的橡皮布由一层表面胶和多层织物涂胶粘合硫化而成，而其中至少含有一层发泡气垫层，图A.2是其典型的结构图。

1

2

3

4

图A.2 有发泡气垫层的橡皮布结构图

说明：

1 表面胶

2 发泡气垫层

3 织物

4 布层胶

注：橡皮布的发泡气垫层可由盐析法、化学发泡法、微球体发泡法等工艺制成，在橡胶层内形成微孔，在使用橡皮布印刷时能快速地承受压力周期性变化，适应较高的印刷速度。

附录B

（资料性附录）

本标准章条编号与ISO12636:1998章条编号对照

表B.1给出了本标准章条与ISO12636:1998章条编号对照一览表。

表B.1  本标准章条与ISO12636:1998章条标号对照

| 本标准章条编号 | 对应的国际标准章条编号 |
| --- | --- |
| 1范围 | 1范围 |
| 2规范性引用文件 | — |
| 3术语和定义 | 2术语和定义 |
| 4技术要求 | 3要求 |
| 4.1 尺寸 | 3.1 尺寸 |
| 4.1.1厚度 | 3.1.1 厚度 |
| 4.1.2宽度和长度的精度 | 3.1.2宽度和长度的精度 |
| 4.1.3方正度 | 3.1.3方正度 |
| 4.2材料和表面状态 | 3.2材料和表面状态 |
| 4.3伸长率 | 3.3伸长率 |
| 4.4抗拉强度 | 3.4抗拉强度 |
| 4.5粘合强度 | — |
| 4.6压缩性能 | 3.5压缩性能 |
| 4.7厚度变化 | 3.6厚度变化 |
| 4.7.1印刷油墨成分引起的溶胀或溶缩 | 3.6.1印刷油墨成分引起的溶胀或溶缩 |
| 4.7.2橡皮布清洗剂引起的溶胀和/或溶缩 | 3.6.2橡皮布清洗剂引起的溶胀和/或溶缩 |
| 4.8硬度 | 3.7硬度 |
| 4.9单张橡皮布的标记 | 3.8单张橡皮布的标记 |
| 5检测方法 | 4检测方法 |
| 5.1厚度 | 4.1厚度 |
| 5.2表面状态 | — |

表B.1（续）

| 本标准章条编号 | 对应的国际标准章条编号 |
| --- | --- |
| 5.3伸长率 | 4.2伸长率 |
| 5.4抗拉强度 | 4.3抗拉强度 |
| 5.5粘合强度 | — |
| 5.6压缩量 | — |
| — | 4.4压缩性能-挠曲 |
| － | 4.5压缩性能-压痕 |
| 5.7厚度变化 | 4.6厚度变化 |
| 5.7.1接触试液后的溶胀或溶缩 | 4.6.1接触试液后的溶胀或溶缩 |
| 5.7.2接触试液恢复后的溶胀或溶缩 | 4.6.2接触试液恢复后的溶胀或溶缩 |
| － | 4.6.3油墨助剂的暴露条件 |
| － | 4.6.4清洗的暴露条件 |
| 5.7.3报告 | 4.6.5报告 |
| 5.8硬度 | — |
| — | 附录A SI值与FPS值的对应关系 |
| 附录A胶印橡皮布结构示意图 | — |
| 附录B本标准章条编号与ISO12636:1998章条编号对照 | — |
| 附录C本标准与ISO12636:1998技术性差异及其原因 | — |

附录C

（资料性附录）

本标准与ISO12636:1998技术性差异及其原因

表C．1给出了本标准与ISO12636:1998的技术性差异及其原因的一览表。

表C．1本标准与ISO12636:1998技术性差异及其原因

| 本标准的章条编号 | 技术性差异 | 原 因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 修改了本标准的适用范围，增加了“不适用于无发泡气垫层的胶印橡皮布”的内容。 | 考虑到无发泡气垫层的胶印橡皮布技术指标相对较低，且目前还有少量应用，将其排除在本标准之外。 |
| 2 | 增加了规范性引用文件一章，其中引用了4个国家标准： GB/T 531.1-2008 GB/T 532-2008 GB/T 6062 GB/T 9851.4-2008 | 根据我国橡皮布使用的具体情况，本标准引用了两条术语，增加了对接触（触针）式仪器的标称特性、橡皮布硬度、粘合强度的要求及测试方法，其中涉及到了相关标准，增加了 |
| 3 | 修改了ISO12636中2.4橡皮布术语，删除了ISO12636中2.6压缩性能-压痕术语，增加了粘合强度术语 | 橡皮布国内已有术语；根据实际的试验情况选择“压缩量”而不选择“压缩性能-压痕”表示橡皮布的压缩性能；新增“粘合强度”技术要求。 |
| 4.1.1 | 修改了ISO12636 3.1.1中的标称厚度，用“1.70mm或1.97mm”代替了ISO12636 3.1.1中的“1.68mm或1.95mm”。 | 根据我国胶印橡皮布实际使用情况，国内95%以上的橡皮布实际厚度均比标称厚度厚0.02mm左右，所以对橡皮布的标称厚度进行了调整。 |
| 4.1.1 | 用“不超过1.5m2面积的橡皮布的厚度极差应小于0.02mm，更大规格的厚度极差应小于0.03mm”，代替ISO12636 3.1.1中“不超过1.5m2面积的橡皮布的厚度极差应小于±0.02 mm。更大规格的厚度极差应小于±0.03 mm。”。 | 根据原文中的“厚度极差”术语定义，此数值应为绝对值。 |
| 4.1.1 | 用“每次厚度测量得到的值，不超过1.5m2面积的橡皮布与订购厚度相差不应大于0.03mm，更大规格的橡皮布与订购厚度相差不应大于0.04mm”，代替ISO12636 3.1.1中“每次厚度测量得到的值，与订购厚度相差应不大于0.05 mm”。 | 缩小了橡皮布实际厚度与订购厚度的相差值，有利于用户使用时保持一致性。 |

表C．1（续）

| 本标准的章条编号 | 技术性差异 | 原 因 |
| --- | --- | --- |
| 4.1.3 | 用“对角线长度差值和任意两个平行边长度差值不应超过0.3%”，代替ISO12636:1998 3.1.3中的“对角线长度差值和任意两个平行边长度差值不应超过0.5%”。 | 提高了橡皮布方正度，使橡皮布平面更趋矩形，印刷时使用更方便。 |
| 4.2 | 与ISO12636:1998 3.2相比，本条增加“橡皮布标称表面粗糙度的Ra宜在0.8μm～1.4μm之间”。 | 印刷时需要对橡皮布表面粗糙度有所了解，而0.8μm～1.4μm适合目前国内橡皮布的实际情况。 |
| 4.3 | 用“伸长率E按5.3的方法或使用结果与此方法有相关性的其它方法测量应小于1.2%”代替ISO12636:1998 3.3中的“伸长率E按5.3的方法或使用结果与此方法有相关性的其它方法测量应小于1.5%”。 | 提高了对橡皮布伸长率的要求，进一步满足目前高速印刷发展的需要。 |
| 4.4 | 用“抗拉强度按5.4的方法或结果与此方法有相关性的其它方法检测，对于厚度在1.70m或以上的橡皮布，抗拉强度应大于50N/mm，对厚度较薄的橡皮布不做规定”，代替ISO12636:1998 3.4中的“对于厚度在1.68mm或以上的橡皮布，抗拉强度应大于40N/mm。应使用4.3的试验方法，或结果与此试验方法有相关性的其他方法。对厚度较薄的橡皮布不做规定”。 | 提高了橡皮布的抗拉强度，提升橡皮布在使用过程中的稳定性，改善印刷质量。 |
| 4.5 | 增加了对橡皮布粘合强度的要求，表述为“粘合强度在每一粘合界面检测，按5.5的方法测量应大于1.5N/mm”。 | 根据橡皮布在实际使用中会发生脱层状况而提出的要求，有利于进一步控制橡皮布产品的质量。 |
| 4.6 | 在ISO12636:1998 3.5中对橡皮布的压缩性能不作规定。本条中增加了“橡皮布的压缩量按5.6的方法检测。在2000kPa条件下，压缩量宜在（0.25±0.04）mm。”。 | 国际标准ISO12636:1998 中对压缩性能未规定具体指标，本标准参照印刷过程对橡皮布的实际压缩性能要求，规定了橡皮布压缩量的具体中心值和偏差。 |
| 4.7.1 | 修改了接触印刷油墨而引起的厚度变化ΔT的指标，用“溶胀率最大不应超过3%，溶缩率最大不应超过2%”，代替ISO12636:1998 3.6.1中的“溶胀率最大不得超过4%，溶缩率最大不得超过2%”。 | 将ISO12636:1998 中橡皮布印刷面的耐溶剂性能指标作了提高，提高了橡皮布的稳定性和使用寿命。 |

表C．1（续）

| 本标准的章条编号 | 技术性差异 | 原 因 |
| --- | --- | --- |
| 4.8 | 在ISO12636:1998中未规定橡皮布的硬度，3.7条款指出“本标准未规定橡皮布的总硬度和显微硬度，这些指标由制造商来确定”。本条增加了橡皮布的总硬度指标“橡皮布的总硬度按5.8的方法测量的邵氏A硬度宜为75～85”。 | 根据印刷实际要求，橡皮布硬度低于75度，容易造成网点过度扩大；高于85，容易造成印版寿命缩短。 |
| 5.2 | 增加橡皮布表面粗糙度的检测方法，在ISO12636:1998 中无此内容。 | 对应本标准4.2中增加的要求。 |
| 5.5 | 增加橡皮布粘合强度的检测方法，在ISO12636:1998 中无此内容。 | 对应本标准增加的4.5，增加橡皮布粘合强度的检测方法。 |
| － | 删除了ISO12636:1998 4.5条关于橡皮布压缩性能-压痕的检测方法。 | 根据实际情况，选择“压缩量”而不选择“压缩压痕”表示橡皮布的压缩性能。 |
| 5.8 | 增加橡皮布总硬度的检测方法，在ISO12636:1998中无此内容。 | 对应本标准4.8中增加的橡皮布总硬度要求。 |

参考文献

[1] GB/T 532-2008  硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定（ISO 36；2005，IDT）

[2] GB/T 9851.4-2008  印刷技术术语  第4部分：平版印刷术语