ICS  37.100.01

A 17

备案号：XXXXX-2015

CY

中华人民共和国印刷行业标准

CY/T XXX—XXXX

绿色印刷 产品合格判定准则 第1部分：阅读类印刷品

Green printing —Judging rules of products conformity —

Part 1:Printed Matter for reading

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2014-11-19）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家新闻出版广电总局   发布

目  次

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　要求	1

5　检验方法	3

6　检验规则	3

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家新闻出版广电总局提出。

本标准全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）归口。

- 本标准起草单位：广东省东莞市质量监督检测中心（国家纸制品质量监督检验中心）承担起草任务，新闻出版总署出版产品质量监督检测中心、上海市印刷品质量监督检验站、江苏省出版物质量监督检测中心、北京市印刷工业产品质量监督检验站、浙江省印刷产品质量检验站、深圳职业技术学院媒体与传播学院、曲阜师范大学、上海烟草包装印刷有限公司、上海烟草包装印刷有限公司、山东泉林纸业有限责任公司。

本标准主要起草人：陈润权、夏屹、吕伟、陈海峰、朱永双、田森、樊国斌、刘洪生、张亦、王术功、杨凡、袁晓宇、尹丽华。

绿色印刷 产品合格判定准则 第1部分：阅读类印刷品

- 范围

本标准规定了阅读类印刷品有害物质及其限量要求、检验方法和检验规则。

本标准适用于普通书籍本册、中小学教科书、报纸、婴幼儿读物纸质阅读类印刷品和纸质票证类印刷品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB/T 18883-2002 室内空气质量标准

SN/T 3114-2012 黏合剂、油墨、涂料配制品中六种邻苯二甲酸酯的测定 气质联用法

YC/T 207-2006 卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的测定 顶空-气相色谱法

YC/T XXX-2015 用于纸质印刷产品的印刷材料挥发性有机化合物检测试样的制备方法

- 术语和定义

GB/T 18883-2002界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 儿童读物 Children's books

供年龄小于14周岁以下的人群阅读的印刷品。

- 要求

阅读类印刷品中有害物质限量应符合表1规定。

- 阅读类印刷品

| 检验项目 | 有害物质名称 | 限量值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有害物质 | 可迁移性荧光增白剂a | ≤800mg/kg |  |
|  | 邻苯二甲酸酯类（DEHP、DBP 、BBP、DINP、DIDP、DNOP） | 儿童读物：DINP + DIDP + DNOP ≤ 0.1%； DEHP + DBP + BBP ≤ 0.1% 一般读物：DEHP+ DBP + BBP ≤ 0.1% |  |
|  | 可迁移元素（mg/kg） | 锑 | ≤60 |
|  |  | 砷 | ≤25 |
|  |  | 钡 | ≤1000 |
|  |  | 镉 | ≤75 |
|  |  | 铬 | ≤60 |
|  |  | 铅 | ≤90 |
|  |  | 汞 | ≤60 |
|  |  | 硒 | ≤500 |
|  | 游离甲醛 | ≤75mg/kg |  |
| 挥发性有机物 | 苯 | ≤0.01mg/m2 |  |
|  | 甲苯 | ≤0.5mg/m2 |  |
|  | 乙苯 | ≤0.25mg/m2 |  |
|  | 二甲苯 | ≤0.25mg/m2 |  |
|  | 乙醇 | ≤50.0mg/m2 |  |
|  | 异丙醇 | ≤5.0mg/m2 |  |
|  | 正丁醇 | ≤2.5mg/m2 |  |
|  | 丙酮 | ≤1.0mg/m2 |  |
|  | 丁酮 | ≤0.5mg/m2 |  |
|  | 4-甲基-2-戊酮 | ≤1.0mg/m2 |  |
|  | 环己酮 | ≤1.0mg/m2 |  |
|  | 乙酸乙酯 | ≤10.0mg/m2 |  |
|  | 乙酸正丙酯 | ≤50.0mg/m2 |  |
|  | 乙酸异丙酯 | ≤5.0mg/m2 |  |
|  | 乙酸正丁酯 | ≤5.0mg/m2 |  |
|  | 丙二醇甲醚 | ≤60.0mg/m2 |  |
| a:票证类产品不测可迁移性荧光增白剂 |  |  |  |

- 检验方法

  - 可迁移性荧光增白剂按附录A规定的方法进行检验。

  - 邻苯二甲酸酯类按SN/T 3114-2012规定的方法进行检验。

  - 可迁移元素按GB 6675.4-2014规定的方法进行检验。

  - 游离甲醛按GB/T 2912.1-2009规定的方法进行检验。

  - 挥发性有机化合物按CY/T 207规定的方法进行检验。

- 检验规则

  - 抽样方法及测试部位确定原则按《绿色印刷抽样方法及测试部位确定原则》标准执行。

  - 试样制备应符合YC/T XXX-2015《用于纸质印刷产品的印刷材料挥发性有机化合物检测试样的制备方法》4.2要求。

  - 判定规则

产品所有指标符合本标准要求时，判定为合格，否则，判定为不合格。

  - 挥发性有机化合物不复检。

- （规范性附录）
可迁移性荧光增白剂检测方法

- 1原理

荧光增白剂对波长348 nm左右的紫外光有最大吸收，而对波长305 nm左右的紫外光吸收很小。纸制品在萃取过程中纸纤维上残余木素的部分析出，其吸收覆盖整个紫外光谱的范围。因此，通过适当的光谱处理方法。用紫外可见分光光度计测定试样滤液的吸光度，与VBL荧光增白剂标准溶液吸光度比较，从而定量测定样品中可迁移性荧光增白剂含量。

- 2仪器和试剂

- 2.1紫外分光光度计（全波段扫描）：配有10 mm石英比色皿。

- 2.2恒温震荡水浴锅。

- 2.3具塞锥形瓶：250 ml。

- 2.4塑料注射器：5 mL。

- 2.5注射器过滤膜：0.45μm。

- 2.6烧杯：10 mL。

- 2.7移液枪：1 mL一支，5 mL一支，10 mL一支，20 mL一支。

- 2.8 VBL荧光增白剂标准溶液：100 mg/L。准确称取0.100 g VBL标准物质，用萃取液（5.10）溶解后倒入1L的棕色容量瓶中，然后用萃取液定容至刻度。溶液应避光存放，存放时间不超过24 h。

- 2.9氨水：0.1%。

- 2.10萃取液：用0.1%氨水调节过pH的蒸馏水，溶液pH为8.0-9.0。

- 3试验步骤

- 3.1样品的萃取

- 将试样剪成5 mm×5 mm的小块，准确称取约1.000 g。试样于250 ml锥形瓶中，加入50 ml萃取液，然后放入80oC水浴锅中，震荡萃取1 h。置于室温下避光冷却，然后用0.45 μm过滤膜过滤，保留滤液。每个试样做两次平行实验，同时做空白试验。

- 3.2测定

- 分别吸取1.0 ml、2.0 ml、5.0 ml、10.0 ml、15.0 ml、20.0 ml荧光增白剂标准溶液（2.8）于100 ml棕色容量瓶中，用萃取液稀释到刻度。配置1.0 mg/L、2.0 mg/L、5.0 mg/L、10.0 mg/L、15.0 mg/L、20.0 mg/L的荧光增白剂标准工作溶液。

- 调节紫外可见分光光度计的波长为305 nm和348 nm。测定标准工作溶液、试样滤液和空白溶液中荧光增白剂的吸光度。使用标准工作溶液测定结果绘制标准曲线，计算试样滤液和空白溶液中荧光增白剂含量。

- 3.3纸制品中可迁移性荧光增白剂含量的计算

式中：

CVBL——样品中可迁移性荧光增白剂含量，mg/kg。

A348——萃取液在348 nm的吸光度值。

A305——萃取液在305 nm的吸光度值。

b——荧光增白剂标准曲线的截距。

k——荧光增白剂标准曲线的斜率，单位为L/mg。

m——样品质量，g。

V——萃取液的体积，ml。

- 3.5结果的表示

用两次测定的算术平均值表示结果，并保留三位有效数字，而且两结果之差应不大于5%，否则应重新测定。