《绿色印刷 产品合格判定准则 第1部分 阅读类印刷品》行业标准编制说明

一、工作简况

- 任务来源

根据国家新闻出版广电总局数字出版司数出[2014]56号“关于发布《2014年第一批新闻出版行业标准制修订与研究开发工作项目计划》的通知”中《绿色印刷 产品合格判定准则 第1部分 阅读类印刷品》（计划为2014-9-Y）的任务要求，制定本标准。

本标准起草单位：广东省东莞市质量监督检测中心（国家纸制品质量监督检验中心）承担起草任务，新闻出版总署出版产品质量监督检测中心、上海市印刷品质量监督检验站、江苏省出版物质量监督检测中心、北京市印刷工业产品质量监督检验站、浙江省印刷产品质量检验站、深圳职业技术学院媒体与传播学院、曲阜师范大学、上海烟草包装印刷有限公司、上海烟草包装印刷有限公司、山东泉林纸业有限责任公司。

本标准主要起草人：陈润权、夏屹、吕伟、陈海峰、朱永双、田森、樊国斌、刘洪生、张亦、王术功、杨凡、袁晓宇、尹丽华。

- 目的和意义

报纸、书刊、杂志是人们日常生活中随处可见、经常接触的阅读类印刷纸品。翻看印刷质量不高的报纸，闻着印刷书刊、杂志散发的浓烈气味，这些日常接触品都有可能让人们成为油墨污染的受害者。随着国家环保意识和人们对身体健康的重视程度日益增强，对报纸、书刊、杂志等的质量要求也攀升到史无前例的高峰。

为了能更有效地进行绿色印刷推广，建立多元化的认证模式，为企业能更快、更有效地实施绿色印刷，为尽快开展多项绿色印刷系列新闻出版行业标准的起草制定工作，全国印刷标准化技术委员会组建《绿色印刷  通用技术要求与评价方法》、《绿色印刷  产品抽样及制样方法》、《绿色印刷  产品合格判定准则 第1部分 阅读类印刷品》、《绿色印刷  术语》和《绿色印刷  标准体系表》5项行业标准起草组。通过绿色印刷标准化体系的建立，为绿色印刷自我声明做好技术保障。

当前国内对阅读类印刷品并未有效的产品合格判定规范，因此，根据该类产品的特性，结合消费者和绿色印刷推广需求，起草《绿色印刷  产品合格判定准则 第1部分 阅读类印刷品》，填补国内行业标准的空白，进一步规范市场和行业发展，有利于整个行业健康有序的发展。

（三）主要工作过程

1、准备阶段

2014年3月3日至4日，全国印刷标准化技术委员会在北京市召开《绿色印刷》标准起草组成立会议，组建了相关的标准起草小组，会议对该行业标准题目、框架、内容进行了认真讨论。考虑到本标准规定的范围，将标准名称修改为《绿色印刷  产品合格判定准则第1部分 阅读类印刷品》，对阅读类印刷品进行定义。《挥发性有机化合物的测定——小型气候舱法》作为附录参考。会议确定国家纸制品质量监督检验中心、安徽新华印刷有限公司、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司、人民教育出版社有限公司、上海烟草包装印刷有限公司、深圳职业技术学院、新闻出版总署出版产品质量监督检验中心和广东中山市优威印刷设备有限公司、北京市印刷工业产品质量监督检验站、芬欧汇川（中国）有限公司、山东泉林纸业有限责任公司为本行业标准起草单位。

2、编写及讨论阶段

标准起草工作组进行多次讨论并召开3次工作组会议：

a)、2014年5月22日在北京召开《绿色印刷产品合格判定准则 第1部分：阅读类印刷品》起草组第一次工作会议。一、会议确定，本标准题目改为《绿色印刷 产品合格判定规则 第1部分：阅读类印刷品》。会议确定，本标准的范围为“本标准规定了阅读类印刷品有害物质及其限量要求、检验方法和检验规则。本标准适用于普通书籍本册、中小学教科书、报纸、婴幼儿读物等纸质阅读类印刷品和票证类纸质印刷品。”会议讨论阅读类印刷品有害物质限量要求，确定检验项目分为有害物质、挥发性有机化合物及敏感性气味，有害物质中分为可迁移性荧光增白剂、邻苯二甲酸酯类（6类）、可迁移元素、AOX四种。关于异苯二甲酸酯类，会后参考卫生部有关限量指标，考虑是否增加。另可迁移元素中小学生、婴幼儿读物暂定增加至19种，指标会后参考欧盟标准；AOX检验方法由泉林纸业会后提供执笔组参考。挥发性有机化合物包括游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯及其他13种VOC或TVOC。会议讨论并确定各种有害物质所对应的检验方法。会议确定，术语中增加敏感性气味。

b)、2014年09月04日，为尽快开展绿色印刷系列新闻出版行业标准的起草制定工作，全国印刷标准化技术委员会于2014年9月4日在北京召开《绿色印刷产品合格判定准则 第1部分：阅读类印刷品》起草组第2次工作会议。会议就起草组草案第2稿的相关问题内容进行了细致的协商与研究，达成以下共识：会议讨论阅读类印刷品有害物质限量要求，比较欧盟标准与GB 6675-2014可迁移元素指标，欧盟标准19种元素的指标要求较低，考虑国内标准的一致性，确定以国家标准为基准，确定可迁移元素还保持8种，指标继续沿用GB 6675中的要求。会议讨论邻苯二甲酸酯类（增塑剂）的要求，确定测试方法参照GB/T 22048 玩具及儿童用品 聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯增塑剂的测定的检测方法，指标参照GB6675中的要求。会议讨论AOX数据来源，及测试方法等问题，参会专家对AOX的检验要求存在分歧，暂定取消对该项指标的要求。会议讨论可迁移性荧光增白剂的问题，讨论GB/T 27741-2011检测方法中的问题，由于木素对荧光增白剂的检测数据有影响，考虑可以采用起草组提出的双波长法。会后江苏、上海、广东三个质检中心共同进行了约64批次样品检测，并进行了实验室间比对工作，确认了双波长法测定可迁移性荧光增白剂。参会专家讨论挥发性有机化合物指标的情况，根据多家检验机构检测数据汇总的情况看，确定原16种挥发性有机化合物中，删掉乙醇、丁酮、4-甲基-2-戊酮、乙酸乙酯、乙酸正丙酯、乙酸异丙酯、乙酸正丁酯、丙二醇甲醚8项。剩余项目的限量继续参照HJ 2503-2011的要求。会议讨论游离甲醛的检测方法的问题，由于测试方法很多，最终确定由国家纸制品质量监督检验中心会后按照GB/T2912.1-2009的方法测试并收集数据。会议确定，按照各检验项目的参考标准确定5 检验方法的内容，新确定的方法增加相应规范性附录说明。会议讨论“附录A敏感性气味检测方法”的内容，确定同意执笔组的条款要求。

c)、为尽快开展绿色印刷系列新闻出版行业标准的起草制定工作，全国印刷标准化技术委员会于2014年10月29日在上海召开《绿色印刷产品合格判定准则 第1部分：阅读类印刷品》起草组第3次工作会议。参会专家首先回顾了起草组第2次工作会议纪要。起草组介绍了草案第3稿的内容，对新增检测项目试验验证情况进行了说明。会议确定，“3.2儿童读物”定义为供年龄小于14周岁以下的人群阅读的印刷品。会议讨论可迁移性荧光增白剂检测情况，执笔组介绍了近期所做的63个检测数据的分布情况，参会专家就指标定标进行了充分的讨论，确定从绿色印刷对整个行业引导的角度，以及行业目前实际情况，可迁移性荧光增白剂指标一定要有，考虑多方面因素此次标准的定标不宜过高。定标考虑几点因素：

1、再生纸中废纸浆本身含有荧光增白剂，另外再生纸在纸张总生产量中占比较高（46.7%）。

2、市场及消费者对纸张亮白度存在的习惯。

3、不同类纸张中荧光增白剂添加量分布存在一定规律。

4、考虑儿童读物中荧光增白剂可能对视力的影响。

5、部分彩色印刷品（艺术类画册）本身对纸张亮白度有一定要求。

6、目前从63批次检测数据进行分析，可迁移性荧光增白剂含量高于800㎎/㎏的样品数量占总数27%。

最终确定，可迁移性荧光增白剂指标限量值≤800㎎/㎏。

会议确定，考虑到票据行业防伪技术中荧光油墨的使用，增加表的脚注，“票据类产品不测可迁移性荧光增白剂。”会议确定，试样制备应符合《用于纸质印刷产品的印刷材料挥发性有机化合物检测试样的制备方法》4.2要求。会议讨论游离甲醛测试方法和检测数据的分布情况，从目前的检测情况看，成品书的检测结果基本都是低于最低检出限（20㎎/㎏），参考纺织品接触皮肤服装的指标要求，标准限量确定为75㎎/㎏。检测方法参考GB/T 2912.1-2009规定的方法进行检测。会议确定，voc检测项目继续保持原有的16种，本标准暂不减少检测种类。由于起草组对敏感性气味的测试方法及最终判定存在分歧，建议删掉敏感性气味的检测要求。会议讨论附录A的内容，确定采用双波长法测试可迁移性荧光增白剂。

3、形成标准征求意见稿

在上述工作的基础上，通过起草组全体成员的努力，通过讨论形成一致意见后，在2014年11月份确定了标准的征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题

（一）标准编制原则

1、“规范性”原则

严格按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的要求进行编写。

- “先进性”原则

标准的制定过程中主要参考了GB 11680-1989 《食品包装用原纸卫生标准》、GB 6675.4-2014 《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》、GB/T 2912.1-2009 《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)》、SN/T 3114-2012《黏合剂、油墨、涂料配制品中六种邻苯二甲酸酯的测定 气质联用法》、YC/T 207-2006 《卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的测定 顶空-气相色谱法》、YC/T ***-2015 《用于纸质印刷产品的印刷材料挥发性有机化合物检测试样的制备方法》对阅读类印刷品中所涉及的危害人体健康的因素进行了识别，并通过大量的验证试验完成指标的指出，全面反映了在推进绿色印刷过程中该产品的符合性需求。

由于目前对于可迁移性荧光增白剂的国标GB/T 27741-2011 《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》测试方法中，未对木素进行排除，影响样品中的荧光增白剂检测数据。本标准根据相关情况，研制出双波长法测试可迁移性荧光增白剂，比对数据可靠。

本标准也进行了大量的相关标准收集，其中对增塑剂一项，对欧盟、美国、日本、中国的相关要求进行了比较，比较如下：

欧盟 ：2005/84/EC：
适用于 14 岁以下儿童的所有玩具或儿童护理品：DEHP+ DBP + BBP ≤ 0.1%
适用于各年龄人群并可被放入口中的所有玩具或儿童护理品：DEHP + DBP + BBP ≤ 0.1%；DINP + DIDP + DNOP ≤ 0.1%

美国 ：CPSIA(H.R.4040)
所有玩具或儿童护理品：DEHP 、DBP 、BBP ≤ 0.1%
适用于3岁以下儿童并且可被放入口中的所有玩具或儿童护理品：DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP≤ 0.1%
中国：GB 24613-2009《生态纺织品技术要求》
      GB-T 18885-2009  《玩具用涂料中有害物质限量》
限制邻苯二甲酸酯在食品容器和医院包装材料的使用上；涂层材料：
适用于 14 岁以下儿童的所有玩具或儿童护理品：DEHP+ DBP + BBP ≤ 0.1%
适用于各年龄人群并可被放入口中的所有玩具或儿童护理品：DEHP + DBP + BBP ≤ 0.1%；DINP + DIDP + DNOP ≤ 0.1%
国际：Oeko-Tex Standard 100 《生态纺织品通用及特殊技术要求》
纺织品中的软性塑料材料的：
I类产品中的DEHP+DBP+BBP+DINP+DIDP+DNOP+DIBP≤ 0.1%
对于II、III、IV类产品中的DEHP+DBP+BBP+ DIBP≤ 0.1%
日本 ：ST2002《玩具安全 2002》 《日本食品卫生法实施条例》
可塑性材料中：DEHP+ DBP + BBP ≤ 0.1%
意图放入口中的部件：DEHP + DBP + BBP ≤ 0.1%；DINP + DIDP + DNOP ≤ 0.1%
主要成份为聚氯乙烯(PVC)的部件：不得含有DINP
3岁以下儿童玩具禁止使用DEHP和DINP

结合GB 6675-2014，确定本标准中邻苯二甲酸酯的相关指标。

- “实用性”原则

在标准的编制过程中，工作组对目前国内印刷品的材料品种、市场发展趋势及应用等情况作了深入的调研。本标准以适用于普通书籍本册、中小学教科书、报纸、婴幼儿读物纸质阅读类印刷品和纸质票证类印刷品为基本原则，对标准进行了编制。

- “合理性”原则

在标准的编制过程中，工作组考虑到印刷工艺、材料配方的多样性，未进行印刷方式的确认，对于平板印刷、凸版印刷等工艺进行了产品使用性符合的统一评判。

- 主要内容

标准的编制主要参考了HJ 2503-2011《环境标志产品技术要求印刷第一部分平版印刷》、GB 6675.4-2014 《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》等标准进行研究，现就主要内容说明如下：

- 有害物质

参考GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移、GB 11680-1989 食品包装用原纸卫生标准、SN/T 3114-2012《黏合剂、油墨、涂料配制品中六种邻苯二甲酸酯的测定 气质联用法》制定。

- 挥发性有机物

参考HJ 2503-2011《环境标志产品技术要求印刷第一部分平版印刷》、YC/T 207-2006 《卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的测定 顶空-气相色谱法》的要求，结合产品实际使用情况制定。

三、主要试验（或验证）情况分析

工作组形成标准草案后，由国家纸制品质量监督检验站、上海市印刷品质量监督检验站、江苏省出版物质量监督检测中心对标准中规定的相关进行验证试验。检测及试验结果如下：

- 有害物质

可迁移性荧光增白剂：三个质检中心共同进行了约64批次样品检测，并进行了实验室间比对工作，确认了双波长法测定可迁移性荧光增白剂。

表1 各类样品荧光增白剂验证结果

| 样品 | 可迁移性荧光增白剂测试结果（mg/kg） | 样品 | 可迁移性荧光增白剂测试结果（mg/kg） | 样品 | 可迁移性荧光增白剂测试结果（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1FM | 917.48 | YP1FM | 715.58 | YS1FM | 778.64 |
| Y1NY | 343.62 | YP2FM | 769.18 | YS1NY | 147.37 |
| Y2FM | 821.52 | YP3FM | 1099.82 | YS2FM | 883.24 |
| Y2NY | 414.36 | YP4FM | 772.67 | YS2NY | 584.33 |
| Y3FM | 864.47 | YP5FM | 696.01 | YS3FM | 588.92 |
| Y3NY | 313.83 | YP6FM | 626.69 | YS3NY | 208.42 |
| Y4FM | 141.40 | YP7FM | 677.71 | YS4FM | 137.26 |
| Y4NY | 510.95 | YP8FM | 518.08 | YS4NY | 98.42 |
| Y5FM | 843.24 | YP9FM | 239.45 | YS5FM | 464.44 |
| Y5NY | 599.38 | YP10FM | 510 | YS5NY | 541.43 |
| Y6FM | 694.01 | YP11FM | 766.76 | YS6FM | 1088.80 |
| Y6NY | 181.35 | YP12FM | 731.93 | YS6NY | 706.76 |
| Y7FM | 892.63 | YP1NY | 462.08 | YS7FM | 1013.83 |
| Y7NY | 550.21 | YP2NY | 278.76 | YS7NY | 249.32 |
| Y8FM | 781.68 | YP3NY | 1180.37 | YS8FM | 733.13 |
| Y8NY | 573.46 | YP4NY | 1427.59 | YS8NY | 205.81 |
| Y9FM | 932.51 | YP5NY | 920.63 | YS9FM | 997.84 |
| Y9NY | 320.68 | YP6NY | 630.52 | YS9NY | 8.03 |
| Y10FM | 144.85 | YP7NY | 814.66 | YS10FM | 1298.36 |
| Y10NY | 791.53 | YP8NY | 2449.47 | YS10NY | 177.02 |
|  |  | YP9NY | 662.45 |  |  |
|  |  | YP10NY | 512.66 |  |  |
|  |  | YP11NY | 568.92 |  |  |
|  |  | YP12NY | 810.52 |  |  |

图1：可迁移性荧光增白剂验证数据示意图

定标考虑几点因素：

1、再生纸中废纸浆本身含有荧光增白剂，另外再生纸在纸张总生产量中占比较高（46.7%）。

2、市场及消费者对纸张亮白度存在的习惯。

3、不同类纸张中荧光增白剂添加量分布存在一定规律。

4、考虑儿童读物中荧光增白剂可能对视力的影响。

5、部分彩色印刷品（艺术类画册）本身对纸张亮白度有一定要求。

6、目前从63批次检测数据进行分析，可迁移性荧光增白剂含量高于800㎎/㎏的样品数量占总数27%。

最终确定，可迁移性荧光增白剂指标限量值≤800㎎/㎏。

可迁移元素：鉴于相关指标与目前所执行的HJ 2503-2011《环境标志产品技术要求印刷第一部分平版印刷》一致，应用目前检验机构相关数据。

邻苯二甲酸酯类：该指标为新标准GB 6675-2014《玩具安全》的新设指标，经过国家纸制品质量监督检验中心对12个样品，24组数据进行验证，结果均为未检出。

游离甲醛：该指标引用GB/T 2912.1-2009 《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)》测试方法，经过国家纸制品质量监督检验中心对12个样品，36组（封面、内页、书脊）数据进行验证，结果均＜20mg/kg。

- 挥发性有机物

该指标引用目前绿色印刷认证的相关指标，执行标准为HJ 2503-2011《环境标志产品技术要求印刷第一部分平版印刷》，由于相关指标一致，应用目前检验机构相关数据。

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

在该标准的收集资料、市场调查中，工作组没有发现标准内容涉及有关专利，希望该标准在征求意见时，如有发现标准中的技术指标涉及专利，请将相关专利连同支持性文件一并附上。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

据统计，2013年，印刷复制包括出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷、专项印刷、打字复印、复制和印刷物资供销实现营业收入11094.92亿元，增长7.09%;增加值2885.64亿元，增加7.69%;利润总额775.78亿元，增长7.48%。

自2014年的绿色印刷推进会后，新闻出版总局启动了绿色印刷自我声明的框架研究。一年来总局委托有关机构比较充分的国外发达国家绿色印刷实施途径进行了研究，目前已经形成了框架性意见。自我声明与第三方认证一样，都是企业证明自身产品符合某项规范标准的一种标定方法，也是国际通行的做法。绿色印刷自我声明的基本模式是，由总局、环保部、工信部、认证委进行宏观指导，由中国印刷技术协会、总署质检中心和工信部电子五所等组成自我声明组织框架。其中，中国印刷技术协会牵头负责组织实施和审核发布，质检中心负责事前送检和事后抽检，工信部电子五所负责信息平台的技术开发和维护。自我声明强调公益性，将会较大幅度地减少企业实现“标定”的费用。

目前，已经草拟了《绿色印刷自我声明管理办法》，正在广泛征求意见。要通过这个办法，来给相应的机构明确的授权，界定相应的职责、权利和义务，认真组织好自我声明工作。同时，明确规定违反自我声明的处罚措施，加强事中事后监管。

本标准具有前瞻性、先进性，对行业起到引领和导向作用，同时在借鉴、消化、吸收国际、国内相关标准的基础上有所创新。可操作性和可验证性强，可用于自我声明或其他形式的合格评定。本着急用先行的原则，重点解决基础性标准和绿色印刷推进过程中有关抽样、检验及判定依据标准。 标准的出台，将对“绿色印刷自我声明”工作的推进提供了有效的技术支持。

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况；

本标准充分参考了欧盟、美国、日本等发达地区的先进标准要求，在结合GB 6675-2014《玩具安全》的同时，对新版EN71进行了详细研究，在通过发达地区比较和国内实际情况相结合，确定相关的有害物质指标。其中可迁移性荧光增白剂的检测，更是对目前国内外相关方法进行改进，研制出适合纸类相关产品的双波长检验方法。本标准具有一定的国际先进性，完全符合目前国内印刷行业的出口及内销情况。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性；

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准完全保持一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据；

暂时没有。

九、标准性质的建议说明；

建议本标准作为推荐性行业标准发布。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）；

建议批准发布后4～6个月正式实施。期间，通过全国印刷标准化技术委员会及各级印刷协会进行标准的宣贯。

十一、废止现行相关标准的建议；

本标准为首次制定，不代替或废止任何现行标准。

十二、其它应予说明的事项。

无。

《绿色印刷  产品合格判定准则 第1部分 阅读类印刷品》行业标准起草小组

2014年11月