ICS 37.100.01

A 17

备案号：XXXXX-201X

CY

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T XXX—201X

印刷品裱贴瓦楞纸板过程控制要求及检验方法

The process control requirements and test methods on printed-paper laminating corrugated board

（本稿完成日期：2014-11-25）

2015 - XX - XX发布

2015 - XX - XX实施

中华人国共和国新闻出版广电总局   发布

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则进行编写。

本标准由新闻出版广电总局提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）归口。

本标准起草单位：星光印刷（深圳）有限公司、博斯特（上海）有限公司、上海出版印刷高等专科学校、广东省东莞市质量监督检测中心、汉高（中国）投资有限公司、博凯机械（上海）有限公司、天津市华明印刷有限公司。

本标准主要起草人：戴祖玺、刘铮、徐东、陈春霞、赵翔、陈聪勇、孟繁彬、汪国海、徐国庆。

印刷品裱贴瓦楞纸板过程控制要求及检验方法

- 范围

本标准规定了在瓦楞纸板上用冷胶裱贴纸质印刷品的过程中涉及到的术语和定义、原材料要求、过程控制要求、裱贴后瓦楞纸板的质量要求及检验方法。

本标准适用于在瓦楞纸板上用冷胶裱贴纸质印刷品的过程控制及检验，其他类型的瓦楞纸板裱贴工艺及材料可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 450 纸和纸板试样的采取

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T 6544 瓦楞纸板

GB/T 6545 瓦楞纸板耐破强度的测定法

GB/T 6546 瓦楞纸板边压强度的测定法

GB/T 6548瓦楞纸板粘合强度的测定

GB/T 22874 单面和单瓦楞纸板 平压强度的测定

GB/T 13023 瓦楞芯（原）纸

GB/T 2793 胶粘剂不挥发物含量的测定

# 3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

瓦楞纸板	corrugated board

由一层或者多层瓦楞纸粘合在若干层纸或纸板之间，用于制造瓦楞纸箱（盒）的一种复合纸板。

修改GB/T 6544-2008 3.1.2条。

注：瓦楞纸板结构示意图见附录A。

3.1.1

瓦楞纸（楞纸） fluted liner

瓦楞芯（原）纸经过起楞加工后形成有规律且永久性波纹的纸。

修改GB/T 6544-2008 3.1.1条。

3.1.2

印刷面纸	printed liner

完全覆盖纸箱（盒）的最外层，与瓦楞纸（楞纸）粘合的纸质印刷品。

3.1.3

底纸 	inner liner

完全覆盖纸箱（盒）的最内层，与瓦楞纸（楞纸）粘合的一层纸（纸板）。

3.2

裱贴	laminating

将纸质印刷品与瓦楞纸（楞纸）或瓦楞纸板面纸粘合在一起的工艺过程。

3.3

翘曲度	 warpage

裱贴后的瓦楞纸板水平放置，其单位长度内面纸上最高点和最低点的高度差。

注：常见的翘曲类型，见附录B。

3.4

透楞（搓衣板，排骨纹）	washboard effect

印刷面纸与瓦楞纸（楞纸）粘合后，因纸张变形出现瓦楞纸楞峰在印刷面纸上显现的现象。

4 原材料要求

4.1 胶黏剂要求

4.1.1 水基胶黏剂的黏度范围为（2500±800）mPa·s。淀粉胶的黏度范围为（200±50）mPa·s。

4.1.2 水基胶黏剂的固含量不低于35%。淀粉胶的固含量不低于19%。

4.1.3 对水基胶黏剂固化时间的要求：在25℃±3℃、30g/m2涂胶量条件下，胶黏剂的固化时间应小于8秒。对淀粉胶黏剂固化时间的要求：在25℃±3℃、50g/m2涂胶量条件下，胶黏剂的固化时间应小于40分钟。

4.2 印刷面纸和无面纸的瓦楞纸板要求

4.2.1 无面纸的瓦楞纸板的含水量控制在（9～14）%之间。

4.2.2 印刷面纸尺寸应比无面纸的瓦楞纸板的尺寸在长度和宽度方向均大（4～10）mm。

4.2.3 无面纸的瓦楞纸板翘曲度不大于 20mm/m。

5 过程控制要求

5.1 裱贴位置要求

裱贴位置宜为印刷面纸边缘超出无面纸的瓦楞纸板边缘（4±1）mm。

5.2 裱贴压力要求

裱贴压力要求在保证印刷面纸与无面纸的瓦楞纸板粘合的条件下，压力越小越好。

5.3 印刷面纸纤维方向

印刷面纸纤维方向宜与无面纸的瓦楞纸板瓦楞方向垂直。

5.4 胶黏剂用量

胶黏剂用量为在保证印刷面纸与无面纸的瓦楞纸板粘合的条件下，用量越少越好。

6 裱贴并自然干燥后瓦楞纸板的质量要求

6.1 外观要求

外观要求裱贴平整，无透楞、无歪斜；印刷面纸无划伤、无异物、无气泡、无皱褶、无塌陷。

6.2 粘结要求

印刷面纸与无面纸的瓦楞纸板的有效粘结面积不低于90%，脱胶和假粘结的位置不应落于最终成品上。

6.3 翘曲度

要求在每1m瓦楞纸板上不应有大于20 mm的单波翘曲，不应出现锅形翘曲、多波翘曲、扭转翘曲。

6.4 强度要求

6.4.1耐破强度不作统一要求，检测按照GB/T 6545进行。

6.4.2边压强度不作统一要求，检测按照GB/T 6546进行。

6.4.3平压强度不作统一要求，检测按照GB/T 22874进行。

6.4.4粘合强度应不低于400N/m，按照GB/T 6548进行检测。

注：耐破强度、边压强度、平压强度不作统一要求的原因是由于具体产品的要求不同。

6.5 含水率要求

含水率不超过14%。

7 检测方法

7.1 胶黏剂性能指标测试方法

7.1.1 固含量测试方法按GB/T 2793的规定进行。

7.1.2 固化时间测试方法按附录C的规定进行。

7.1.3 胶黏剂粘度按GB/T 2794的规定进行。

7.2 无面纸的瓦楞纸板含水率测试方法

无面纸的瓦楞纸板含水率测试方法按GB/T 462的规定进行。

7.3 翘曲度测试方法

翘曲度测试方法按附录D的规定进行。

附  录  A

（资料性附录）

瓦楞纸板结构示意图

A.1 单面瓦楞纸板结构

图A.1 单面瓦楞纸板结构示意图

A.2 单瓦楞纸板结构

图A.2 单瓦楞纸板结构示意图

A.3 双瓦楞纸板结构

图A.3 双瓦楞纸板结构示意图

A.4 透楞

图A.4 透楞示意图

CY/T XXX-XXXX

附  录  B

（资料性附录）

常见的裱贴后瓦楞纸板翘曲类型示意图

B.1 裱贴后瓦楞纸板横向翘曲（单波翘曲）

图B.1裱贴后瓦楞纸板横向向上（左）和向下（右）翘曲示意图

B.2 裱贴后瓦楞纸板纵向翘曲（单波翘曲）

图B.2裱贴后瓦楞纸板纵向向上（左）和向下（右）翘曲示意图

B.3 裱贴后瓦楞纸板多波（S型）翘曲

图B.3裱贴后瓦楞纸板单向（左）和双向S型（右）翘曲示意图

B.4 裱贴后瓦楞纸板扭转翘曲

图B.4 裱贴后瓦楞纸板扭转翘曲示意图

B.5 裱贴后瓦楞纸板锅形翘曲

图B.5 裱贴后瓦楞纸板锅形翘曲示意图

附  录  C

（规范性附录）

胶黏剂固化时间测试方法

C.1 目的

水基粘合剂的粘接是依靠胶内水分挥发，胶在材质表面成膜而形成粘接。涂胶后，胶黏剂多长时间可对材质形成粘接力。固化时间（Setting time）就是测试胶形成 最初粘接力所需时间。

C.2 仪器

涂膜器、秒表、温度计、湿度计。

图C.1 涂膜器示意图

C.3 材质

A4纸（80g/㎡）。

C.4 步骤

C.4.1 记录当时温度、湿度。

C.4.2 用涂膜器在A4纸上涂胶，涂胶量为30g/m2。同时按下秒表，开始计时；5秒后将另一A4纸复上。10秒后撕开，看有无纸破（破损率达到80%以上，视为纸破）。

C.4.3 重复E.4.2：如纸破，撕开时间改为9秒；如无纸破，撕开时间改为11秒。

C.4.4 重复E.4.2多次后，记录纸破的临界时间；并重复测试3次。记录结果，结束测试。

附  录  D

（规范性附录）

翘曲度测试方法

D.1 仪器

D.1.1 高度尺，精度0.1mm。

D.1.2 钢直尺，精度0.5mm。

D.1.3 游标卡尺，精度0.02mm。

D.1.4 测试平台：要求长和宽均不小于1100 mm的平板玻璃（水平放置）。

D.2 步骤

D.2.1 用高度尺测量样品上最高点与水平面垂直距离。

D.2.2 测量样品的厚度。

D.2.3 测量样品长度。

D.2.4 测量3次，计算后取最大值。

D.3 计算

W=（H-T）/L

式中：

W——翘曲度，mm/m；

H——高点测量值,mm；

T——瓦楞纸板厚度,mm；

L——样品长度,m。

_________________________________