ICS 37.100.01

A17

备案号：xxxxx-201x

CY

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T 9—201x

- 代替CY/T9-1994

电子雕刻凹版质量要求及检验方法

The quality requirements and test method of electronic engraving gravure

- 征求意见稿

- （本稿完成日期：） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

201x-XX-XX发布

201x-XX-XX实施

中华人民共和国新闻出版广电总局   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　产品分类	3

5　印版制作信息要求	3

6　质量要求	3

7　检验方法	6

8　标志、包装、运输、使用和贮存	8

附录A（资料性附录）　网穴形状示意图	10

附录B（资料性附录）　印版滚筒结构示意图	11

附录C（资料性附录）　印版滚筒参考规格表	12

附录D（资料性附录）　网穴测量原理与方法	14

参考文献………………………………………………………………………………………………………	15

前  言

本标准替代CY／T 9-1994 《电子雕刻凹版技术要求及检验方法》。

本标准与CY／T 9-1994相比主要修改如下：

——增加了前言、引言；

——修改了本标准的适用范围；

——增加了规范性引用文件和术语；

——增加了产品分类，并分别定义各个类别的质量要求；

——增加了印版制作信息要求；

——增加了对数字硬打样样张的质量要求；

——增加了圆度、圆跳动的质量要求，删除了径向跳动的质量要求；

——增加了动平衡的质量要求，删除了静平衡质量要求；

——修改了滚筒壁厚的质量要求，满足印刷质量要求、可重复使用的要求；

——增加了法兰厚度的质量要求；

——增加了锥孔大头内径尺寸及允差要求；

——增加了锥孔锥度及允差要求；

——增加了键槽尺寸及允差质量要求；

——删除了铜层的质量要求；

——修改了铬层粗糙度的质量要求；

——增加了印版耐印率的质量要求；

——增加了网穴的质量要求；

——增加了印版打样样张的质量要求；

——增加了成品质量要求；

——增加、完善了检验方法；

——增加了标志、包装、运输、使用和贮存的相关要求；

——增加了必要的附录。

本标准的附录A至附录D均为资料性附录。

本标准根据GB/T 1.1-2009的要求编制。

本标准由国家新闻出版广电总局提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC170）归口。

本标准起草单位：山西运城制版集团股份有限公司、黄山精工凹印制版有限公司、中国印刷技术协会凹版印刷分会、上海希尔彩印制版有限公司、上海紫江彩印包装有限公司、成都金东方制版有限责任公司、北京印刷学院、中国邮政集团公司邮票印制局、云南侨通包装印刷有限公司、上海烟草包装印刷有限公司、北京凌云光技术有限责任公司、昆山市张浦彩印厂、东莞智源彩印有限公司、四川工商职业技术学院、云南通印股份有限公司、维尔特图像技术(上海)有限公司、常德金鹏印务有限公司。

本标准主要起草人：许文才、曹国荣、刘克礼、宁建良、肖国栋、刘丰杰、邱贤军、徐耀军、曾德华、王振宏、文杰、于殿友、赵严、侯小平、刘卫、余勇、解明亮、卑江艳、欧立国。

本标准所代替标准的的历次版本发布情况：

——CY／T 9-1994

引  言

从本标准第一次发布至今，国内的凹版印刷经历了一个高速发展时期，对凹版滚筒的机械加工精度、颜色还原、铬层质量等提出了更高的要求。同时，数字打样、颜色管理等新技术在凹版制版领域的应用，也使得凹版滚筒制作的工艺规范性、质量稳定性得到保证，为凹印印版质量标准的提高奠定了基础。因此，有必要对CY/T 9进行修订。

修订的CY/T 9规范了滚筒的规格、壁厚，有利于滚筒重复使用；规范了印版的铬层厚度，有利于降低能源消耗、减少对环境的污染。在降低制版行业对资源消耗的同时，修订的CY/T 9通过提高凹印印版产品质量，也可以提高印刷效率及印刷质量稳定性，减少印刷过程中时间、油墨、薄膜等资源的浪费。

电子雕刻凹版质量要求及检验方法

范围

本标准规定了电子雕刻凹版的术语和定义、产品分类、印版制作信息要求、质量要求、检验方法及标志、包装、运输、使用和贮存。

本标准适用于以电子雕刻技术制作的凹印印版。

本标准不适用于激光直接雕刻制版。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1958-2004产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检测规定

GB/T 4201 平衡机的描述检验及评定

GB/T 4340.1 金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 4340.2 金属材料 维氏硬度试验 第2部分：硬度计的检验与校准

GB/T 6060.2表面粗糙度比较样块磨、车、膛、铣、插及刨加工表面

GB/T 6062产品几何技术规范(GPS)表面结构轮廓法接触(触针)式仪器的标称特性

GB/T 10610 产品几何技术规范（GPS）表面结构轮廓法评定表面结构的规则和方法

GB/T 11344 无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法

GB/T 11379-2008 金属覆盖层工程用铬电镀层

GB/T 17395 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 18722 印刷技术  反射密度测量和色度测量在印刷过程控制中的应用

GB/T 19437 印刷技术 印刷图像的光谱测量和色度计算

GB/T XXXXX-201X 数字硬打样样张质量要求及检验方法

QB/T 2443 钢卷尺

JB/T 7980 半径样板

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 凹印印版 gravure plate

图文部分低于非图文部分的印版。

- 印版滚筒 gravure cylinder

凹印印版的圆柱形支撑体。

- 倒角rounding

印版滚筒版面与端面间的圆弧过渡面。

- 电子雕刻凹版 electronic engraved gravure

运用电子、激光等先进技术雕刻制成的凹印印版。

[GB/T 9851.5-2008，4.10]

- 网穴 cell

凹印印版上的贮墨凹坑，依印刷墨量的需要改变凹坑的开口和深度。

[GB/T 9851.5-2008，4.6]

- 网墙 cell wall

用于分隔网穴并支撑凹印刮墨刀的基体。

[GB/T 9851.5-2008，4.7]

- 通沟 channel

相邻网穴间的通道。

可参考附录A的图示。

- 原稿 original

完成复制所依据的原始图文信息。

[GB/T 9851.1-2008，4.6]

- 色彩特性文件 color profile

表达某种设备、材料、过程色彩传递及再现特征的数据文件，包含了设备相关颜色与设备无关颜色之间转换关系的数据信息。

[GB/T 9851.2-2008，2.5]

- 版式 layout

在版面中图文的编排要求，包括空间位置和尺寸，是印刷和复制的依据。

[GB/T 9851.1-2008，4.7]

- 数字打样 digital proofing

用数字技术检查印前处理质量并为印刷提供参考的方法，通常采用喷墨、热转印、静电或其他成像技术，以及在彩色显示器上的“软打样”。

[GB/T 9851.1-2008，4.22]

产品分类

根据凹版印刷对印版质量要求的不同，将印版分为A、B、C三类。三类印版具体技术要求详见本标准第6章质量要求相关条款。

通常A类印版适用于印刷品质量要求较高、印刷速度较快的情况。

通常B类印版适用于印刷品质量要求中等、印刷速度中等的情况。

通常C类印版适用于印刷品质量要求一般、印刷速度较低的情况。

印版制作信息要求

印版制作应提供以下信息资料：

原稿；

印版制作质量要求；

机械加工图纸及技术要求；

排版版式图纸；

承印材料及油墨信息；

印刷机型、印刷速度信息；

电子文件及要求：

电子文件应保存为AI、PDF、TIFF、PSD格式，采用AI格式保存的文件应同时提供原始文件以及转换路径的文件；

连续调图像分辨率应不小于300dpi，放大比例不大于120%；

电子文件宜包括色彩特性文件。

质量要求

数字硬打样样张质量要求

数字硬打样应符合GB/T XXXXX《数字硬打样样张质量要求及检验方法》的要求。

机械加工质量要求

机械加工质量要求见表1。

机械加工质量要求

| 项目 | A类凹印印版 | B类凹印印版 | C类凹印印版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径允差a | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.04mm |
| 长度允差 | ±3mm |  |  |
| 直线度允差 | ≤0.02mm | ≤0.03mm | ≤0.04mm |
| 圆跳动允差 | ≤0.02mm | ≤0.03mm | ≤0.04mm |
| 圆度允差 | ≤0.02mm | ≤0.03mm | ≤0.04mm |
| 滚筒壁厚 | ≥10mm | ≥8mm | ≥6mm |
| 动平衡偏重允差， 转速300～350r/min | ≤20g | ≤50g | ≤100g |
| 法兰厚度 | ≥22mm | ≥18mm | ≥14mm |
| 键槽宽度尺寸及允差 | (12+0.3)mm |  |  |
| 键槽深度尺寸及允差 | （5+0.5）mm |  |  |
| 倒角圆弧半径 | R3～R10 |  |  |
| 倒角圆弧粗糙度 | Ra≤3.2 |  |  |
| 端面粗糙度 | Ra≤6.3 |  |  |
| 锥孔大头内径及允差 | (100±1)mm |  |  |
| 锥孔锥度及允差 | （20±0.5）° |  |  |
| 锥孔表面粗糙度 | Ra≤3.2 |  |  |
| 轴表面粗糙度 | Ra≤1.6 |  |  |
| - 印版滚筒结构示意图见附录B。 印版滚筒参考规格表见附录C。 |  |  |  |
| - a 同一套印版的直径允差为同方向。 |  |  |  |

镀铬层质量要求

镀铬层质量要求见表2。

镀铬层质量要求

| 项目 | A类凹印印版 | B类凹印印版 | C类凹印印版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铬层厚度 | 7μm～12μm |  |  |
| 铬层维氏硬度a | ≥1100HV |  |  |
| 铬层粗糙度Rz | 0.3～0.4 | 0.2～0.3 | 0.2～0.3 |
| 铬层耐印率 | ≥40万转 |  |  |
| 铬层外观 | 铬层无脱落、无损伤现象，铬层金属色泽一致，倒角、端面光洁。 |  |  |
| a表中的铬层维氏硬度基于维氏硬度为200HV～220HV的铜层上测量。 |  |  |  |

网穴质量要求

网穴外观

网穴形状完整，网墙整齐光洁。网穴形状示意图见附录A。

网穴宽度允差

网穴宽度允差见表3。

网穴宽度允差

- 单位为微米

| 项 目 | 允差 |
| --- | --- |
| 暗调部位 | ±3 |
| 通沟部位 | ±3 |
| 高光部位 | ±2 |

轴向网穴宽度偏差

轴向网穴宽度偏差不大于3μm。

印版打样样张质量要求

外观要求

裁切整齐，无墨线、无图文缺失、无脏点。

套印误差

套印误差不大于0.2mm。

颜色要求

印版打样样张与数字硬打样样张四色实地颜色的允差见表4。

四色实地颜色允差

| 颜色允差 | 黑 | 青 | 品 | 黄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CIELAB △E*ab | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CIELAB △E*00 a | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| a DE2000的允差值仅供参考。 |  |  |  |  |

成品质量要求

成品质量符合表5要求。

成品质量要求一览表

| 项目 | A类凹印印版 | B类凹印印版 | C类凹印印版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径允差 | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.04mm |
| 长度允差 | ±3mm |  |  |
| 直线度允差 | ≤0.02mm | ≤0.03mm | ≤0.04mm |
| 圆跳动允差 | ≤0.02mm | ≤0.03mm | ≤0.04mm |
| 圆度允差 | ≤0.02mm | ≤0.03mm | ≤0.04mm |
| 滚筒壁厚 | ≥10mm | ≥8mm | ≥6mm |
| 铬层厚度 | 7μm～12μm |  |  |
| 铬层维氏硬度a | ≥1100HV |  |  |
| 铬层粗糙度 Rz | 0.3～0.4 | 0.2～0.3 | 0.2～0.3 |
| 版面外观 | 铬层无脱落、无损伤现象，铬层金属色泽一致，倒角、端面光洁。 |  |  |
| 印版打样 | 符合6.5要求 |  |  |
| a表中的铬层维氏硬度基于维氏硬度为200HV～220HV的铜层上测量。 |  |  |  |

检验方法

环境要求

温度要求：（23士5）℃。

标准光源符合CY/T 3的规定。

数字硬打样检验方法

数字硬打样的检验方法符合GB/T XXXXX《数字硬打样样张质量要求及检验方法》的要求。

机械加工检验方法

直径

用精度为0.01mm的外径千分尺测量。

直线度、圆跳动、圆度

按照GB/T 1958-2004附录A进行检测。

长度

使用符合QB/T 2443要求的精度为1mm的钢卷尺测量。

倒角圆弧半径

使用符合JB/T 7980要求的半径样板（又称R规）测量。

锥孔大头内径及允差

使用精度为0.1mm的游标卡尺测量锥孔大头内径最大值。

锥孔锥度及允差

使用精度为0.15°的角度尺进行测量。

键槽尺寸及允差

使用精度为0.1mm的游标卡尺测量。

粗糙度

使用符合GB/T 6060.2要求的粗糙度对比块，采用比较法对倒角圆弧粗糙度、端面粗糙度、锥孔表面粗糙度和轴表面粗糙度进行检验。

滚筒壁厚、法兰厚度

使用符合GB/T 11344要求的测厚仪测量。

动平衡偏重允差

使用符合GB/T 4201要求的平衡机进行检验。

铬层检验方法

外观

目测检验，使用10倍以上放大镜辅助检查。

厚度

按GB/T 11379-2008 附录B的规定，在印版表面不少于3点均匀分布的位置进行测量，取其平均值作为该印版铬层厚度值。

硬度

使用符合GB/T 4340.2规定的维氏硬度仪,按照GB/T 4340.1的规定进行检验。

粗糙度

使用符合GB/T 6062规定的金属表面粗糙度仪，按照GB/T 10610的规定进行检测。

铬层耐印率

耐印率以实际累计印刷转数进行检验。

网穴检验方法

使用二维或三维网穴测量仪器进行测量，测量原理与方法参考附录D。

印版打样样张检验方法

外观

目测检验。

套印误差

使用精度为0.1mm以上的读数放大镜检测。

颜色要求

使用符合GB/T 19437规定的分光光度计，按照GB/T 18722规定的方法进行测量。

成品质量检验方法

直径

参考7.3.1的检验方法。

长度

参考7.3.3的检验方法。

直线度、圆跳动、圆度

参考7.3.2的检验方法。

滚筒壁厚

参考7.3.8的检验方法。

铬层厚度

参考7.4.2的检验方法。

铬层维氏硬度

参考7.4.3的检验方法。

铬层粗糙度

参考7.4.4的检验方法。

版面外观

目测检验。

印版打样

参考7.6的检验方法。

标志、包装、运输、使用和贮存

标志

每套印版应提供一份出厂检验合格报告。每支印版的两个端面应标刻版号。每支印版的包装标签应注明产品名称、版号、色名、色数、色序、生产厂家、客户名称、生产日期等信息。

包装

包装时先涂好防护油，内层用软性材料（软纸、薄膜等）包裹，外层用毛毯或瓦楞纸等材料包装。长途运输须用木箱或铁箱等防护性外包装。

运输

运输过程严防磕、碰、摔、砸、踩踏、雨淋、曝晒、化学腐蚀。

使用

印版宜在生产后3个月内使用。

使用前用溶剂擦净版面防护油并检查版面。

装卸、搬运印版时禁止用裸手直接触摸版面。

停机后15分钟内，应将印版表面残留的油墨清洗干净，防止残留在网穴内的油墨干燥后造成堵版。

清洗干净后按照8.2的要求进行包装。

贮存

贮存环境应通风、干燥，温度(-5~40)℃，相对湿度小于65%。贮存时应做好防护措施，禁止与酸碱等腐蚀性材料一起放置。

（资料性附录）
网穴形状示意图

网穴宽度

通沟

网线角度

网墙

网穴

电子雕刻网穴形状示意图

电子雕刻网穴形状示意图

（资料性附录）
印版滚筒结构示意图

印版滚筒长度

带轴印版滚筒结构示意图

版面长度

轴

滚筒壁厚

倒角圆弧

倒角圆弧

法兰厚度

半轴印版滚筒结构示意图

空心印版滚筒结构示意图

印版滚筒长度

滚筒壁厚

锥孔

法兰厚度

空心印版滚筒结构示意图

（资料性附录）
印版滚筒参考规格表

印版滚筒常用长度规格

印版滚筒常用长度规格参考：单元为毫米

420，450，520，550，600，650,700，750，800，850，900，1070，1100，1150，1450，1700，1900， 2850，3050。

印刷厂在选用滚筒规格时，尽可能在本附录中选择，增加滚筒循环使用的机会。

常用钢管参考规格

常用钢管参考规格

单位为毫米

| 外径 | 壁厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 |
| 140 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |
| 163 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| 182 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | ● | ● | ● |  | ● |  | ● |  |  |  |
| 198 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外径 | 壁厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 |
| 203 | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  |
| 206 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | ● | ● | ● |  | ● |  | ● |  |  |  |
| 222 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |
| 273 |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  |
| 299 |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  |
| 325 |  |  | ● |  |  |  | ● |  | ● | ● |
| 注：表中加粗字体的规格为GB/T 17395中已列明的型号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性附录）
网穴测量原理与方法

概述

网穴测量仪器是一种对印版上的网穴信息进行精确检测的仪器，一般由显微系统、CCD摄像头、测量分析软件三部分组成。常用的网穴测量仪器分为二维网穴测量仪和三维网穴测量仪。二维网穴测量仪只能测量网穴的二维信息（长和宽），而三维网穴测量仪除了可以测量网穴的长度和宽度，还可以测量网穴的深度。

二维网穴测量仪

工作原理

将网穴经显微镜放大后，通过CCD摄像头获得图像，然后经计算机软件处理、输出到显示器上，使用者能够通过测量分析软件观察并测量网穴的形状、轮廓，分析印版的网穴形状、加网线数、加网角度等信息。

测量方法

将网穴测试仪轻放在印版上，并保证镜头正好对准要测量的区域;

调整微调旋钮并同时观察显示屏，直至图像清晰。

拍摄并保存网穴图像。

使用网穴测量分析软件测量网墙的宽度以及网穴的大小等信息。

三维网穴测量仪

工作原理

三维网穴测量仪是在二维网穴测试仪的基础上增加深度测量。

测量方法

将网穴测量仪轻放在印版上，保证镜头正好对准要测量的区域。

调整微调旋钮并同时观察显示屏，直至图像清晰。

以印版表面为焦距，将测量仪千分尺归零。

调整微调旋钮，直至清晰看见网穴底部。

记录千分尺的数据，即为网穴深度。

参考文献

[1] GB/T 9851.1-2008印刷技术术语  第1部分：基本术语

[2] GB/T 9851.2-2008印刷技术术语  第2部分：印前术语

[3] GB/T 9851.5-2008印刷技术术语  第5部分：凹版印刷术语