201×-××-××发布

201×-××-××实施

ICS 37.100.01

A17

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX-XXXX

塑料软包装凹版印刷过程质量控制及

检验方法

Gravure printing process quality control and inspection methods

for plastic flexible packaging

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

目    次

前言.............................................................................. I

1 范围 ........................................................................... 1

2 规范性引用文件 ................................................................. 1

3 术语和定义 ..................................................................... 2

4 质量控制要求 ................................................................... 3

5检验方法 ......................................................................  9

附录A（资料性附录）颜色管理系统基本要素 .......................................   13

附录B（规范性附录）烘箱风压测量方法.............................................  17

附录C（资料性附录）频闪仪检测方法.................................................18

参考文献...........................................................................19

- 前    言

本标准按GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家新闻出版广电总局提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）归口。

本标准主要起草单位：江苏彩华包装集团公司、黄山永新股份有限公司、北京印刷学院、上海紫江彩印包装有限公司、浙江诚信包装材料有限公司、松裕印刷包装有限公司、北京凌云光技术有限责任公司、河北天龙彩印有限公司、陕西北人印刷机械有限责任公司、松德智慧装备股份有限公司、宁波欣达印刷机器有限公司、四川工商职业技术学院、东莞市星宇高分子材料有限公司、中国印刷技术协会凹版印刷分会。

本标准主要起草人：曹国荣、夏嘉良、侯小平、许文才、潘健、孙 宏、钟惠定、荣慧利、乔英哲、白忠玉、平 瑶、张幸彬、张俊峰、余 勇、赖淦荷。

塑料软包装凹版印刷过程质量控制及检验方法

1  范围

本标准规定了塑料软包装凹版印刷术语、工艺基础条件、工艺过程控制、质量要求、检验方法。

本标准适用于塑料软包装和塑料薄膜标签凹版印刷生产过程的质量控制及其检验。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 678化学试剂乙醇（无水乙醇）

GB/T 3728工业用乙酸乙酯

GB/T 4456 包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T 7707凹版装潢印刷品

GB/T 7814工业用异丙醇

GB/T 10003普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜

GB/T 12027塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法

GB/T 12717-2007工业用乙酸酯类试验方法

GB/T 13217.4-2008液体油墨粘度检验方法

GB/T 16958包装用双向拉伸聚酯薄膜

GB/T 20218双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

GB/T 27740流延聚丙烯（CPP）薄膜

GB/T 28383卷筒料凹版印刷机

BB/T 0070包装用单向热收缩型聚酯薄膜

CY/T 3色评价照明和观察条件

CY/T 9 电子雕刻凹版技术要求及检验方法

CY/T XXX 印刷质量视觉表面检测系统技术要求和检验方法

HG/T 2287印刷胶辊

HG/T 3939工业用丙二醇甲醚

QB/T 1046  凹版塑料薄膜表印油墨

QB/T 2024  凹版塑料薄膜复合油墨

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

凹版印刷gravure printing

印版的图文部分低于非图文部分的印刷方式。

注：改写GB/T 9851.1-2008，5.13

3.2

软包装 flexible packaging

在充填或取出内装物后，容器形状可发生变化的包装。该容器一般用纸、纤维制品、塑料薄膜或

复合包装材料等制成。

[GB/T 4122.1–2008，2.7]

3.3

承印物 substrate

接受呈色剂/色料（如油墨）影像的最终载体。

[GB/T 9851.1–2008， 3.3]

3.4

印刷油墨  printing ink

用于印刷过程中在承印物上呈色的物质。

[GB/T 9851.1–2008，3.4]

3.5

印刷适性printability

承印物、印刷油墨以及其他印刷材料与印刷条件相匹配适合于印刷作业的总性能。

[GB/T 9851.1-2008，3.2]

3.6

重复长度 repeat length

一个印品单元的长度。

注：改写GB/T 28118-2011,3.3.1。

3.7

单向热收缩聚酯型薄膜

uniaxial tension heat-shrinkable polyethylene terephthalate

采用改性聚酯树脂为主要原料，经熔融挤出铸片，然后在一定的工艺条件下经过纵向或横向的拉伸、取向、定型及冷却等处理而制得的具有收缩性能的透明塑料薄膜。

注：改写BB/T 0070–2014，3.1

3.8

复合油墨 lamination ink

以薄膜为承印材料进行里印，且印刷面被复合在材料内部所使用的油墨。

4  质量控制要求

4.1 工艺基础

4.1.1 承印物

4.1.1.1 双向拉伸聚丙烯（BOPP）

双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜的质量要求见表1

表1 双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）质量要求

| 项目 |  | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 折皱、损伤、杂质、污染、松弛 | 不允许 |
|  | 气泡、晶点 | 直径≤0.3mm 并且在100mm×100mm内不得超过4个 |
|  | 膜卷端面整齐度允差(mm) | ≤2 |
| 宽度允差 （mm） |  | 0～+2.0 |
| 平均厚度允差 （%） | 0.012mm≤厚度≤0.025mm | ±4.0 |
|  | 0.025mm<厚度≤0.035mm | ±3.0 |
|  | 0.035mm<厚度≤0.060mm | ±2.0 |
| 厚度极限允差 （%） | 0.012mm≤厚度≤0.025mm | ±6.0 |
|  | 0.025mm<厚度≤0.035mm | ±5.0 |
|  | 0.035mm<厚度≤0.060mm | ±4.0 |
| 拉伸强度（MPa） | 纵向 | ≥120 |
|  | 横向 | ≥220 |
| 热收缩率（%） | 纵向 | ≤4.0 |
|  | 横向 | ≤2.0 |
| 雾度 （%） |  | ≤2.0 |
| 湿润张力（处理面） （mN/m） |  | ≥38 |

4.1.1.2 双向拉伸聚酯（BOPET）

双向拉伸聚酯（BOPET）薄膜的质量要求见表2

表2 双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）质量要求

| 项目 |  | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 折皱、损伤、杂质、污染、松弛 | 不允许 |
|  | 气泡、晶点 (mm) | 允许直径≤0.3 并且在100×100内不得超过4个 |
|  | 膜卷端面整齐度允差( mm) | ≤2 |
| 宽度允差（mm） |  | -1.0～+2.0 |
| 平均厚度允差（%） | 厚度≤0.009mm | ±3.0 |
|  | 厚度>0.009mm | ±2.0 |
| 厚度极限允差 （%） | 厚度≤0.009mm | ±6.0 |
|  | 厚度>0.009mm | ±5.0 |
| 拉伸强度（MPa） | 纵向 | ≥180 |
|  | 横向 | ≥180 |
| 热收缩率（%） | 纵向 | ≤2.5 |
|  | 横向 | ≤1.5 |
| 雾度 |  | ≤3.0 |
| 湿润张力（处理面） （mN/m） |  | ≥52 |

4.1.1.3 双向拉伸聚酰胺（BOPA）

双向拉伸聚酰胺（BOPA）薄膜的质量要求见表3。

表3 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜的质量要求

| 项目 |  | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 折皱、损伤、杂质、污染、松弛 | 不允许 |
|  | 气泡、晶点 (mm) | 允许直径≤0.3 并且在100×100内不得超过4个 |
|  | 膜卷端面整齐度允差 | ≤2 |
| 宽度允差（mm） |  | 0～+4.0 |
| 平均厚度允差(%) |  | ±6.0 |
| 厚度极限允差（%） |  | ±8.0 |
| 拉伸强度（MPa） | 纵向 | ≥180 |
|  | 横向 | ≥180 |
| 热收缩率（%） | 纵向 | ≤2.5 |
|  | 横向 | ≤2.0 |
| 雾度 |  | ≤4.0 |
| 湿润张力（处理面） （mN/m） |  | ≥50 |

4.1.1.4 聚乙烯（PE）

聚乙烯（PE）薄膜的质量要求见表4。

表4聚乙烯（PE）薄膜的质量要求

| 项目 |  | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 折皱、损伤、杂质、污染、松弛 | 不允许 |
|  | 气泡、晶点(mm) | 允许直径≤0.5 并且在100×100内不得超过4个 |
|  | 膜卷端面整齐度允差( mm) | ≤5 |
| 宽度允差 （mm） |  | 0～+4.0 |
| 平均厚度允差 (%) | 厚度≤0.050mm | ±8.0 |
|  | 0.050mm<厚度≤0.100mm | ±7.0 |
|  | 厚度>0.100mm | ±6.0 |
| 厚度极限允差（%） | 厚度≤0.050mm | ±10.0 |
|  | 0.050mm<厚度≤0.100mm | ±9.0 |
|  | 厚度>0.100mm | ±8.0 |
| 拉伸强度（MPa） | 纵向 | ≥18 |
|  | 横向 | ≥18 |
| 热收缩率（%） | 纵向 | ≤4.5 |
|  | 横向 | ≤3.0 |
| 湿润张力（处理面） （mN/m） |  | ≥38 |
| 注：不应存在影响印刷质量的条纹 |  |  |

4.1.1.5 流延聚丙烯（CPP）

流延聚丙烯（CPP）薄膜的质量要求见表5。

表5 流延聚丙烯（CPP）薄膜的质量要求

| 项目 |  | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 折皱、损伤、杂质、污染、松弛 | 不允许 |
|  | 气泡、晶点 （mm） | 允许直径≤0.3 并且在10*10cm内不得超过4个 |
|  | 膜卷端面整齐度允差( mm) | ≤2 |
| 宽度允差（mm） |  | 0～+4.0 |
| 平均厚度允差 (%) | 0.020mm≤厚度＜0.040mm | ±8.0 |
|  | 0.040mm≤厚度≤0.080mm | ±6.0 |
| 厚度极限允差 （%） | 0.020mm≤厚度＜0.040mm | ±10.0 |
|  | 0.040mm≤厚度≤0.080mm | ±8.0 |
| 拉伸强度（MPa） | 纵向 | ≥35 |
|  | 横向 | ≥25 |
| 热收缩率（%） | 纵向 | ≤3.0 |
|  | 横向 | ≤3.0 |
| 湿润张力（处理面） （mN/m） |  | ≥38 |

4.1.1.6 横单向热收缩型聚酯薄膜

横单向热收缩聚酯型薄膜的质量要求见表6。

表6 横单向热收缩型聚酯薄膜的质量要求

| 项目 |  |  |  | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 折皱、损伤、杂质、污染、松弛 |  |  | 不允许 |
|  | 气泡、晶点 |  |  | 允许直径≤0.5mm 并且在100mm×100mm内不得超过4个 |
|  | 膜卷端面整齐度允差(mm) |  |  | ≤2 |
| 平均厚度允差（%） |  |  |  | ±3 |
| 厚度极限允差（%） |  |  |  | ±5 |
| 拉伸强度 （MPa） | 中收缩 | 纵向 | ≥40 |  |
|  |  | 横向 | ≥100 |  |
|  | 高收缩 | 纵向 | ≥35 |  |
|  |  | 横向 | ≥120 |  |
| 热收缩率 （%） | 中收缩 | 纵向 | ≤10 |  |
|  |  | 横向 | 50-70 |  |
|  | 高收缩 | 纵向 |  | ≤6 |
|  |  | 横向 |  | ≥70 |
| 雾度 （%） |  |  |  | ≤7.0 |
| 湿润张力（处理面） （mN/m） |  |  |  | ≥38 |

4.1.2 油墨

4.1.2.1表印油墨符合 QB/T 1046的规定。

4.1.2.2 塑料复合油墨符合QB/T 2024的规定。

4.1.3配墨溶剂

配墨溶剂质量要求见表7。

表7 配墨溶剂质量要求

| 溶剂 | 质量要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 纯度 % | 水分含量 % |
| 乙酸乙酯 | 乙酸乙酯的质量分数 ≥ 99.5 | ≤0.1 |
| 无水乙醇 | 乙醇的质量分数 ≥99.5 | ≤0.2 |
| 异丙醇 | 异丙醇的质量分数 ≥99.7 | ≤0.2 |
| 丙二醇甲醚 | 丙二醇甲醚的质量分数 ≥99.5 | ≤0.10 |
| 乙酸正丙酯 | 乙酸正丙酯含量 ≥99.5 | ≤0.10 |

4.1.4 印刷设备质量要求

印刷设备质量要求应符合 GB/T 28383的规定。

4.1.5 工艺装备

4.1.5.1 印版

4.1.5.1.1符合CY/T 9的规定。

4.1.5.1.2 每组印版滚筒的直径应按色序递增，递增值的偏差范围应为（0.00~-0.01）mm。

4.1.5.2刮刀应平直无锈蚀，刃口无缺损。

4.1.5.3 压印滚筒应符合HG／T 2287的规定。

4.2 印刷工艺要求

4.2.1 推荐的作业环境条件

4.2.1.1环境温度湿度

温度为(15~30)℃，相对湿度为(40~75)%。

4.2.1.2 洁净要求

凹版印刷场所应密闭并保持清洁。

4.2.2 工艺参数要求

同一产品的凹版印刷工艺参数允许偏差值见表8

表8 凹版印刷工艺参数偏差值

| 项目 |  | 允许偏差范围 |
| --- | --- | --- |
| 印刷速度 （%） |  | ±10 |
| 张力（%） |  | ±10 |
| 烘箱温度 （℃） | 预热 | ±5 |
|  | 烘道 | ±5 |
| 烘箱给风排风 | 风压偏差率（%） | ±10 |
|  | 烘箱状态 | 负压 |
| 压印滚筒压力 （%） |  | ±20 |
| 油墨黏度 （s/察恩杯 3号 ） |  | ±3 |

4.2.3 颜色管理

宜通过颜色管理系统进行工艺控制。凹版印刷颜色管理系统的基本要素参见附录A。

4.3 印品质量控制项目

4.3.1 外观

刀线、彗星条纹、墨点、漏印、缺损、重影、异物、脏污、图文边缘发毛等。

4.3.2 套印

纵向和横向套印误差。

4.3.3 颜色

印刷色相、实地印刷色差。

4.3.4油墨附着力

墨层结合牢度。

4.3.5印品单元尺寸

印品单元长度、印品单元宽度尺寸。

5  检验方法

5.1 工艺基础

5.1.1 承印物

5.1.1.1双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜

按GB/T 10003规定的方法检验。

5.1.1.2 双向拉伸聚酯（BOPET）薄膜

按GB/T 16958规定的方法检验。

5.1.1.3 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

按GB/T 20218规定的方法检验。

5.1.1.4聚乙烯（PE）薄膜

5.1.1.4.1 热收缩率

按GB/T 12027规定的方法检验。温度为（100±3）℃，加热时间为5min。

5.1.1.4.2 其他项目

按GB/T 4456规定的方法检验。

5.1.1.5 流延聚丙烯（CPP）薄膜

5.1.1.5.1 热收缩率

按GB/T 12027规定的方法检验。温度：（125±3）℃，加热时间：5min。

5.1.1.5.2 其他项目

按GB/T 27740规定的方法检验。

5.1.1.6横单向热收缩型聚酯薄膜

按BB/T 0070规定的方法检验。

5.1.2 油墨

5.1.2.1表印油墨

按QB/T 1046规定的方法检验。

5.1.2.2 复合油墨

按QB/T 2024规定的方法检验。

5.1.3 配墨溶剂

5.1.3.1 乙酸乙酯应按GB/T 3728规定的方法检验。

5.1.3.2 无水乙醇应按GB/T 678规定的方法检验。

5.1.3.3 异丙醇应按GB/T 7814规定的方法检验。

5.1.3.4 丙二醇甲醚应按HG/T 3939规定的方法检验。

5.1.3.5 乙酸正丙酯含量应按GB/T 12717-2007中3.10.1规定的方法检验，水分的测定应按GB/T 12717-2007中3.11.1（3.11.3）规定的方法检验。

5.1.4 印刷机质量

应按GB/T 28383规定的方法进行检验。

5.1.5 工艺装备

5.1.5.1 印版应按CY/T 9规定的方法检验。

5.1.5.2 刮刀应在CY/T3规定的条件下，目视检示。

5.1.5.3 压印滚筒按HG／T 2287规定的方法检验。

5.2 印刷工艺

5.2.1 作业环境

采用标定后的温湿度仪进行测量。

5.2.2 工艺参数

5.2.2.1 印刷速度、张力、压印滚筒压力、烘箱温度

在正常印刷状态下，以实测值与工艺文件规定的标准值进行对照。

注：当仪表正确的情况下，可采用仪表显示值作为实测值。

5.2.2.2 烘箱给风排风

5.2.2.2.1  风压偏差率

使用风压仪进行测量，测量方法见附录B。

5.2.2.2.2 烘箱状态

取宽度为50mm、厚度不大于0.020mm、长度为150mm薄膜作为试样。将试样紧贴于烘箱下部穿料缝隙处，若试样偏向烘箱腔内侧，则烘箱为负压。

5.2.2.3 油墨黏度

采用3号察恩杯，按GB/T 13217.4-2008第3章察恩计法检验。

5.3 印品质量控制

5.3.1 外观

外观测量共给出三种方法，可根据实际情况任选采用。

a)观样法

按GB/T 7707规定的方法检验。

b) 频闪仪法

频闪仪检测方法见附录C。

c)视觉系统检测法

按CY/T XXX《印刷质量视觉表面检测系统技术要求和检验方法》规定的方法检验。

5.3.2 套印

套印测量共给出三种方法，企业可根据实际情况任选采用。

a)观样法

按GB/T 7707规定的方法检验。

b) 视觉系统检测法

按CY/T XXX《印刷质量视觉表面检测系统技术要求和检验方法》规定的方法检验。

c)印刷机配置装置法

印刷设备配置的套准控制、静止画面装置等均可用于套印精度的辅助检验。

5.3.3 颜色控制

颜色控制共给出二种方法，企业可根据实际情况任选采用。

a) 测量法

按GB/T 7707规定的方法检验。

b) 视觉系统检测法

按CY/T XXX《印刷质量视觉表面检测系统技术要求和检验方法》规定的方法检验。

5.3.4 墨层结合牢度

按GB/T 7707规定的方法检验。

5.3.5 印品单元尺寸偏差

用精度不低于0.5mm的量具测量。

（资料性附录）

颜色管理系统基本要素

  - 运转机理

印刷颜色管理是通过标准化的方法和原理，建立颜色管理的标准化参数，使颜色相关联的设备、工艺稳定，实现颜色传递的稳定可控。

  - 凹版印刷颜色管理系统构成

凹版印刷颜色管理系统应涉及设计、印前分色、制版、印刷等各个环节的数据采集、计算处理、校正、输出及维护反馈。

  - 建立颜色管理系统的步骤

A.3.1 确定基础参数

A.3.1.1 原材料及工装配件

表A.1所列项目对颜色复制影响较大，应对其标准化。

表A.1 原材料及工装配件标准化项目

| 名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 承印物 | 种类、型号、光学性能、表面张力 |
| 油墨 | 型号、生产厂商、黏度、色度、密度 |
| 刮刀 | 型号 |
| 压印滚筒 | 硬度 |

A.3.1.2 印刷设备

选定纳入颜色管理系统的印刷设备型号及编号。

A.3.1.3 工艺条件

确定纳入颜色管理系统的油墨黏度、印刷色序、印刷速度、压辊压力、刮刀系统参数、干燥系统参数。

A.3.1.4  测量仪器

选定测量仪器型号及编号。

A.3.2制作标准测试版

标准测试版是一种标准化测试工具。通过对标准测试版印刷，获取印刷特性参数，以优化及确定该颜色管理系统中制版及印刷环节的工艺参数。

根据产品需要设计标准测试版测试模块。可参考GB/T 20439 、GB/T18720、GB/T 18721的规定。标准测试版可包含下列模块。

a) 基本信息模块

包含企业名称、印刷机编号、时间、色序、承印物等信息。

b)色靶

包含一组能够表现印刷色域的色块集。

c) 测控条

包含用于测量印刷密度、色度、叠印率、网点扩大、灰平衡、分辨率数据信息的控制块。

d) 套印精度测试标

包含用于评价印刷套准精度的模块。

e) 三色灰度条模块

包含由特定比例的CMY（例如：50C,40M,40Y）三色构成的色条与等同色调值（例如：50%）的黑色

对比色条的模块。

f） 油墨覆盖率测试模块

包含用于决定最大网点面积覆盖率（总墨量）的印刷色块矩阵图。图A.1所示为油墨覆盖率测试模块示意图。

g) 颜色阶调梯尺

包含用于获得印刷密度、色度、叠印率、阶调值扩大等数据的测试单元。

h) 灰平衡查找表

包含用于查找印刷灰平衡数据的测试单元，用于设计、制版环节。

i) 实地墨色带

包含用于检测印刷幅面均匀性的测试模块。

j)自然图像

包含用于目测评判的自然图像，通常采用标准测试图像如GB/T 18721。

图A.1 油墨覆盖率测试模块示意图

A.3.3 印刷工艺校正及获取测试数据

A.3.3.1 采用按照A.3.2规定制作的标准测试版，在A.3.1 确定的基础参数条件下印刷。

A.3.3.2 按照A.4规定的测量方法测量测试模块，并采集颜色管理特性数据如：套印精度、密度、叠印率、灰平衡、阶调值增大（网点扩大）、分辨率、色度、最大网点面积油墨覆盖率、自然图像等。

A.3.3.3 分析A.3.3.2所获得的数据，优化A.3.1所涉及的基础参数以及A.3.2所涉及的测试模块技术参数。

A.3.3.4通过测量颜色测试靶，生成印刷色彩特性文件。

A.3.3.5 重复A.3.3.1~A.3.3.4步骤，直至A.3.3.1、A.3.3.2内容达到颜色控制的要求，形成颜色管理标准数据集。

A.3.4 定期验证

每间隔一定的时间重复A.3.3.5的步骤，验证颜色管理系统的稳定性和可控性。

A.4 测试方法

A.5.1 套印精度

按标准正文5.3.2的规定进行检测。

A.5.2 密度

按GB/T 18722的规定进行检测。

A.5.3 叠印率

按GB/T 18722的规定进行检测。

A.5.4 灰平衡

通过灰平衡查找表，找出制版工艺和印刷配套的灰平衡参数。

A.5.5 阶调值增大（网点扩大）

按GB/T 18720的规定进行。

A.5.6 分辨率

在分辨率测控条查找符合产品质量要求的分辨率图形。

A.5.7 色度

按GB/T 18722的规定进行。

A.5.8 最大网点面积油墨覆盖率值

在符合CY/T 3规定的光源下目视油墨覆盖率测试模块，在模块矩阵图深色部位查找色块颜色变化最小边界，以边界处色块的网点面积作为最大网点面积油墨覆盖率值。

A.5.9 图像印刷效果

在符合CY/T 3-1999规定的光源下目测鉴定。

附录B

（规范性附录）

烘箱风压偏差率测量方法

B.1指针式管道型风压测量仪工作原理及结构

B.1.1 工作原理

风压测量仪可将被测量管道内气流的动能转换成压力能进行显示。测量仪的受风侧受气流冲击，压力较高，称为全压，测量仪的背风侧由于不受气流冲击，其压力为风管内的静压力，称为静压。全压和静压之差被称为差压。

指针式风压测量仪是以橡胶膜片作为敏感元件的弹性式压力仪表。当差压作用于测量仪的橡胶膜片时，膜片产生变形，膜片中心位移，经弹性连接件带动装在片簧上的磁钢（或磁铁）产生位移，改变磁场，其磁性耦合作用使风压测量仪表头的螺旋轴转动，带动测量仪刻度盘指针指示测试的压力值，完成风压测量。

B.1.2结构

由圆形指针表头、进风测量接口、出风测量接口及联接软管构成。

B.2 指针式管道型风压测量仪的使用方法

B.2.1风压仪的量程及精度应符合工艺文件规定的要求。

B.2.2检测应在印刷机及给风、排风风机正常运转的状态下进行。

B.2.3测量步骤

B.2.3.1 根据凹印机的测量部位（给风测量口、排风测量口）选择仪器测量接口。仪器给风接口用于测量给风风压，仪器排风接口用于测量排风风压。

B.2.3.2 将风压测量仪的给风（排风）测量接口与烘箱给风（排风）测量口相联接，测量给风（排风）压力值并记录读数Ai。

B.2.3.3  按式(B.1)分别计算烘箱给风（排风）的风压偏差率S。

S=[(Ai－A)/A]×100……………………………式(B.1)

式中：

S — 风压偏差率；

Ai— 给风（排风）风压测量值；

A —工艺规定的风压标准值。

附录C

（资料性附录）

手持式频闪仪检测方法

C.1 工作原理及结构

C.1.1工作原理

频闪仪是以可控制光源发光并以特定频率快速闪动的光学测量仪器。频闪仪能够发出短暂又频密的闪光，当闪光频率与被测物体的运动速度接近或同步时，利用眼睛的视觉暂留与视频同步，观测高速运动物体的表面质量或运行状况。

C.1.2 结构

系统核心结构为：调节和功能选择按键、闪光控制模块、闪光灯供电模块等。

C.2使用方法

C.2.1频闪频率计算

按式（C.1）计算频闪频率

f=1000V/60L……………………………… 式(C.1)

式中：

F — 图案运动频率，单位为次/s；

V — 印刷速度，单位为mm/s；

L — 印品单元长度，单位为mm。

C.2.2操作步骤

C.2.2.1 打开电源开关，调节频闪仪频率至计算频率。

C.2.2.2 将频闪仪光源对准运动中的印品被测部位，微调频率直到视觉中印品被测部位相对静止。

C.2.2.3 观察印品被测部位的质量变化情况。

参考文献

[1] GB/T 9851.1-2008 印刷技术术语 第1部分：基本术语

[2] GB/T 4122.1-2008 包装术语 第1部分：基础术语

[3] GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

[4] GB/T 18720-2002 印刷技术 印刷测控条应用

[5] GB/T 18721-2002 印刷技术 印前数据交换 CMYK标准彩色图像数据（CMYKSCID）（含光盘）

[6] GB/T 18722-2002 印刷技术 反射密度测量和色度测量在印刷过程控制中的应用

[7] GB/T 19437-2004 印刷技术 印刷图像的光谱测量和色度计算

[8] GB/T 20439-2006 印刷技术 印前数据交换 用于四色印刷特征描述的输入数据