《塑料软包装凹版印刷过程质量控制及检验方法》国家标准编制说明

# 一、工作简况

（一）任务来源

2013年12月由国家标准化管理委员会下达《塑料软包装凹印印制过程控制及质量检验方法》（项目编号20132744-t-421）国家标准制定计划。

项目性质：推荐性国家标准

项目计划完成时间：2016年

（二）标准的起草单位及起草人

本标准的起草单位为：江苏彩华包装集团公司、黄山永新股份有限公司、北京印刷学院、上海紫江彩印包装有限公司、浙江诚信包装材料有限公司、松裕印刷包装有限公司、北京凌云光技术有限责任公司、河北天龙彩印有限公司、陕西北人印刷机械有限责任公司、松德智慧装备股份有限公司、宁波欣达印刷机器有限公司、四川工商职业技术学院、东莞市星宇高分子材料有限公司、中国印刷技术协会凹版印刷分会。

本标准起草人为：曹国荣、夏嘉良、侯小平、许文才、潘健、孙 宏、钟惠定、荣慧利、乔英哲、白忠玉、平 瑶、张幸彬、张俊峰、余 勇、赖淦荷。

（三）主要工作过程

1、2013年3月由凹版印刷技术协会牵头与全国印刷标准化委员会SAC/TC 170就《塑料软包装凹印印制过程控制及质量检验方法》国家标准起草工作进行了协商，确定撰写《塑料软包装凹印印制过程控制及质量检验方法》国家标准项目立项报告上报国家标准化委员会并获批。

2、2014年4月23日在北京召开了“塑料软包装凹印印制过程控制及质量检验方法”国家标准起草组成立会议。

会议讨论并确定《塑料软包装凹印印制过程控制及质量检验方法》国家标准的制定思路要以塑料软包装凹印过程控制为对象，以GB/T 7707-2008《凹版装潢印刷品》为依据，对凹版印刷工艺过程质量关键控制点及检验方法进行标准化。伴随对标准目的、依据及对象的明确，会议确定标准名称为《塑料软包装凹版印刷过程质量控制及检验方法》。

会议讨论并确定了标准框架为：1范围；2规范性引用文件；3术语和定义；4质量控制要求（4.1原材料，4.2设备，4.3工装，4.4工艺，4.5操作规范）；5检验方法。

会议确定了标准起草单位、起草人、起草工作任务与分工，形成《塑料软包装凹印印制过程控制及质量检验方法》国家标准起草组成立会议纪要（简称：4.23会议纪要）。

3、2014年4月24日至6月30日，根据“4.23会议纪要”的要求，以江苏彩华包装集团公司为主，并与起草组成员单位进行协商后撰写《塑料软包装凹版印刷过程质量控制及检验方法》的起草组讨论稿(第1稿)。并于2014年9月14日在北京召开标准起草组第1次工作会议，对标准起草组讨论稿（第1稿）进行了认真讨论。

会议对过程质量控制点进行了梳理和分析，确定工艺基础、工艺要求、印品质量等控制项目为过程质量控制点并制定控制要求。

与会专家对印品质量控制章节的项目及标准进行了长时间认真讨论后一致认为按照制定标准的目的、依据、对象的基本思路，本标准应重点规定印品质量控制项目而不对印品质量值做量化规定。

会议决定删除PVC内容，在收缩膜标签品类考虑纳入PET收缩薄膜。

会议认为，颜色管理工作是提升凹印过程质量控制能力的一个相对较新的项目，通过颜色管理，能够大大提高产品印刷色彩的可重复再现效率和降低损耗。因此，会议确定把颜色管理写进标准并编写颜色管理附录。

会议就标准起草组草案（第1稿）的结构、内容、技术数据及测试方法等相关问题进行讨论与研究，形成《塑料软包装凹印印制过程控制及质量检验方法》国家标准起草组第1次工作会议纪要（简称第1次工作会议纪要）。

4、2014年7月至2015年1月，标准起草人根据第1次工作会议决定开展工作，调整相关条款及内容、征集并汇总调研技术数据，对标准讨论稿(第1稿)进行修改后形成标准起草组讨论稿(第2稿)。于2015年1月19日~1月20日在北京召开了标准起草组第2次工作会议，会议对标准讨论稿（第2稿）进行了认真讨论。

根据征集技术数据和企业情况，会议确定了较为符合凹版印刷质量控制要求的各项技术指标。

在4.2.2工艺参数要求章节对烘箱给风排风项下增加烘箱状态要求，目的在于控制烘箱处于负压状态，以保持合适的溶剂挥发及油墨干燥条件，并减少印刷环境的空气中溶剂含量，维护员工健康。

关于印刷机仪表校准问题，经调研印刷设备生产商后讨论分析认为，仪表校准由专业人员定期进行，一旦发现问题，不能通过简单的调校来恢复仪表状态而需要更换经专业调校好的仪表进行使用。这项工作属于印刷机维护范畴。在印刷生产中仪表和印刷机为一个整体，设备状态正常也应涵盖仪表状态正常项，因此印刷机仪表校准不列入过程控制内容。

会议就标准起草组草案（第2稿）的内容、技术数据及测试方法等相关问题进行进一步讨论与研究，形成《塑料软包装凹印印制过程控制及质量检验方法》国家标准起草组第2次工作会议纪要（简称第2次工作会议纪要）。

5、2015年1月至5月标准起草人根据第2次工作会议决定，调整相关条款格式及内容、进一步征集技术数据、编著标准附录，对标准讨论稿(第2稿)进行修改后形成标准起草组讨论稿(第3稿)。并于2015年6月3日~6月4日在北京召开了标准起草组第3次工作会议，会议对标准讨论稿（第3稿）进行了认真讨论和逐条修改，形成《塑料软包装凹印印制过程控制及质量检验方法》征求意见稿。

会议再次对术语“凹版印刷”的英文名称进行了讨论，确定本标准中采用“Gravure printing”为“凹版印刷”的英文名称。

会议确定，术语“复合油墨 lamination ink ”定义为“以薄膜为承印材料进行里印，且印刷面被复合在材料内部所使用的油墨”。

会议从过程质量控制的角度认真讨论了附录A《颜色管理系统基本要素》的架构和内容。期望有助于凹版印刷企业在贯彻标准的过程中能够初步了解其运转机理、基本要素以及建立颜色管理系统的步骤。

6、2015年8月4日，起草组将修改完善后的标准征求意见稿和标准编制说明上报印刷标委会秘书处，印刷标委会秘书处于2015年9月18日在上报文件的基础上形成标准征求意见文件，发给印刷标委会全体委员，并在印刷标委会网站及国家标准化管理委员会国家标准制修订平台上传，公开征集意见和建议。

# 二、标准编制原则与确定标准主要内容的依据

（一）标准编制原则

坚持高起点、严要求与适宜性、可操作性相结合的原则。高起点即标准编制所涉及的原材及产品技术指标，应不低于目前国内相关行业标准规定的限量指标；严要求即标准的编制应严格遵循GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》及相关法规的要求进行；适宜性既要充分考虑到本行业的发展现状与特点及对测试项目的设置与限量指标的控制，又要有一个适宜的范围与程度,从而提高标准贯彻实施的可操作性。

（二）本标准主要内容

本标准主要提出了以塑料为基材、软包装和塑料薄膜标签用途的凹版印刷生产过程的质量控制及其检验。标准的内容涵盖塑料软包装和标签凹版印刷的原材料、设备、工艺装备、工艺规范、印品质量控制等各个环节所涉及的质量控制点。

（三）本标准制定参考的主要依据

标准制定中参考了GB/T 7707-2008《凹版装潢印刷品》以及相关原材料、设备、工艺装备等国家或行业标准。

# 三、主要试验（或验证）的分析及技术经济效益评估

（一）验证分析

1、承印物技术指标

承印物技术指标中对塑料凹版印刷过程质量控制有影响的项目为：厚度允差、拉伸强度、热收缩率、光学性能、表面湿润张力及外观。标准第一稿根据所选承印物的国家或行业标准中的技术指标进行了选择。在起草组第一次会议上，与会专家讨论认为，现行各类承印物标准的条款风格各异，需要对这些技术指标按照适合凹版印刷质量要求进行调查后确定指标值。会后起草组对上述技术指标进行了企业数据收集，对照河北天龙彩印有限公司、上海紫江彩印包装有限公司、浙江诚信包装材料有限公司、毕玛时东莞奇妙包装有限公司、江苏彩华包装集团有限公司等多家企业现行情况，对第一稿的内容进行了修改（见附件1 企业现行数据调研汇总表）

（1）根据套印精度要求微调BOPP、BOPA、PE膜的厚度允差值。

（2）根据印品套印精度要求调整BOPP、BOPET、BOPA膜的热收缩率指标。

（3）按照印品外观的要求对气泡、晶点项目增加了分散性要求。

2、溶剂技术指标

溶剂技术指标紧扣印刷相关的2项：纯度及水分含量。标准第一稿根据常用溶剂的国家或行业标准的技术指标进行了选择。在起草组第一次会议上，与会专家讨论认为，需要对其进行调查核定。会后起草组对上述技术指标进行了企业数据收集，对照河北天龙彩印有限公司、上海紫江彩印包装有限公司、浙江诚信包装材料有限公司、毕玛时东莞奇妙包装有限公司、江苏彩华包装集团有限公司等数家企业的现行状况，对第一稿的内容进行了核实，其基本情况能够符合相关国家标准或行业标准的规定（见附件1 企业现行数据调研汇总表）。

3、由于本标准的测试检验方法采用GB/T 678化学试剂乙醇（无水乙醇）、GB/T 3728工业用乙酸乙酯、GB/T 4456 包装用聚乙烯吹塑薄膜、GB/T 7707凹版装潢印刷品、GB/T 7814工业用异丙醇、GB/T 10003普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜、GB/T 12027塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法、GB/T 12717-2007工业用乙酸酯类试验方法、GB/T 13217.4-2008液体油墨粘度检验方法、GB/T 16958包装用双向拉伸聚酯薄膜、GB/T 20218双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜、GB/T 27740流延聚丙烯（CPP）薄膜、GB/T 28383卷筒料凹版印刷机、BB/T 0070包装用单向热收缩型聚酯薄膜、CY/T 3色评价照明和观察条件、CY/T 9 电子雕刻凹版技术要求及检验方法、CY/T XXX 印刷质量视觉表面检测系统技术要求和检验方法、HG/T 2287印刷胶辊、HG/T 3939工业用丙二醇甲醚、QB/T 1046  凹版塑料薄膜表印油墨、QB/T 2024  凹版塑料薄膜复合油墨等标准的相关规定，因此对测试检验方法可不再进行验证。

（二）技术经济评估

1、标准已基本覆盖塑料软包装过程质量控制的主要环节及控制点，具有较为适宜的技术规范及指导功能。

2、对过程质量控制及检验方法进行规范是本标准的目的，既符合国际、国内相关法规的要求；又能结合国情、行业现状与发展需要，使标准的贯彻实施更能切实可行。

3、本标准的贯彻实施经济效益是显著的。本标准的贯彻实施将对我国印刷包装工业立足本土、拓宽国际市场、提升产品的市场竞争力与市场占有份额都是具有重要意义。本标准的制定，不仅为塑料软包装凹版印刷加工过程质量管控和评价提供了依据,对促进我国印刷包装工业的发展，引领行业的规范化过程质量管理，稳定产品质量等方面均将产生良好的社会效益与经济效益。

# 四、本标准参照采用的国际或国内法规及相关标准

（一）本标准查阅的相关国家标准、行业标准和其他国家的标准, 见附件2。

（二）本标准参照采用的国际或国内法规及相关标准，见附件3。

（三）国内外尚无相关标准。

# 五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准内容符合国家现行法律、法规要求，并与参照采用的相关标准有一定的对应关系。

# 六、重大分歧意见的处理经过程和依据

本标准的制定过程中出现的分歧意见, 主要集中在术语定义、印品质量量化指标与否、是否允许使用PVC薄膜及颜色管理内容等几个方面。

（一）标准起草组经讨论决定将术语“凹版印刷”的英文名称确定为“gravure printing”。理由是近年来国内外印刷业和印刷机制造业普遍认同和采用“gravure printing”为“凹版印刷”的英文名称。例如：“凹版印刷机”称为“gravure printing machine”、“凹印油墨”称为“Gravure printing inks”等。虽然在《GB/T 9851.1-2008印刷技术术语 第1部分：基本术语》5.13中凹版印刷的英文名称为“recess printing”，但考虑到GB/T 9851.1的现行版本为2008年发布，距今已经过去7年之久，相关术语需要进一步与国际接轨，因此本标准中采用“Gravure printing”。

（二）标准起草组经讨论决定将术语“复合油墨”定义为“以薄膜为承印材料进行里印，且印刷面被复合在材料内部所使用的油墨”。理由是GB/T 15962-2008《油墨术语》2.3.2.2.2薄膜塑料凹印复合油墨 photogravure lamination ink for film的定义：“以薄膜为承印材料进行里印的照相凹版印刷油墨”，仅指定里印用途却没有说明里印后要将油墨复合在材料内部是结构呈“三明治”状态，而仅针对于里印的用途，其他油墨也可以使用，但其他油墨对应于复合的用途却不一定能保证复合强度。

（三）标准起草组决定对印品质量不做量化规定。理由是，塑料软包装凹印产品涉及面广，产品标准值范围宽，在产品标准方面GB/T 7707《凹版装潢印刷品》已对凹版印品质量进行了规范，而本标准明确是以对凹版印刷工艺过程质量关键控制点及检验方法进行标准化为目的，因此本标准重点规定印品质量控制项目而不对印品质量作量化规定。

（四）根据目前国内仍有一定使用聚氯乙烯（PVC）薄膜的需要，会议就是否将PVC列入承印物监控范围进行了充分讨论.鉴于PVC制造过程中的排放污染以及造成加工人员接触有害物质的问题，国家环境保护部颁布强制性标准：HJ 2539-2014 《环境标志产品 技术要求 印刷 第三部分 凹版印刷》（5.1.2）已有规定“不得使用聚氯乙烯（PVC）为承印材料”。考虑到塑料凹版印刷业的社会责任和员工健康保护责任，会议决定承印物章节不包含PVC薄膜，而纳入PET收缩薄膜作为规范。旨在引导企业建立环保意识，执行环保法规，承担环保社会责任。

（五）标准起草组经过充分讨论后确定把颜色管理写进标准并编写了颜色管理附录。起草组认为，颜色质量管理工作是凹印过程控制的一个重要内容，通过颜色管理，能够大大提高产品印刷色彩的可重复再现效率和降低损耗。目前发达国家印刷行业和凹印下游高端客户都在积极开展和推广这项工作，其经济效益正在逐渐显现。把颜色管理写进标准，其目的是希望通过本标准的贯彻执行和标准内容的推广，使业界了解颜色管理系统的运转机理及基本要素，认识、接受和开展颜色管理工作，提升我国凹版印刷过程的颜色管理及控制能力。

# 七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准建议为推荐性标准。

# 八、贯彻标准的要求措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

(一)组织措施

在SAC/TC 170的组织协调下，以标准起草组成员为主，成立标准宣贯小组。

(二)技术措施

组织撰写标准宣贯材料，组织标准宣贯培训，争取标准颁布实施后尽快在全行业推广。

# 九、废止现行有关标准的建议

不存在可废止的对应标准。

# 十、本标准编制说明的附件

附件1：本标准相关的企业现行数据调研汇总表；

附件2：编制本标准所查阅的相关标准一览表；

附件3：本标准所参考的相关标准一览表；

附件4：本标准与相关标准的项目与限量指标对照表。

附件1 企业现行数据调研汇总表

一、承印物理化数据汇总表

（一） BOPP薄膜

| 项目 |  |  | 第一稿 | 第二稿 | 河北天龙 | 毕玛时 | 紫江 | 彩华 | 诚信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽度允差（mm） |  |  | -1.0～+2.0 | 0～2 | -0～+3 | 0～2 | ±2 | 0～+2 | -1.0～+2.0 |
| 厚度µm 允差（%） | 平均 | 12≤厚度≤25 | ±4.0 | ±4.0 | ±4（≤30） | ±4（0-19） | ±4（15-25） | ±3 | ±3.5（18-24） |
|  |  | 25≤厚度<35 | ±3.0 | ±3.0 | ±3（31-60） | ±4（20-40） | ±3（26-35） | ±3 | ±2.5（25-35） |
|  |  | 35≤厚度<60 | ±2.0 | ±2.0 | （≥60）， | - | ±2（＞35） | ±3 | ±2（36-60） |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | 极限 | 12≤厚度≤25 | ±7.0 | ±6 | ±6（≤30） | - | ±6（15-25） |  | ±5（18-24） |
|  |  | 25≤厚度<35 | ±6.0 | ±5 | ±4（31-60） | - | ±5（26-35） |  | ±4.0（25-35） |
|  |  | 35≤厚度<60 | ±5.0 | ±4 | （≥60） | - | ±4（＞35） |  | ±3（36-60） |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 拉伸强度（MPa） | 纵向 |  | ≥120 | ≥120 | ≥140 | ≥130 | ≥140 | ≥120 | ≥120 |
|  | 横向 |  | ≥200 | ≥220 | ≥240 | ≥200 | ≥210 | ≥220 | ≥220 |
| 热收缩率（%） | 纵向 |  | ≤4.5 | ≤4.0 | ≤4 | - | ≤4.5 | ≤4 | ≤4 |
|  | 横向 |  | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤2 | - | ≤2.0 | ≤3 | ≤3.5 |
| 光学性能（%） | 雾度 |  | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤2 | ≤1.5 | ≤2.5 | - |
| 气泡、晶点（mm） | 允许直径 |  | ≤0.3 | ≤0.3 10*10CM内不超过4颗 | ≤0.5 | ≤0.5 10*10CM内不超过4颗 | - | 无明显的气泡、晶点、杂质 | 不允许 |

（二）BOPET薄膜

| 项目 |  |  | 第1稿 | 第2稿 | 河北天龙 | 毕玛时 | 紫江 | 彩华 | 诚信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽度允差（mm） |  |  | -1.0～+2.0 | -1.0～+2.0 | -0～+3 | -1～+2 | ±2 | 0～+2 | ±2 |
| 厚度µm 允差（%） | 平均 | 厚度≤9 | ±3.0 | ±3.0 | ±4（≤30） | ±6（0-19） | 5 | ±0.6µm (＜12) | ±3（≤9） |
|  |  | 厚度>9 | ±2.0 | ±2.0 |  | - |  | ±1.0µm (12~19) | ±4（>9） |
|  |  |  |  |  |  | - |  | ±1.2µm (＞19) |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | 极限 | 厚度≤9 | ±6.0 | ±6.0 | ±6（≤30） | - | 8% |  | ±7（≤9） |
|  |  | 厚度>9 | ±5.0 | ±5.0 |  | - |  |  | ±5（>9） |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 拉伸强度（MPa） | 纵向 |  | ≥170 | ≥180 | ≥220 | ≥175 | ≥200 | ≥180 | ≥190 |
|  | 横向 |  | ≥170 | ≥180 | ≥220 | ≥175 | ≥190 | ≥180 | ≥190 |
| 热收缩率（%） | 纵向 |  | ≤3.0 ≤3.0 | ≤2.5 | - | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2 | ≤2.0 |
|  | 横向 |  |  | ≤1.5 | - | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1 | ≤1.5 |
| 光学性能（%） | 雾度 |  | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤2.8 | ≤5 | ≤3.0 | ≤3 | - |
| 气泡、晶点（mm） | 允许直径 |  | ≤0.3 | ≤0.3 10*10CM内不超过4颗 | - | ≤0.5 |  | 无明显的气泡、晶点、杂质等疵点 |  |
|  | 分散性要求 |  |  |  | - | 10*10CM内不超过4颗 | - |  |  |

（三）BOPA薄膜

| 项目 |  |  | 第1稿 | 第2稿 | 河北天龙 | 毕玛时 | 紫江 | 彩华 | 诚信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽度允差（mm） |  |  | 0～+4.0 | 0～+4.0 | -0～+3 | 0-3 | ±2 | 0～+2 | ±2 |
| 厚度µm 允差（%） | 平均 |  | ±6.0 | ±6.0 | ±4 | ±8（0-19） | 4 | ±1µm | ±5 |
|  |  |  |  |  |  | ±8（20-40） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | 极限 |  | ±10.0 | ±8.0 | ±6 | - | 6 |  | ±8 |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 拉伸强度（MPa） | 纵向 |  | ≥180 | ≥180 | ≥200 | ≥200 | ≥180 | ≥180 | ≥190 |
|  | 横向 |  | ≥180 | ≥180 | ≥230 | ≥220 | ≥180 | ≥230 | 80～180 |
| 热收缩率（%） | 纵向 |  | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
|  | 横向 |  | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 光学性能（%） | 雾度 |  | ≤7.0 | ≤4 | ≤4 | ≤7 | ≤3.5 | ≤5 |  |
| 气泡、晶点（mm） | 允许直径 |  | ≤0.3 | ≤0.3 10*10CM内不超过4颗 | - | ≤- |  | 无明显的气泡、晶点、杂质等疵点 | 不允许 |

（四）PE薄膜

| 项目 |  |  | 第1稿 | 第2稿 | 河北天龙 | 毕玛时 | 紫江 | 彩华 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽度允差（mm） |  |  | 0～+4 | 0～+4 | -0～+5 | ≤50，-2-7 >50，2-5 | ±2 | 0～+1% |  |
| 厚度µm 允差（%） | 平均 | 厚度< 25 | ±12.0 | ±8(≤50μ) | ±5（≤30） | ±10（0-19） | - | ±10(≤50μ) |  |
|  |  | 25≤厚度≤50 | ±10.0 | ±7(50～100μ) | 4（31-60） | ±10（20-40） | 8 | ±8(50～100μ) |  |
|  |  | 50<厚度≤100 | ±8.0 | ±6(＞100μ) | 3（≥60） | ±8（>40） |  | ±6(＞100μ) |  |
|  |  | 厚度>100 | ±6.0 |  |  | - |  |  |  |
|  | 极限 | 厚度<25 | ±15.0 | ±10(≤50μ) | ±8（≤30） | - | 8 |  |  |
|  |  | 25≤厚度≤50 | ±12.0 | ±9(50～100μ) | ±7（31-60） | - |  |  |  |
|  |  | 50<厚度≤100 | ±10.0 | ±8(＞100μ) | ±6（≥60） | - |  |  |  |
|  |  | 厚度>100 | ±8.0 |  |  | - |  |  |  |
| 拉伸强度（MPa） | 纵向 |  | ≥18 | ≥18 | ≥20.1（40um） | ≥15 |  | ≥18 |  |
|  | 横向 |  | ≥18 | ≥18 | ≥12.1（40um） | ≥12 |  | ≥18 |  |
| 热收缩率（%） | 纵向 |  | ≤4.5 | ≤4.5 | - | - |  | / |  |
|  | 横向 |  | ≤3.0 | ≤3.0 | - | - |  | / |  |
| 光学性能（%） | 雾度 |  | - | - | ≤1 | - |  | / |  |
| 气泡、晶点（mm） | 允许直径 |  | ≤1.0 | ≤0.5 10*10CM内不超过4颗 | ≤0.5 | ≤0.5 10*10CM内不超过4颗 |  | 无明显的气泡、晶点、杂质等疵点 |  |

（五）CPP薄膜

| 项目 |  |  | 第1稿值 | 第二稿 | 河北天龙 | 毕玛时 | 紫江 | 彩华 | 诚信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽度允差（mm） |  |  | 0～+4 | 0～+4 | -0～+4 | 0-2 | ±2 | 0～+4 | 0～+4 |
| 厚度µm 允差（%） | 平均 | 20≤厚度< 40 | ±8.0 | 8%（≤40） | ±3（≤30） | ±8（0-19） | 5%（≤40） | ±8 | ±6（≤30） |
|  |  | 40≤厚度≤80 | ±6.0 | 6%（＞40） | 3（31-60） | ±8（20-40） | 4%（＞40） |  | ±5（31-60） |
|  |  | - | - |  | - | ±8（>40） |  |  | ±4（>60） |
|  | 极限 | 20≤厚度< 40 | ±10.0 | 10%（≤40） | ±8（≤30） |  | 6%（≤40） |  | ±10（≤30） |
|  |  | 40≤厚度≤80 | ±8.0 | 8%（＞40） | ±5（31-60） |  | 8%（＞40） |  | ±8（31-60） |
|  |  | - | - |  | - |  |  |  | ±6（>60） |
| 拉伸强度（MPa） | 纵向 |  | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥40 | ≥35 | ≥35 |
|  | 横向 |  | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥35 | ≥30 | ≥20 | ≥25 |
| 热收缩率（%） | 纵向 |  | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤4 | - | - | - | - |
|  | 横向 |  | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤2 | - | - | - | - |
| 光学性能（%） | 雾度 |  | - | - |  | ≤0.8 | 4.9≤40) 5(＞40) | - | - |
| 气泡、晶点（mm） | 允许直径 |  | ≤0.3 | ≤0.3 10*10CM内不超过4颗 | ≤0.5 | ≤0.5 |  | 无明显的气泡、晶点、杂质等疵点 | 不允许 |
|  | 分散性要求 |  |  |  | 不影响使用 | 10*10CM内不超过4颗 |  |  |  |

二、企业现行溶剂技术指标数据调研汇总表

（一） 乙酸乙酯

| 项目 | 第1稿 / 第2稿 | 河北天龙 | 毕玛时 | 紫江 | 彩华 | 诚信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯度 % | 乙酸乙酯的质量分数 ≥ 99.5 / ≥ 99.5 | 99.8 | 99.9-100 | 99 | ≥99 | 99.5 |
| 水分含量 % | ≤0.1 / ≤0.1 | 100mg/kg | 0-0.06 | 0.1 | ≤0.2 | ≤0.1 |

（二）无水乙醇

| 项目 | 第1稿/第2稿 | 河北天龙 | 毕玛时 | 紫江 | 彩华 | 诚信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯度 % | 乙醇的质量分数 ≥99.5 / ≥ 99.5 | 99.5 | 99.9-100 | 99.8 | ≥99.5 | 99.7 |
| 水分含量 % | ≤0.2 / ≤0.2 | 100mg/kg | 0-0.09 | 0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |

（三）异丙醇

| 项目 | 第1稿/第2稿 | 河北天龙 | 毕玛时 | 紫江 | 彩华 | 诚信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯度 % | 异丙醇的质量分数 ≥99.7 / ≥ 99.7 | 99.5 | 99.9-100 | 99.7 | ≥99 | 99.7 |
| 水分含量 % | ≤0.2 / ≤0.2 | 200mg/kg | 0-0.02 | 0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 |

（四）丙二醇甲醚

| 项目 | 第1稿/第2稿 | 河北天龙 | 毕玛时 | 紫江 | 彩华 | 诚信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯度 % | 丙二醇甲醚的质量分数 ≥99.5 / ≥ 99.5 | 99.6 | - | 99 | ≥99 | 99.5 |
| 水分含量 % | ≤0.1 / ≤0.1 | 100mg/kg | - | 0.05 | ≤0.2 | ≤0.1 |

（五）乙酸正丙酯

| 项目 | 第1稿/第2稿拟 | 河北天龙 | 毕玛时 | 紫江 | 彩华 | 诚信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯度 % | 乙酸正丙酯含量 ≥99.5 / ≥ 99.5 | 99.5 | 99.9-100 | 99 | ≥99 | 99.5 |
| 水分含量 % | ≤0.1 / ≤0.1 | 200mg/kg | 0.0.01 | 0.05 | ≤0.2 | ≤0.1 |

附件2 编制本标准所查阅的相关国家标准、行业标准一览表

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GBT 1.1-2009 | 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写 |
| GBT 678-2002 | 化学试剂 乙醇（无水乙醇） |
| GB 683-93 | 化学试剂甲醇 |
| GB/T 2035-2008 | 塑料术语及其定义 |
| GB/T 2918-1998 | 塑料试样状态调节和试验的标准环境 |
| GB/T 3728-2007 | 工业乙酸乙酯 |
| GB/T 4122.1-2008 | 包装术语 第1部分：基础术语 |
| GB/T 4456-2008 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |
| GB/T 4649-2008 | 工业用乙二醇 |
| GB/T 6026-1998 | 工业丙酮 |
| GB/T 6027-1998 | 工业正丁醇 |
| GB/T 6672-2001 | 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 |
| GB/T 6673-2001 | 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 |
| GB 6820-1992 | 工业合成乙醇 |
| GB/T 7707-2008 | 凹版装潢印刷品 |
| GB/T 7814-2008 | 工业用异丙醇 |
| GB/T 9851.1-2008 | 印刷技术术语 第1部分：基本术语 |
| GB/T 10003-2008 | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 |
| GB/T 12027-2004 | 塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法 |
| GB/T 12589-2007 | 化学试剂乙酸乙酯 |
| GB/T 12717-2007 | 工业用乙酸酯类试验方法 |
| GB/T 13217.4-2008 | 液体油墨粘度检验方法 |
| GB/T 15962-2008 | 油墨术语 |
| GB/T 16958-2008 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 |
| GB/T 18720-2002 | 印刷技术 印刷测控条的应用 |
| GB/T 18721-2002 | 印刷技术 印前数据交换 CMYK标准彩色图像数据（CMYKSCID）（含光盘） |
| GB/T 18722-2002 | 印刷技术反射密度测量和色度测量在印刷过程控制中的应用 |
| GB/T 19437-2004 | 印刷技术 印刷图像的光谱测量和色度计算 |
| GB/T 20218-2006 | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 |
| GB/T 20439-2006 | 印刷技术 印前数据交换 用于四色印刷特征描述的输入数据 |
| GB/T 27740-2011 | 流延聚丙烯（CPP）薄膜 |
| GB/T 28118-2011 | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 |
| GB/T 28383-2012 | 卷筒料凹版印刷机 |
| BB/T 0070 | 包装用单向热收缩型聚酯薄膜 |
| CY/T 3-1999 | 色评价照明和观察条件 |
| CY/T 9-94 | 电子雕刻凹版技术要求及检验方法 |
| CY/T XXX | 印刷质量视觉表面检测系统技术要求和检验方法 |
| HJ 2539-2014 | 环境标志产品 技术要求 印刷 第三部分 凹版印刷 |
| HG/T 2287-2008 | 印刷胶辊 |
| HG/T 3079-1999 | 橡胶、塑料辊尺寸公差 |
| HG/T 3939-2007 | 工业用丙二醇甲醚 |
| HG/T 3940-2007 | 工业用丙二醇甲醚乙酸酯 |
| QB/T 1046-2012 | 凹版塑料薄膜表印油墨 |
| QB 1257-91 | 软聚氮乙烯吹塑薄膜 |
| QB/T 2024-2012 | 凹版塑料薄膜复合油墨 |
| QB/T 3632-1999 | 聚氯乙烯热收缩薄膜、套管 |

附件3 本标准所参考的相关标准一览表

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GBT 678-2002 | 化学试剂 乙醇（无水乙醇） |
| GB/T 3728-2007 | 工业乙酸乙酯 |
| GB/T 4456-2008 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |
| GB/T 7707-2008 | 凹版装潢印刷品 |
| GB/T 7814-2008 | 工业用异丙醇 |
| GB/T 10003-2008 | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 |
| GB/T 12027-2004 | 塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法 |
| GB/T 12717-2007 | 工业用乙酸酯类试验方法 |
| GB/T 13217.4-2008 | 液体油墨粘度检验方法 |
| GB/T 16958-2008 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 |
| GB/T 20218-2006 | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 |
| GB/T 27740-2011 | 流延聚丙烯（CPP）薄膜 |
| GB/T 28383-2012 | 卷筒料凹版印刷机 |
| BB/T 0070 | 包装用单向热收缩型聚酯薄膜 |
| CY/T 3-1999 | 色评价照明和观察条件 |
| CY/T 9-94 | 电子雕刻凹版技术要求及检验方法 |
| CY/T XXX | 印刷质量视觉表面检测系统技术要求和检验方法 |
| HJ 2539-2014 | 环境标志产品 技术要求 印刷 第三部分 凹版印刷 |
| HG/T 2287-2008 | 印刷胶辊 |
| HG/T 3939-2007 | 工业用丙二醇甲醚 |
| HG/T 3940-2007 | 工业用丙二醇甲醚乙酸酯 |
| QB/T 1046-2012 | 凹版塑料薄膜表印油墨 |
| QB/T 2024-2012 | 凹版塑料薄膜复合油墨 |

附件4 本标准与相关标准的项目与限量指标对照表

| 项目 |  |  | 限量指标值 |  | 相关标准信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本标准 | 相关标准 | 标准号 | 标准名称 | 条款号 |
| BOPP外观 （气泡、晶点） | 直径 |  | ≤0.3mm 并且在100mm×100mm内不得超过4个 | ＞2mm不允许 | GB/T 10003-2008 | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 | 4.1 |
| BOPP厚度极限允差（%） | 0.012mm≤厚度≤0.025mm |  | ±6.0 | ±7.0 | GB/T 10003-2008 | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 | 4.2.2 |
|  | 0.025mm≤厚度＜0.035mm |  | ±5.0 | ±6.0 |  |  |  |
|  | 0.035mm≤厚度＜0.060mm |  | ±4.0 | ±5.0 |  |  |  |
| BOPP热收缩率（%） | 纵向 |  | ≤4.0 | ≤4.5 | GB/T 10003-2008 | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 | 4.3 |
|  | 横向 |  | ≤2.0 | ≤3.0 |  |  |  |
| BOPP拉伸强度（MPa） | 纵向 |  | ≥120 | ≥120 | GB/T 10003-2008 | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 | 4.3 |
|  | 横向 |  | ≥220 | ≥200 |  |  |  |
| BOPET外观 （气泡、晶点） | 直径 |  | ≤0.3mm 并且在100mm×100mm内不得超过4个 | 薄膜应无明显裂纹、松弛、褶皱、瑕疵、杂质及任何影响适用性的缺陷 | GB/T 16958-2008 | 包装用双向拉伸聚脂薄膜 |  |
| BOPET拉伸强度（MPa） | 纵向 |  | ≥180 | ≥170 | GB/T 16958-2008 | 包装用双向拉伸聚脂薄膜 | 5.3 |
|  | 横向 |  | ≥180 | ≥170 |  |  |  |
| BOPET热收缩率（%） | 纵向 |  | ≤2.5 | ≤3.0 | GB/T 16958-2008 | 包装用双向拉伸聚脂薄膜 | 5.3 |
|  | 横向 |  | ≤1.5 | ≤3.0 |  |  |  |
| BOPET光学性能（%） | 雾度 |  | ≤3.0 | 未规定 | GB/T 16958-2008 | 包装用双向拉伸聚脂薄膜 | - |
| BOPA外观 （气泡、晶点） | 直径 |  | ≤0.3mm 并且在100mm×100mm内不得超过4个 | 污点杂质 不允许 | GB/T 20218-2006 | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 | 3.1 |
| BOPA厚度极限允差（%） |  |  | ±8.0 | ±10.0 | GB/T 20218-2006 | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 | 3.2.2 |
| BOPA热收缩率（%） |  | 纵向 | ≤2.5 | ≤3.0 | GB/T 20218-2006 | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 | 3.3 |
|  |  | 横向 | ≤2.0 | ≤3.0 |  |  |  |
| BOPA光学性能（%） |  | 雾度 | ≤4.0 | ≤7.0 | GB/T 20218-2006 | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 | 3.3 |
| PE薄膜外观 （气泡、晶点） |  | 直径 | ≤0.5mm 并且在100mm×100mm内不得超过4个 | 不应存在有碍使用的气泡、穿孔、水纹、条纹、暴筋、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵 | GB/T 4456-2008 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 4.2 |
| PE薄膜平均厚度允差（%） |  | 厚度＜0.025mm | ±8.0 | ±15.0 | GB/T 4456-2008 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 4.1.2 |
|  |  | 0.025mm≤厚度≤0.050mm | ±8.0 | ±14.0 |  |  |  |
|  |  | 0.050mm＜厚度≤0.100mm | ±7.0 | ±12.0 |  |  |  |
|  |  | 厚度＞0.100mm | ±6.0 | ±10.0 |  |  |  |
| PE薄膜厚度极限允差 |  | 厚度＜0.025mm | ±10.0（%） | ±0.008mm | GB/T 4456-2008 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 4.1.2 |
|  |  | 0.025mm≤厚度≤0.050mm | ±10.0（%） | ±0.015mm |  |  |  |
|  |  | 0.050mm＜厚度≤0.100mm | ±9.0（%） | ±0.025mm |  |  |  |
|  |  | 厚度＞0.100mm | ±8.0（%） | ±0.040mm |  |  |  |
| PE薄膜热收缩率（%） |  | 纵向 | ≤4.5 | 未规定 | GB/T 4456-2008 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | - |
|  |  | 横向 | ≤3.0 | 未规定 |  |  | - |
| 湿润张力 （mN/m） |  | 处理面 | ≥38 | 未规定 | GB/T 4456-2008 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | - |
| CPP薄膜外观 （气泡、晶点） |  | 直径 | ≤0.5mm 并且在100mm×100mm内不得超过4个 | 0.5mm-2.0mm， 不超过5个/0.1平方米； ＞2.0mm，不允许 | GB/T 27740-2011 | 流延聚丙烯（CPP）薄膜 | 4.1 |
| CPP薄膜热收缩率（%） |  | 纵向 | ≤3.0 | 未规定 | GB/T 27740-2011 | 流延聚丙烯（CPP）薄膜 | - |
|  |  | 横向 | ≤3.0 | 未规定 |  |  | - |

塑料软包装凹版印刷过程质量控制及检验方法

国家标准起草组2015年6月