201×-××-××发布

201×-××-××实施

ICS 37.100.01

A17

中华人民共和国国家标准

GB/TXXXXX-201X

纸包装凹版印刷过程质量控制及

检验方法

Gravure printing process quality control

and inspection methods for paper packaging

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

目    次

前言.............................................................................. Ⅱ

1 范围 ........................................................................... 1

2 规范性引用文件 ................................................................. 1

3 术语和定义 ..................................................................... 1

4 过程质量控制要求 ............................................................... 2

5 检验方法 ....................................................................... 4

附录A（资料性附录）擦版装置组成及原理............................................ 6

附录B（规范性附录）油墨固含量检测方法............................................ 7

参考文献......... ............... ............... ................................ 8

图A.1  擦版原理图............... ............... ............... ............... ..6

表1  凹版印刷工艺参数表............... ............... ............... ...........4

前  言

本标准根据GB/T 1.1-2009的要求编制。

本标准由新闻出版广电总局提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC170）归口。

本标准起草单位：常德金鹏印务有限公司、北京印刷学院、上海烟草包装印刷有限公司、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司、汕头东风印刷股份有限公司、云南侨通包装印刷有限公司、北京凌云光技术有限责任公司、青岛黎马敦包装有限公司、廊坊市北方嘉科印务股份有限公司、陕西北人印刷机械有限责任公司、松德智慧装备股份有限公司、山东太阳纸业股份有限公司、浙江美浓世纪集团有限公司、南昌印钞有限公司、四川工商职业技术学院、东莞星宇高分子材料有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司、中国印刷技术协会凹版印刷分会。

本标准主要起草人：许文才、徐军、欧立国、曹国荣、晁红风、吴净土、王文峰、邹永魁、李忠义、乔英哲、赵俊峰、臧庆碧、平瑶、贺志磐、余勇、王可、周振、赖淦荷、王斌、韩国川。

纸包装凹版印刷过程质量控制及检验方法

1 范围

本标准规定了纸包装凹版印刷过程的术语、质量控制要求及检验方法等内容。

本标准适用于纸包装凹版印刷过程的质量控制及检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 451.1  纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.3  纸和纸板 厚度的测定

GB/T 462   纸和纸板 水分的测定

GB/T 531.1  硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法  第1部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度)

GB/T 1541  纸和纸板 尘埃度的测定

GB/T 6062  产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的标称特性

GB/T 6342  泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定

GB/T 7707-2008   凹版装潢印刷品

GB/T 7974   纸、纸板和纸浆亮度(白度)测定 漫射/垂直法

GB/T 9573  橡胶和塑料软管及软管组合件 软管尺寸和软管组合件长度测量方法

GB/T 12717-2007  工业用乙酸酯类实验方法

GB/T 12911  纸和纸板 油墨吸收性测定法

GB/T 13217.3  液体油墨细度检验方法

GB/T 13217.4  液体油墨黏度检验方法

GB/T 14216  塑料  膜和片润湿张力的测定

GB/T 18722  印刷技术  反射密度测量和色度测量在印刷过程控制中的应用

GB/T 19437  印刷技术  印刷图像的光谱测量和色度计算

GB/T 22363  纸和纸板 粗糙度的测定法(空气泄漏法)

GB/T 22365  纸和纸板 印刷表面强度的测定

CY/T 3  色评价照明和观察条件

CY/T 9  电子雕刻凹版质量要求及检验方法

CY/T 127-2015  用于纸质印刷品的印刷材料挥发性有机化合物检测试样的制备方法

HG/T 2287  印刷胶辊

JB/T 7557  同轴度误差检测

QB/T 3007-2008   凹版纸基装演印刷品

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

凹版印刷  gravure printing

印版的图文部分低于非图文部分的印刷方式。

注：改写GB/T 9851.1–2008，5.13。

3.2

纸包装paper packaging

承印物为纸或以纸为主要材料的包装印刷产品。

3.3

主要部位 prime section

画面上反映主题的部位，如图像、文字、标志等。

[GB/T 7705-2008，3.8]

3.4

次要部位  subprime section

画面上除主要部位以外的其他部位。

[GB/T 7705-2008，3.9]

4  过程质量控制要求

4.1印刷材料

4.1.1纸张

4.1.1.1白度允差应为±5%。

注：如白度为80%时，其白度的波动范围应以80%为中心值，上限值不大于85%，下限值不小于75%。

4.1.1.2含水量允差应为±1.5%。

4.1.1.3表面强度应不小于1.0m/s，且在印刷生产过程不产生明显的掉粉、拉毛现象。

4.1.1.4粗糙度应不大于1.2µm。

4.1.1.5表面润湿张力应不小于3.8×10-2（N/m）。

注：仅限于复合纸和真空镀铝纸。

4.1.1.6油墨吸收性允差应为±7%。

4.1.1.7厚度允差应为标称值的±5%。

注：如厚度为300µm时，其厚度波动范围为以300µm为中心值，上限值不大于315µm，下限值不小于285µm。

4.1.1.8纸张尘埃度：在每平方米大小的单面纸张上，(0.2~1.0 )mm2的尘埃点不多于8个，不应有大于1.0 mm2的尘埃点。

4.1.1.9卷筒纸复卷张力：应保持稳定，且两端张力一致。

4.1.1.10平张纸平整度：纸垛表面纸张最高点与最低点不应有大于20mm的翘曲。

注：针对高度在1米及以上的单张纸纸垛。

4.1.1.11平张纸偏斜度应不大于3mm。

4.1.2油墨

4.1.2.1同色油墨色相偏差(CIEL*a*b*△Eab)应不大于1.5。

4.1.2.2原墨黏度应不低于印刷作业的油墨黏度。

4.1.2.3色墨细度应不大于20µm。

4.1.2.4固含量应不低于标称值。

4.1.3 溶剂

4.1.3.1外观应无色透明、无杂质，无溶剂本身之外的其他异味。

4.1.3.2纯度应不低于99.5%。

4.2工装

4.2.1电子雕刻凹版

应符合CY/T 9的要求。

4.2.2压印辊

4.2.2.1压印辊应符合HG/T 2287要求。

4.2.2.3压印辊与印版滚筒间的压力应在保证印刷质量的前提下越小越好。

4.2.3刮墨刀

4.2.3.1质量要求

4.2.3.1.1硬度应控制在(550～800)HV。

4.2.3.1.2外观质量应平直无锈蚀，刃口无缺损。

4.2.3.2安装与使用要求

4.2.3.2.1安装时，刮墨刀刀片应与刀架平行，衬刀与刀片应平行，平行度误差应不大于0.5mm。

4.2.3.2.2刮墨刀安装在印版居中位置，总长度应比印版长（20～30）mm。

4.2.3.2.3刮墨刀压力宜调节到刚好将印版滚筒表面油墨刮干净。

4.2.3.2.4刮墨刀与印版滚筒的夹角宜控制在40°~60°。

4.2.4 擦版辊

4.2.4.1质量要求

4.2.4.1.1表面粗糙度(Ra)应不大于3.0µm。

4.2.4.1.2擦版辊外径允差应为±1mm。

4.2.4.1.3擦版辊作用面轴向长度应比印版长（40~80）mm。

4.2.4.1.4同轴度应不大于0.06 mm。

4.2.4.1.5表面硬度： (93±5)HA

4.2.4.2安装与使用要求

擦版辊与印版的压力调节应以刚好将印版滚筒表面油墨刮干净为宜。擦版装置组成及原理参见附录A。

4.3印刷工艺参数

印刷工艺参数见表1。

表1  凹版印刷工艺参数表

| 项目名称 | 工艺参数 |
| --- | --- |
| 擦版辊与印版滚筒线速度比值 | 1.2±0.1 |
| 油墨黏度（s/察恩杯3号） | 设定值±设定值的10% |
| 烘箱冷却辊温度（℃） | 20±5 |
| 循环风门 | 50%~100% |
| 烘箱排风风门 | 40%~100% |
| 烘箱温度（℃） | 设定值±5 |
| 放卷张力(N) | 设定值±设定值的10% |
| 印刷速度(m/min) | 不大于设定值 |
| 注：烘箱冷却辊温度应低于车间环境温度5℃左右。 |  |

4.4环境控制要求

4.4.1温湿度

温度为（25±7）℃，相对湿度（55±10）%。

4.4.2看样光照

符合CY/T3要求。

4.4.3通风

印刷车间内应设置全室通风换气系统，送风口和排风口位置应合理布置，避免气流短路。

4.5印刷品质量控制要素

4.5.1外观

应对QB/T 3007-2008中5.1.1或GB/T 7707-2008中4.3所规定的检测项进行控制。

4.5.2套印

主要部位套印误差；次要部位套印误差。

4.5.3颜色

实地的同色色差。

4.5.4墨层结合牢度

5  检验方法

5.1纸张

5.1.1白度应按GB/T 7974规定的方法测量。

5.1.2含水量应按GB/T 462规定的方法测量。

5.1.3 表面强度应按GB/T 22365规定的方法测量。

5.1.4粗糙度应按GB/T 22363规定的方法测量。

5.1.5表面润湿张力采用GB/T14216规定的方法测量。

5.1.6油墨吸收性应按GB/T 12911规定的方法测量。

5.1.7 厚度应按GB/T 451.3规定的方法测量。

5.1.8尘埃度应按GB/T 1541规定的方法测量。

5.1.9平张纸平整度采用2m长、精度为0.5mm的钢尺或卷尺，以纸垛托盘表面为基准，分别测量纸垛最上面一张纸的最高点与最低点的高度，计算两者之间的高度差。

5.1.10 偏斜度应按GB/T 451.1规定的方法测量。

5.2 油墨

5.2.1 油墨颜色应按CY/T 127-2015中4.3.4.1的要求制备凹印油墨的试样，试样干燥后，使用符合GB/T 19437的分光光度计按照GB/T 18722规定的方法测量。

5.2.2 细度应按GB/T 13217.3规定的方法测量。

5.2.3 黏度应按GB/T 13217.4规定的方法测量。

5.2.4 固含量应按附录B规定的方法测量。

5.3 溶剂

溶剂纯度应按GB/T 12717-2007中3.10中规定的方法测量。

5.4 电子雕刻凹版

应按CY/T 9规定的方法测量。

5.5 压印辊

应按HG/T 2287规定的方法测量。

5.6 擦版辊

5.6.1表面粗糙度Ra按GB/T 6062规定的方法测量。

5.6.2 擦版辊外径按GB/T 6342规定的方法测量。

5.6.3作用面轴向长度按GB/T 9573规定的方法测量。

5.6.4同轴度按JB/T 7557规定的方法测量。

5.6.5表面硬度按GB/T 531.1规定的方法测量。

附  录A

（资料性附录）

擦版装置组成及原理

A.1擦版装置组成及原理

A.1.1擦版装置组成

擦版装置由擦版箱、擦版辊、清洗装置、擦版箱的锁紧及推拉装置、擦版辊压力调节机构组成。

擦版辊采用具有弹性的塑性材料制成。

A.1.2擦版原理

擦版过程中擦版辊与凹印版滚筒同向运转，在接触处压力作用下，通过与印版的逆向摩擦力，将印版上非图文部分的多余油墨擦掉。

擦版清洗装置的作用是在擦版辊的连续运转中，擦版辊表面与具有弹性的尼龙刷和清洗液接触，在物理和化学两方面作用下将辊子表面油墨清洗干净，再重复下一次擦版工作。

图A.1  擦版原理图

附  录  B

（规范性附录）

油墨固含量检测方法

B.1原理

固体含量是指把样品油墨完全干燥后，其固体成分的质量与原样品质量的比值。用百分比（％）表示。

B.2仪器

B.2.1分析天平，感量为1mg。

B.2.2真空干燥箱。

B.2.3洁净铝箔。

B.3测试条件

B.3.1溶剂性油墨，测试条件为温度(100±2)℃。

B.3.2水性油墨测试条件为(125±2)℃。

B.3.3所有油墨测试前必须晃动均匀，保证取样准确。

B.4测量步骤

B.4.1根据油墨类型将干燥箱温度设定为要求温度，打开鼓风。

B.4.2准确称取待测油墨1.5g~2.0g于铝箔中，置于干燥箱中，恒温干燥30min后，取出称重。之后，继续将试样置于干燥箱中干燥，并每隔5min称重一次，直至试样相邻两次称重之差小于0.01g，则视为试样完全干燥。

B.4.3 计算方法

油墨固体含量即质量分数X按公式A.1计算。

X＝[（m2－m）/（m1－m）]×100% ……………………（A.1）

式中：

X——油墨质量分数；

m——铝箔质量，单位为克(g)；

m1——待测油墨和称量瓶总质量，单位为克(g)；

m2——最后一次干燥后油墨和称量瓶总质量，单位为克(g)。

参考文献

[1] GB/T 9851.1–2008 印刷技术术语 第1部分：基本术语

[2] GB/T 7705-2008 平版装潢印刷品