ICS 37.100.01

A17

备案号：XXXXX-201X

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T XXX—201X

金属胶印质量要求及检测方法

Quality requirements for metal planographic printing products

（征求意见稿） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

国  家  新  闻  出  版  署 发布

目  次

前言	Ⅲ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　质量要求	2

4.1  颜色……………………………………………………………………………………………………2

4.2  套准允差………………………………………………………………………………………………2

4.3  外观……………………………………………………………………………………………………2

4.4  信息码…………………………………………………………………………………………………3

4.5  附着力…………………………………………………………………………………………………3

4.6  抗划伤…………………………………………………………………………………………………3

4.7  滑度……………………………………………………………………………………………………3

4.8  耐溶剂性………………………………………………………………………………………………3

4.9  耐蒸煮性………………………………………………………………………………………………4

4.10  耐烘烤性 ……………………………………………………………………………………………4

4.11  耐候性 ………………………………………………………………………………………………4

4.12  耐弯折性 ……………………………………………………………………………………………4

4.13  抗冲击性 ……………………………………………………………………………………………4

5　检测方法	4

5.1  试验条件………………………………………………………………………………………………4

5.2  颜色……………………………………………………………………………………………………5

5.2.1  视觉评价…………………………………………………………………………………………5

5.2.2  仪器测量…………………………………………………………………………………………5

5.3  套准允差………………………………………………………………………………………………5

5.3.1  工具………………………………………………………………………………………………5

5.3.2  试验方法…………………………………………………………………………………………5

5.4  外观……………………………………………………………………………………………………5

5.5  附着力…………………………………………………………………………………………………5

5.5.1  工具………………………………………………………………………………………………5

5.5.2  试验方法…………………………………………………………………………………………5

5.5.3  评级方法…………………………………………………………………………………………6

5.6  抗划伤…………………………………………………………………………………………………6

5.7  滑度……………………………………………………………………………………………………6

5.7.1  仪器………………………………………………………………………………………………6

5.7.2  试验方法…………………………………………………………………………………………6

5.8  耐溶剂性………………………………………………………………………………………………6

5.9  耐蒸煮性 ………………………………………………………………………………………………6

5.9.1  仪器 ………………………………………………………………………………………………6

5.9.2  试验方法 …………………………………………………………………………………………7

5.10  耐烘烤性………………………………………………………………………………………………7

5.10.1  仪器………………………………………………………………………………………………7

5.10.2  试验方法…………………………………………………………………………………………7

5.11  耐候性…………………………………………………………………………………………………7

5.12  耐弯折性………………………………………………………………………………………………7

5.13  抗冲击性………………………………………………………………………………………………7

5.13.1  仪器………………………………………………………………………………………………7

5.13.2  试验方法…………………………………………………………………………………………7

5.13.2.1  抗冲击………………………………………………………………………………………7

5.13.2.2  冲击后腐蚀试验……………………………………………………………………………7

附录A（规范性附录）抗划伤测试法	8

参考文献………………………………………………………………………………………………………	9

图1  试样取样位置示意图 ……………………………………………………………………………………5

图2  附着力检测示意图 ………………………………………………………………………………………6

图A.1  抗划伤测试仪工作原理示意图 ………………………………………………………………………8

表1  印刷面脏迹严重程度分类表 ……………………………………………………………………………2

表2  印刷面划痕严重程度分类表 ……………………………………………………………………………3

表3  印刷面附着力级别表 ……………………………………………………………………………………3

表4  印刷面抗划伤要求 ………………………………………………………………………………………3

表5  附着力评级表 ……………………………………………………………………………………………6

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC170）提出并归口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准起草单位：奥瑞金包装股份有限公司、中粮包装控股有限公司、上海宝钢包装股份有限公司、嘉美食品包装（滁州）集团、昇兴集团股份有限公司、福建福贞金属包装有限公司、迁安市思文科德金属包装有限公司、东莞市精丽制罐有限公司、苏州华源控股股份有限公司、山东环球印铁制罐有限公司、赛邦金属包装股份有限公司、深圳市大满包装有限公司、福建标新易开盖集团有限公司、邯郸市金泰包装材料股份有限公司、深圳职业技术学院、佛山市儒林化工有限公司、上海超彩油墨有限公司、上海乔良包装材料有限公司、福建统一马口铁有限公司、中山中粤马口铁工业有限公司。
  本标准主要起草人：陈玉飞、程斌才、杜杰、朱争礼、郭莹莹、许家诚、习志兰、陈慧勇、胡建华、梁佐为、沈华加、王德喜、田红俊、余望月、李子杨、韩刚、张旭亮、刘仁强、张龙斌、李麟、彭光玲、张宏。

金属胶印质量要求及检测方法

- 范围

- 本标准规定了单张类金属胶印印刷成品的术语和定义、印刷质量要求和检测方法。

- 本标准适用于单张类金属胶印印刷成品。单张类金属网版印刷成品可参考使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1732—1993  漆膜耐冲击性测定法

GB/T 1766  色漆和清漆_涂层老化的评级方法

GB/T 1767  漆膜耐候性测定法

GB/T 10006  塑料和薄片摩擦系数测定方法

GB/T 23989  涂料耐溶剂擦拭性测定方法

GB/T 33993  商品二维码

CY/T 3  色评价照明和观察条件

CY/T XXX—201X  单张金属板胶印过程控制要求及检测方法

ISO 13655  印刷技术 印刷图像的光谱测量和色度计算(Graphic technology — Spectral measurement and colorimetric computation for graphic arts images)

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

胶印  offset printing

将印版上油墨先传递到转印体上（如紧包在滚筒上的橡皮布），再转印到承印物上的平版印刷方式。

[GB/T 9851.4—2008,定义2.4]

3.2

网点  dot

构成印刷图像的基本元素。通过其面积和/或空间频率的变化再现图像的阶调和颜色。

[GB/T 9851.2—2008,定义2.7]

3.3

套准  register

在多色印刷时，任意两色图案相应位置重合的准确度。

[GB/T 9851.1—2008,定义3.6]

3.4

划痕 scratch

由各种原因导致的印刷面擦伤。

3.5

透铁印刷品 ferric printing

能清晰看到金属基材表面花纹的印刷品。

3.6

晕染 bleeding

渗色

样品水煮后，印刷面两种颜色交界处出现的颜色互溶现象。

3.7

起颗粒 pellet

- 印刷面涂层出现的点状凸起。

- 4  质量要求

4.1  颜色

颜色应至少符合下面两个条件之一：

a) 目视观察样张与目标样张颜色基本一致。

b) 同批产品颜色稳定，实地密度和阶调值增加的最大值宜符合CY/T XXX《单张金属板胶印过程控制要求及检测方法》中4.7.3.5和4.7.3.6要求。

- 4.2  套准允差

- 任意两个色版的图像位置误差不大于0.15 mm。

4.3  外观

4.3.1  印刷面图文应清晰、完整、墨色饱满，不应有漏印、重影。

4.3.2  印刷面脏迹程度分类见表1，不应有A类脏迹。

表1 印刷面脏迹严重程度分类表

| 类别 | 每任意10000mm2面积的脏迹个数 |
| --- | --- |
| A | 脏迹直径≥2.0mm的点1个及以上，或≥1.0mm且＜2.0mm的点5个及以上，或≥0.5mm且＜1mm的点7个及以上，＜0.5mm的点10个及以上。 |
| B | 脏迹直径≥1.0mm且＜2.0mm的点3个及以上，或≥0.5mm且＜1mm的点5个及以上，或＜0.5mm的点7个及以上。 |
| C | 脏迹直径≥0.5mm且＜1.0mm的点1个及以上，或＜0.5mm的点3个及以上。 |

4.3.3  印刷面划痕严重程度分类见表2，不应有A类划痕。

表2 印刷面划痕严重程度分类表

| 类别 | 每任意10000mm2面积的划痕程度 |
| --- | --- |
| A | 长度≥1.0mm的1个及以上的露铁划痕，或长度≥10mm的划痕5个及以上的。 |
| B | 长度≥5mm且＜10mm的划痕5个，或长度＜5mm的划痕10个及以上的。 |
| C | 长度≥3mm且＜5mm的划痕5个，或＜3mm的划痕10个及以上的。 |

4.4  信息码

二维码质量应符合GB/T 33993的要求。

注：条形码质量可参考GB 12904的要求。

4.5  附着力

附着力级别见表3，应为1级或2级。

表3印刷面附着力级别表

| 级别 | 划圈后印刷面被撕下的面积 |
| --- | --- |
| 1级 | 0 |
| 2级 | 10% |
| 3级 | 25% |
| 4级 | 50% |

4.6  抗划伤

印刷面抗划伤性能应符合表4要求。

表4印刷面抗划伤要求

| 类别 | 要求a |
| --- | --- |
| 非透铁印刷品 | 砝码质量加到1000g时，印刷面未被针头划破到金属层 |
| 透铁印刷品 | 砝码质量加到500g时，印刷面未被针头划破到金属层 |
| a：上述要求不适用于旋转杀菌类产品。 |  |

4.7  滑度

同批产品相同部位动摩擦系数允差不应超过0.02。

4.8  耐溶剂性

在1000 g质量下，以擦拭次数作为印刷品耐溶剂性的衡量指标。

4.9  耐蒸煮性

经试验后印刷面应无褪色、渗色、晕染，无脱落、起皱、起泡、起颗粒，无泛白及明显光泽降低。

注：对于不需要蒸煮杀菌的金属印刷品，不按此要求。

4.10  耐烘烤性

经高温烘烤后印刷面应保持原有光泽和颜色，不应有裂纹、起皱、软化、脱落和起泡。

4.11  耐候性

印刷品表面老化等级不应低于5级。

4.12  耐弯折性

弯折部位漆膜不应有开裂、脱落、变色现象。

4.13  抗冲击性

使用质量1000 g的冲锤，在500 mm高度自由落体冲击金属印刷品背面后，冲击处的印刷面漆膜不应出现裂纹；需经高温杀菌工艺的金属印刷品抗冲击试验后，经硫酸铜（CuSO4）溶液浸泡后无线状或密集点状腐蚀。

注：铝板冲击高度为300 mm。

- 5  检测方法

5.1  试验条件

5.1.1  温度(23±2)℃，相对湿度(60±10)%。

5.1.2  光源采用D65标准光源。

5.1.3  试样在试验室室温中放置4 h后测试。

5.1.4  取样位置见图1。

印涂方向

说明：

1——测附着力(100 mm×50 mm)；

2——测抗划伤(125 mm×50 mm)；

3——测滑度(100 mm×50 mm)；

4——测抗冲击性(50 mm×50 mm)；

5——测耐蒸煮性(50 mm×50 mm)；

6——耐溶剂性(50 mm×50 mm)；

7——耐烘烤性(100 mm×100 mm)；

8——耐弯折性(100 mm×50 mm)。

图1  试样取样位置示意图

5.2  颜色

5.2.1  视觉评价

按照CY/T 3的观察条件，对抽样样张和目标样张目视观察比对。

5.2.2  仪器测量

用符合ISO 13655要求的分光光度计测量CIELAB L*、a*、b*色度值、色差值。

5.3  套准允差

5.3.1  工具

使用25倍或以上的分度值为0.01mm刻度放大镜观察。

5.3.2  试验方法

取1张样张，样张表面应清洁平整，分别测量样张上任两色版的3个不同点的图像位置误差。

5.4  外观

在CY/T 3条件下目视观察，采用分度值为0.01 mm的百分尺进行测量。

5.5  附着力

5.5.1  工具

粘着力为47 N/100 mm胶带。

5.5.2  试验方法

按照图1中标号1位置裁取100 mm×50 mm印刷品试样，划出露铁的螺纹线长约100 mm，用宽约20 mm粘着力为47 N/100 mm胶带粘贴在螺纹线上，用食指平移压紧，并留出15 mm〜20 mm长的胶带以便握持。将胶带参照图2方向成45°快速从试样表面撕下。附着力检测示意图见图2。

L1

L2

L3

L4

L5

45°

说明：

L1——螺纹线长度约100 mm；

L2——胶带宽度约20 mm；

L3——胶带握持长度15 mm～20 mm；

L4——印刷品试样长度100 mm×50 mm；

L5——印刷品试样宽度20 mm。

图2  附着力检测示意图

5.5.3  评级方法

观察划圈印刷面被撕下的程度并评定附着力，评级方法见表5。

表5附着力评级表

| 附着力级别 | 划圈后印刷面被撕下的面积（3张测试样平均值） |
| --- | --- |
| 1级 | 0 |
| 2级 | 10% |
| 3级 | 25% |
| 4级 | 50% |

5.6  抗划伤

抗划伤测试按附录A中的方法进行测试。

5.7  滑度

5.7.1  仪器

符合GB /T 10006要求的摩擦系数测试仪。

5.7.2  试验方法

按照图1中标号3位置取100 mm×50 mm试样3片，印刷面朝上，测试其动摩擦系数，计算3片试样最大值和最小值之差即为滑度允差。

5.8  耐溶剂性

按照图1中标号6位置裁取试样，按照GB/T 23989的方法进行测试。

5.9  耐蒸煮性

5.9.1  仪器

压力蒸汽灭菌锅。

5.9.2  试验方法

按照图1中标号5位置取裁50 mm×50 mm试样12片，每2片为一组，并将每一组的试样在2个不同部位各折叠180°1次，墨层面叠在一起，取3组试样置于蒸馏水中，另3组置于水面上。根据实际使用的杀菌工艺确定加热温度和时间，自然冷却至室温，取出试样观察墨层变化情况。

注：如果仅进行一种水中或水面上测试，试样只取6片。

5.10  耐烘烤性

5.10.1  仪器

量程为0 ℃～300 ℃，温差±5 ℃的恒温鼓风干燥箱。

5.10.2  试验方法

按照图1中标号7位置裁取试样，将恒温鼓风干燥箱提前预热至规定温度，将试样迅速放置恒温鼓风干燥箱中，待温度达到规定温度后计时放置5 min，取出试样观察。

5.11  耐候性

按照GB/T 1767的方法进行耐候性测试，按照GB/T 1766评测样品的老化程度。

5.12  耐弯折性

按照图1中标号9位置裁取试样，经180°弯折，在D65光源下目视观察试样。

5.13  抗冲击性

5.13.1  仪器

符合GB/T 1732—1993中3.2要求的漆膜冲击器。

5.13.2  试验方法

5.13.2.1  抗冲击

按照图1中标号4位置裁取50 mm×50 mm试样，试样表面应清洁平整，将试样紧贴于冲击枕凹孔处，印刷面朝下。提起1000 g冲锤至相应高度，使其自由下落。用4倍放大镜观察试样被冲击处漆膜裂纹变化情况。

5.13.2.2  冲击后腐蚀试验

将冲击后的样品置入5%硫酸铜（CuSO4）溶液中，浸泡20 min，观察腐蚀情况。

注：若底材被冲破，则测试结果无效。

附录A

（规范性附录）

抗划伤测试法

A.1  抗划伤测试仪工作原理

半球形划针在一定压力下，与金属印刷品接触并滑动。在涂层完好的情况下，仪器指针指向0，涂层划破的情况下，形成闭合电路，电流带动仪器指针摆动。适合测试平板状样品。抗划伤测试仪原理示意图见图A.1。

说明：

L1——砝码；

L2——半球形划针；

L3——工作台；

L4——电流显示。

图A.1  抗划伤测试仪工作原理示意图

A.2  测试方法

按照图1中标号2位置取125 mm×50 mm试样3片，印刷面朝上,将抗划伤测试仪的砝码重量调至被测产品要求的重量值，启动测试仪使其在3 张试样的不同部位各匀速划动2 次，观察漆膜是否被划透露底（指针有摆动），以3张每次都未被划破露底为合格。

参考文献

[1] GB/T 9851.4—2008  印刷技术术语  第4部分：平版印刷术语

[2] GB 12904  商品条码 零售商品编码与条码表示