ICS 37.100.01

CY

A 17

中华人民共和国新闻出版行业标准

- CY/T ×××—201×

无溶剂复合过程控制要求及检验方法

Process control requirements and test methods for solventless lamination

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

201×-××-××发布

201×-××-××实施

备案号：×××××—201×

国    家    新    闻    出    版    署   发布

目   次

前言····································II

1 范围····································1

2 规范性引用文件·······························1

3 术语和定义·································2

4 过程控制要求································2

4.1原辅材料要求······························3

4.1.1复合基材······························3

4.1.1.1塑料薄膜····························3

4.1.1.2镀铝薄膜····························3

4.1.1.3铝箔······························3

4.1.1.4纸张······························3

4.1.2无溶剂胶黏剂····························3

4.1.3复合油墨······························3

4.2设备要求································4

4.3环境要求································4

4.3.1复合车间······························4

4.3.2固化室·······························4

4.4工艺控制要求······························4

4.4.1供胶································4

4.4.2双组分胶黏剂混配比·························4

4.4.3涂胶································4

4.4.4复合································4

4.4.5复合膜固化前防护··························5

4.4.6固化································5

5 检验方法     ····························· ··5

5.1原辅材料································5

5.1.1复合基材······························5

5.1.2无溶剂胶黏剂····························5

5.1.3复合油墨······························5

5.2环境··································6

5.3工艺控制································6

5.3.1供胶································6

5.3.2双组分胶黏剂混配比·························2

5.3.3涂胶································6

5.3.4复合································6

附录A（规范性附录）复合油墨与胶黏剂互溶性手工刮涂检测······················7

附录B（规范性附录）复合油墨与胶黏剂互溶性上机试验检测·····················8

参考文献····································9

G

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC170）提出并归口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准起草单位：广州通泽机械有限公司、北京印刷学院、上海紫江彩印包装有限公司、上海康达化工新材料股份有限公司、万华化学（北京）有限公司、温州立可达印业股份有限公司、陕西北人印刷机械有限责任公司、运城舜蒲印刷器材有限公司、富乐（中国）粘合剂有限公司、广东盈彩彩印实业有限公司、天津长荣印刷设备股份有限公司、库尔兹压烫科技（合肥）有限公司、浙江金石包装有限公司、深圳职业技术学院。
  本标准主要起草人：左光申、许文才、左津津、陈漫里、曹国荣、赵有中、叶桂香、牛文兴、李彦锋、习大润、邵勇、余广强、冯富强、王玉信、王海量、曾文明、付亚波、许瑞馨。

无溶剂复合过程控制要求及检验方法

- 1 范围

本标准规定了无溶剂复合的术语和定义、过程控制要求及检验方法。

本标准适用于包装印刷材料的无溶剂复合，其他材料复合可参考使用。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 2793  胶粘剂不挥发物含量的测定

GB/T 10003  普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜

GB/T 10004—2008  包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T 10035  铜版纸

GB/T 12009.4  塑料  聚氨酯生产用芳香族异氰酸酯  第4部分：异氰酸根含量的测定

GB/T 13217.3  液体油墨细度检验方法

GB/T 13217.7  液体油墨附着牢度检验方法

GB/T 14216  塑料膜和片润湿张力的测定

GB/T 16958  包装用双向拉伸聚酯薄膜

GB/T 20218  双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜

GB/T 21302—2007  包装用复合膜、袋通则

GB/T 22647  软包装用铝及铝合金箔

GB/T 22806  白卡纸

GB/T 22865  牛皮纸

GB/T 34150—2017  印刷机械  卷筒料无溶剂复合机

BB/T 0030  包装用镀铝薄膜

QB/T 1012  胶版印刷纸

QB/T 1125  未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜

QB/T 2929  溶剂型油墨溶剂残留量限量及其测定方法

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

无溶剂胶黏剂  solventless  adhesive

不含任何溶剂的胶黏剂。

- 3.1.1

双组分胶黏剂  two-component adhesive

- 由两种组分组成，并通过化学反应起粘合作用的胶黏剂。

- 3.1.2

单组分胶黏剂  one-component adhesive

由单一组分构成的胶黏剂。

3.2

- 无溶剂复合  solventless lamination

使用无溶剂胶黏剂（3.1）通过反应固化将不同基材粘合在一起的工艺。

- 3.3

- 复合基材  lamination substrate

- 用于复合的材料。

- 3.4

复合膜  laminated web

经过涂胶并已粘合在一起的膜状材料。

3.5

混配比  mixing ratio

双组分胶黏剂使用时两个组分的混合比例。

3.6

复合油墨 lamination ink

以薄膜为承印材料进行里印，且印刷面被复合在材料内部所使用的油墨。

- 4  过程控制要求

- 4.1原辅材料要求

- 4.1.1  复合基材

- 4.1.1.1  塑料薄膜

- 4.1.1.1.1  双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)应符合GB/T 10003的要求。

- 4.1.1.1.2  双向拉伸聚酰胺薄膜(BOPA)应符合GB/T 20218的要求。

- 4.1.1.1.3  双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)应符合GB/T 16958的要求。

- 4.1.1.1.4  未拉伸聚乙烯(PE)、聚丙烯薄膜(CPP)应符合QB/T 1125的要求。

- 4.1.1.2  镀铝薄膜

- 4.1.1.2.1 镀铝薄膜润湿张力：双向拉伸聚酯镀铝薄膜（VMPET）镀铝面应不小于4.8×10-2 N/m，非镀铝面应不小于4.2×10-2 N/m ；未拉伸聚丙烯镀铝薄膜（VMCPP）应不小于3.8×10-2 N/m。

- 4.1.1.2.2  镀铝薄膜的其他要求应符合BB/T 0030的要求。

- 注：镀铝膜是金属化膜中常用材料。

- 4.1.1.3  铝箔

- 铝箔应符合GB/T 22647的要求。

- 注：铝箔是金属箔中常用材料。

- 4.1.1.4  纸张

- 4.1.1.4.1  表面清洁、平整、无明显卷曲，无皱褶、划伤。

- 4.1.1.4.2  铜版纸含水量应符合GB/T 10035的要求。

- 4.1.1.4.3  白卡纸含水量应符合GB/T 22806的要求。

- 4.1.1.4.4  牛皮纸含水量应符合GB/T 22865的要求。

- 4.1.1.4.5  胶版印刷纸应符合QB/T 1012的要求。

- 4.1.1.5  待复合印刷薄膜

溶剂残留量要求：总残留量应不大于5.0 mg/m2,醇类残留量应不大于1.0 mg/m2。

- 4.1.2  无溶剂胶黏剂

- 4.1.2.1  不挥发物含量应不小于99%。

- 4.1.2.2  胶黏剂的特定化学物质应符合GB/T 10004—2008 中5.7的要求；另外应注意食品类包装复合用胶黏剂的特殊要求。

- 注：食品类包装需注意遵循强制标准GB 9685的要求。

- 4.1.2.3  异氰酸酯根（-NCO）含量应为：标称值±0.5%。

- 4.1.3  复合油墨

- 4.1.3.1  复合油墨与胶黏剂不应互溶。

- 4.1.3.2  复合油墨细度：不大于15 μm。

- 4.1.3.3  复合油墨附着力要求：金、银墨除外的墨层结合牢度应不小于95%。

- 4.2  设备要求

- 复合设备应符合GB/T 34150的要求。

- 4.3  环境要求

- 4.3.1  复合车间

- 4.3.1.1  温度

- （15～30）℃。

- 4.3.1.2  相对湿度

- 双组分胶黏剂为：（50±20）%；

- 单组分胶黏剂为：≥50%。

- 4.3.2  固化室

温度均匀性误差：±2 ℃。

- 4.4  工艺控制要求

- 4.4.1  供胶

- 4.4.1.1  存胶区的液位高度应保持相对稳定；胶黏剂的传输无死角；胶黏剂内无明显气泡。

- 4.4.1.2  胶槽胶黏剂液位设定应满足生产速度的要求。

- 4.4.1.3  胶黏剂温度差为:±2 ℃。

- 4.4.1.4  存胶桶内空气应保持干燥。

- 4.4.2  双组分胶黏剂混配比

- 误差应符合GB/T 34150—2017 中5.4.4的要求。

- 4.4.3  涂胶

- 4.4.3.1  涂布单元各辊表面温度差为：±2 ℃。

- 4.4.3.2  涂布量误差为：±10%。

- 4.4.4  复合

- 4.4.4.1  复合单元各辊表面温度差为：±2 ℃。

- 4.4.4.2  复合压力误差为：±10%。

- 4.4.5  复合膜固化前防护

- 4.4.5.1  卸卷时应包裹严实，松紧适度、均匀。

- 4.4.5.2  运输过程应妥善防护，防止膜卷碰撞、挤压。

- 4.4.6  固化

- 4.4.6.1  复合膜卷应使用中心支撑悬挂，防止膜卷碰撞、挤压。

- 4.4.6.2  复合膜卷应受热均匀，固化充分。

- 4.5  复合质量要求

- 4.5.1  外观质量

应符合GB/T 21302—2007 中5.1的要求。

- 4.5.2  剥离强度

- 应符合GB/T 10004—2008的要求。

- 5  检验方法

- 5.1  原辅材料

- 5.1.1  复合基材

- 5.1.1.1  镀铝薄膜

润湿张力按照GB/T 14216的方法检测。

- 5.1.1.2  纸张

含水量外的其他要求目视。

- 5.1.1.3  待复合印刷薄膜

溶剂残留按照QB/T 2929的方法检测。

- 5.1.2  无溶剂胶黏剂

- 5.1.2.1  不挥发物含量

- 按照GB/T 2793的方法检测。

- 5.1.2.2  异氰酸酯根（-NCO）含量

按照GB/T 12009.4 的方法检测。

- 5.1.3  复合油墨

- 5.1.3.1  与胶黏剂互溶性

- 手工刮涂按照附录A的方法检测，上机试验按照附录B的方法检测。

- 5.1.3.2  细度

- 按照GB/T 13217.3的方法检测。

- 5.1.3.3  附着力

- 按照GB/T 13217.7的方法检测。

- 5.2  环境

- 5.2.1  环境温度

- 使用校正后的温度计检测。

- 5.2.2  环境湿度

- 使用校正后的湿度计检测。

- 5.3  工艺控制

- 5.3.1  供胶

- 5.3.1.1  供胶区的状态

- 目视检查。

- 5.3.1.2  胶黏剂温度

使用校正后的温度计检测。

- 5.3.1.3  存胶桶内空气干燥状态

目视检查。

- 5.3.2  双组分胶黏剂混配比

- 按照GB/T 34150—2017附录B的方法检测。

- 5.3.3  涂胶

- 5.3.3.1  涂布单元各辊表面温度

使用校正后的接触式温度计检测。

- 5.3.3.2  涂布量

- 按照GB/T 34150—2017附录F的方法检测。

- 5.3.4  复合

- 5.3.4.1  复合单元各辊表面温度

使用校正后的接触式温度计检测。

- 5.3.4.2  复合压力

- 按照GB/T 34150—2017附录D的方法检测。

- （规范性附录）
复合油墨与胶黏剂互溶性手工刮涂检测

  - 复合油墨与胶黏剂互溶性手工刮涂的检测

    - 把大约20 mL的双组分胶水按照一定的比例在容器内混合（如果胶水已经是正常使用，也可以直接从混胶机接胶试验）。

    - 充分混合约20 s。

    - 把棉签充分浸入胶水内。

    - 把浸好胶水的棉签对着印刷面来回直线擦拭（约50 mm～60 mm），稍稍用力，应该看到棉签有轻微地弯曲，一来一回算是一次，在同一个区域连续擦拭直到油墨掉色。记录油墨掉色下来时擦拭了多少次。

    - 擦拭次数小于15次，油墨有掉色，复合油墨与胶黏剂出现互溶的几率较大。

    - 擦拭次数15次～50次，油墨有掉色，复合油墨与胶黏剂出现互溶的几率较小。

- （规范性附录）
复合油墨与胶黏剂互溶性上机试验检测

  - 复合油墨与胶黏剂互溶性上机试验的检测

    - 复合材料：500 m。

    - 充分混合后的胶黏剂：1000 g。

    - 涂胶量：2 g/m2。

    - 运行机速：300 m/min。

    - 设备速度运行至300 m/min时，保持30 s，再在复合后材料的端面做好标识。

    - 复合后材料固化4 h后，复卷至标识处，目视检查复合油墨与胶黏剂的互溶性。

参考文献

[1] GB 9685  食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准